附件1

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 国制标物 10001660 | 证字第 1725 | GBW（E）010454 GBW（E）010455 GBW（E）010456 GBW（E）010457 | 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 山东众标企信检测科技 有限公司 |
| 5 6 7 8 9 | 国制标物 10001660 | 证字第 1725 | GBW（E）010458 GBW（E）010459 GBW（E）010460 GBW（E）010461 GBW（E）010462 | 高速工具钢光谱分析标准物质 高速工具钢光谱分析标准物质 高速工具钢光谱分析标准物质 精密合金光谱分析标准物质 高温合金光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 山东众标企信检测科技 有限公司 |
| 10 11 12 13 14 15 16 | 国制标物 10001660 | 证字第 1725 | GBW（E）010463 GBW（E）010464 GBW（E）010465 GBW（E）010466 GBW（E）010467 GBW（E）010468 GBW（E）010469 | 球墨铸铁光谱分析标准物质 球墨铸铁光谱分析标准物质 球墨铸铁光谱分析标准物质 球墨铸铁光谱分析标准物质 球墨铸铁光谱分析标准物质 球墨铸铁光谱分析标准物质 球墨铸铁光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 山东众标企信检测科技有限公司 |
| 17 18 19 20 21 22 23 | 国制标物 10001660 | 证字第 1725 | GBW（E）010470 GBW（E）010471 GBW（E）010472 GBW（E）010473 GBW（E）010474 GBW（E）010475 GBW（E）010476 | 生铸铁光谱分析标准物质 生铸铁光谱分析标准物质 生铸铁光谱分析标准物质 生铸铁光谱分析标准物质 生铸铁光谱分析标准物质 生铸铁光谱分析标准物质 生铸铁光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 山东众标企信检测科技 有限公司 |
| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 国制标物 10001660 | 证字第 1725 | GBW（E）020072 GBW（E）020073 GBW（E）020074 GBW（E）020075 GBW（E）020076 GBW（E）020077 GBW（E）020078 GBW（E）020079 GBW（E）020080 GBW（E）020081 GBW（E）020082 | 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 山东众标企信检测科技有限公司 |
| 35 36 37 38 39 40 | 国制标物 10001661 | 证字第 1726 | GBW（E）062240 GBW（E）062241 GBW（E）062242 GBW（E）062243 GBW（E）062244 GBW（E）062245 | 丙烯中一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 乙烯中一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 氮中苯气体标准物质 空气中苯气体标准物质 氮中甲醇气体标准物质 乙烯中甲醇气体标准物质 | 大连大特气体有限公司 |
| 41 42 43 44 45 46 47 48 | 国制标物 10001661 | 证字第 1726 | GBW（E）062246 GBW（E）062247 GBW（E）062248 GBW（E）062249 GBW（E）062250 GBW（E）062251 GBW（E）062252 GBW（E）062253 | 丙烯中甲醇气体标准物质 二氧化碳中甲醇气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 氮中丙烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 空气中乙醇气体标准物质 氮中乙醇气体标准物质 | 大连大特气体有限公司 |
| 49 50 51 | 国制标物 10001662 | 证字第 1727 | GBW（E）062254 GBW（E）062255 GBW（E）062256 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 | 徐州路友气体有限公司 |
| 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 国制标物 10001663 | 证字第 1728 | GBW（E）062257 GBW（E）062258 GBW（E）062259 GBW（E）062260 GBW（E）062261 GBW（E）062262 GBW（E）062263 GBW（E）062264 GBW（E）062265 | 氮中丙烯气体标准物质 空气中二氧化碳气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中笑气气体标准物质 氮中异丁烯气体标准物质 氮中氢气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中乙烷气体标准物质 氮中乙烯气体标准物质 | 重庆朝阳气体有限公司 |
| 61 62 63 64 65 66 | 国制标物 10001664 | 证字第 1729 | GBW（E）070169 GBW（E）070170 GBW（E）070171 GBW（E）070172 GBW（E）070173 GBW（E）070174 | 铝土矿成分分析标准物质 铝土矿成分分析标准物质 铝土矿成分分析标准物质 锌精矿成分分析标准物质 铅精矿成分分析标准物质 铅精矿成分分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 山东众标企信检测科技 有限公司 |
| 67 68 69 70 71 | 国制标物 10001665 | 证字第 1730 | GBW（E）090834 GBW（E）090835 GBW（E）090836 GBW（E）090837 GBW（E）090838 | 水溶液中尿酸和总蛋白标准物质 水溶液中尿酸和总蛋白标准物质 水溶液中尿酸和总蛋白标准物质 水溶液中尿酸和总蛋白标准物质 水溶液中尿酸和总蛋白标准物质 | 国家卫生计生委 临床检验中心 |
| 72 73 | 国制标物 10001666 | 证字第 1731 | GBW（E）090839 GBW（E）090840 | 牛血中五种金属元素标准物质 牛血中五种金属元素标准物质 | 北京汇智泰康 医药技术有限公司 |
| 74 75 76 77 78 79 80 | 国制标物 10001667 | 证字第 1732 | GBW（E）130575 GBW（E）130576 GBW（E）130577 GBW（E）130578 GBW（E）130579 GBW（E）130580 GBW（E）130581 | PM10切割器切割特性检测用标准物质 PM10切割器切割特性检测用标准物质 PM10切割器切割特性检测用标准物质 PM10切割器切割特性检测用标准物质 PM10切割器切割特性检测用标准物质 PM10切割器切割特性检测用标准物质 PM10切割器切割特性检测用标准物质 | 中国计量科学研究院 |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国			北京

（2017年4月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 不锈钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010454 | 标准值 | 0.144 | 1.21 | 1.81 | 0.020 | 0.0013 | 15.57 | 26.80 | 0.037 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.03 | 0.04 | 0.002 | 0.0002 | 0.06 | 0.05 | 0.003 |
|  | GBW（E）010455 | 标准值 | 0.086 | 0.580 | 0.658 | 0.012 | 0.0060 | 17.18 | 4.76 | 0.014 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.0004 | 0.06 | 0.05 | 0.003 |
|  | GBW（E）010456 | 标准值 | 0.077 | 0.112 | 0.247 | 0.013 | 0.0033 | 16.28 | 6.27 | 0.030 |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.0003 | 0.06 | 0.04 | 0.003 |
|  | GBW（E）010457 | 标准值 | 0.082 | 0.548 | 0.432 | 0.024 | 0.0044 | 16.52 | 0.430 | 0.163 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0004 | 0.05 | 0.004 | 0.003 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | V | Als | Alt | Mo | Ti | Co | W | N |
| 不锈钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010454 | 标准值 | 0.036 | 0.092 | 0.095 | 6.09 | 0.016 | 0.125 |  | 0.121 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.07 | 0.001 | 0.004 |  | 0.005 |
|  | GBW（E）010455 | 标准值 |  | 0.029 | 0.030 | 2.95 | 0.015 |  |  | 0.007 |
|  |  | 不确定度 |  | 0.003 | 0.002 | 0.03 | 0.001 |  |  | 0.001 |
|  | GBW（E）010456 | 标准值 | 0.030 |  |  | 0.022 |  | 0.030 |  | 0.052 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |
|  | GBW（E）010457 | 标准值 | 0.079 | 0.038 | 0.039 | 0.098 | 0.035 | 0.039 | 0.033 | 0.074 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Co | Mo | W |
| 高速工具钢 光谱分析 标准物质 | GBW（E） 010458 | 标准值 | 0.801 | 0.262 | 0.260 | 0.032 | 0.021 | 4.02 | 0.145 | 0.125 | 1.93 | 0.224 | 5.04 | 5.80 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.04 | 0.004 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.03 | 0.06 |
|  | GBW（E） 010459 | 标准值 | 0.786 | 0.317 | 0.273 | 0.030 | 0.0053 | 4.00 | 0.140 | 0.098 | 1.42 | 0.028 | 2.99 | 8.98 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.0005 | 0.04 | 0.005 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.04 |
|  | GBW（E） 010460 | 标准值 | 1.29 | 0.236 | 0.186 | 0.023 | 0.0064 | 4.10 | 0.068 | 0.059 | 4.05 | 0.014 | 1.08 | 12.40 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.0003 | 0.06 | 0.003 | 0.006 | 0.04 | 0.003 | 0.03 | 0.07 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe |
| 精密合金 光谱分析标准物质 | GBW（E）010461 | 标准值 | 0.003 | 0.410 | 0.760 | 0.0031 | 0.0015 | 0.023 | 78.80 | 0.124 | 19.73 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.0003 | 0.0005 | 0.003 | 0.16 | 0.004 | 0.08 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V |
| 高温合金 光谱分析标准物质 | GBW（E）010462 | 标准值 | 0.050 | 0.304 | 0.216 | 0.0042 | 0.0011 | 21.19 | 73.94 | 0.0041 | 0.0026 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.07 | 0.13 | 0.0003 | 0.0005 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Co | Ce | Al | Mo | Ti | B | Fe | Nb |
| 高温合金 光谱分析标准物质 | GBW（E）010462 | 标准值 | 0.015 | 0.0010 | 0.83 | 0.064 | 2.71 | 0.012 | 0.56 | 0.039 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.0003 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.004 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Co | As | Nb | B | Ti |
| 球墨铸铁 光谱分析标准物质 | GBW（E） 010463 | 标准值 | 2.10 | 3.96 | 0.839 | 0.253 | 0.106 | 0.138 | 0.100 | 1.52 | 0.057 | 0.0075 | 0.0086 | 0.233 | 0.014 | 0.206 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
|  | GBW（E） 010464 | 标准值 | 2.68 | 3.05 | 1.33 | 0.487 | 0.060 | 0.244 | 0.208 | 0.800 | 0.125 | 0.0072 | 0.014 | 0.023 | 0.032 | 0.066 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.0004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
|  | GBW（E） 010465 | 标准值 | 3.28 | 1.53 | 0.700 | 0.035 | 0.013 | 1.02 | 1.00 | 0.280 | 0.309 | 0.0057 | 0.0071 | 0.019 | 0.057 | 0.107 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
|  | GBW（E） 010466 | 标准值 | 3.79 | 2.43 | 0.460 | 0.049 | 0.019 | 1.52 | 0.617 | 0.468 | 0.456 | 0.0069 | 0.024 | 0.098 | 0.077 | 0.071 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.0002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |
|  | GBW（E） 010467 | 标准值 | 4.13 | 1.84 | 0.114 | 0.032 | 0.013 | 0.776 | 1.47 | 0.082 | 0.539 | 0.0046 | 0.022 | 0.048 | 0.062 | 0.026 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.04 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
|  | GBW（E） 010468 | 标准值 | 4.30 | 1.01 | 0.212 | 0.126 | 0.057 | 0.566 | 0.544 | 0.174 | 0.225 | 0.0061 | 0.028 | 0.039 | 0.083 | 0.144 |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.02 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
|  | GBW（E） 010469 | 标准值 | 3.69 | 2.18 | 0.546 | 0.094 | 0.012 | 0.472 | 0.369 | 1.04 | 0.178 | 0.0058 | 0.051 | 0.162 | 0.086 | 0.074 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.03 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.0003 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
| 生铸铁 光谱分析标准物质 | GBW（E） 010470 | 标准值 | 3.85 | 2.61 | 0.332 | 0.048 | 0.012 | 0.542 | 0.044 | 0.402 | 0.398 |  | 0.0065 | 0.0032 |  | 0.032 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |  | 0.0003 | 0.0005 |  | 0.002 |
|  | GBW（E） 010471 | 标准值 | 4.00 | 1.89 | 0.145 | 0.041 | 0.016 | 0.074 | 0.055 | 0.054 | 0.041 |  | 0.0033 | 0.088 |  | 0.028 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.0003 | 0.003 |  | 0.004 |
|  | GBW（E） 010472 | 标准值 | 4.12 | 1.54 | 0.216 | 0.046 | 0.021 | 0.225 | 0.071 | 0.631 | 0.046 |  | 0.0091 | 0.076 |  | 0.028 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |  | 0.0004 | 0.003 |  | 0.004 |
|  | GBW（E） 010473 | 标准值 | 3.04 | 1.65 | 0.726 | 0.077 | 0.104 | 0.330 | 0.292 | 0.708 | 0.110 |  | 0.0056 |  |  | 0.060 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |  | 0.0004 |  |  | 0.002 |
|  | GBW（E） 010474 | 标准值 | 3.47 | 1.93 | 0.821 | 0.074 | 0.106 | 0.332 | 0.314 | 0.760 | 0.076 |  | 0.0029 |  |  | 0.068 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0003 |  |  | 0.003 |
|  | GBW（E） 010475 | 标准值 | 3.22 | 2.02 | 0.936 | 0.419 | 0.063 | 1.05 | 0.547 | 0.514 | 0.330 |  | 0.036 |  | 0.0020 | 0.097 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0003 | 0.002 |
|  | GBW（E） 010476 | 标准值 | 4.56 | 0.400 | 0.140 | 0.065 | 0.028 | 0.050 | 0.021 | 0.029 | 0.039 |  |  |  |  | 0.025 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |  |  |  |  | 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Mo | W | Pb | Als | Alt | Sn | Sb | Bi | Te | Zn | Mg | La | Ce | N |
| 球墨铸铁 光谱分析标准物质 | GBW（E） 010463 | 标准值 | 0.353 |  | 0.023 | 0.044 | 0.046 | 0.258 | 0.170 | 0.0047 | 0.021 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0005 | 0.0052 | 0.0025 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.0002 | 0.005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 |
|  | GBW（E） 010464 | 标准值 | 0.230 | 0.0015 | 0.016 | 0.0052 | 0.0070 | 0.045 | 0.075 | 0.0032 | 0.020 | 0.0030 | 0.012 |  | 0.0084 | 0.0037 |
|  |  | 不确定度 | 0.006 | 0.0003 | 0.003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.003 | 0.004 | 0.0003 | 0.005 | 0.0006 | 0.002 |  | 0.0006 | 0.0005 |
|  | GBW（E） 010465 | 标准值 | 0.058 |  | 0.0038 | 0.039 | 0.041 | 0.100 | 0.016 | 0.0051 | 0.022 | 0.0017 | 0.028 | 0.0045 | 0.046 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  | 0.0002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.003 | 0.0004 | 0.003 |  |
|  | GBW（E） 010466 | 标准值 | 0.516 | 0.0010 | 0.0015 | 0.040 | 0.042 | 0.074 | 0.030 | 0.0065 | 0.041 | 0.0023 | 0.039 | 0.0048 | 0.055 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.008 | 0.0003 | 0.0002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0008 | 0.005 | 0.0002 | 0.002 | 0.0008 | 0.006 |  |
|  | GBW（E） 010467 | 标准值 | 1.01 | 0.0027 | 0.0050 | 0.037 | 0.041 | 0.0066 | 0.054 | 0.0041 | 0.036 | 0.0016 | 0.031 | 0.0060 | 0.076 | 0.0043 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.0004 | 0.0003 | 0.004 | 0.005 | 0.0004 | 0.003 | 0.0005 | 0.008 | 0.0004 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.0006 |
|  | GBW（E） 010468 | 标准值 | 0.81 | 0.0025 | 0.0049 | 0.033 | 0.035 | 0.153 | 0.109 | 0.0039 | 0.035 | 0.0020 | 0.0016 |  | 0.0022 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.0002 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0003 | 0.004 | 0.0004 | 0.0003 |  | 0.0004 |  |
|  | GBW（E） 010469 | 标准值 | 0.682 | 0.0016 | 0.011 | 0.025 | 0.027 | 0.043 | 0.060 | 0.0017 | 0.025 | 0.0024 | 0.053 | 0.0048 | 0.042 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0004 | 0.005 | 0.0008 | 0.003 | 0.0005 | 0004 |  |
| 生铸铁 光谱分析标准物质 | GBW（E） 010470 | 标准值 | 0.273 |  |  |  |  | 0.080 | 0.034 |  | 0.064 |  | 0.032 | 0.0043 | 0.010 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  |  |  | 0.003 | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.0005 | 0.002 |  |
|  | GBW（E） 010471 | 标准值 | 0.070 |  |  | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.015 |  | 0.030 |  | 0.041 | 0.0053 | 0.054 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.0005 | 0.004 |  |
|  | GBW（E） 010472 | 标准值 | 0.105 |  |  |  |  | 0.010 | 0.015 |  | 0.056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E） 010473 | 标准值 | 0.282 |  |  | 0.043 | 0.044 | 0.061 |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E） 010474 | 标准值 | 0.301 |  |  | 0.042 | 0.043 | 0.059 |  |  | 0.042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.005 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.005 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E） 010475 | 标准值 | 0.370 |  |  |  |  | 0.276 | 0.040 |  | 0.050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  |  |  | 0.004 | 0.005 |  | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E） 010476 | 标准值 | 0.016 |  |  | 0.0041 | 0.0043 | 0.036 |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Ti |
| 铝合金光谱分析 标准物质 | GBW（E）020072 | 标准值 | 0.247 | 0.736 | 0.578 | 0.016 | 0.387 | 0.0038 | 0.034 |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.0002 | 0.002 |
|  | GBW（E）020073 | 标准值 | 9.38 | 0.284 | 0.243 | 0.053 | 0.541 | 0.011 | 0.050 |
|  |  | 不确定度 | 0.09 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.003 |
|  | GBW（E）020074 | 标准值 | 7.22 | 0.171 | 3.78 | 0.0028 | 0.017 | 0.0047 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.004 | 0.03 | 0.0004 | 0.002 | 0.0003 |  |
|  | GBW（E）020075 | 标准值 | 7.94 | 0.215 | 1.07 | 0.394 | 0.400 | 0.0041 | 0.204 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.002 | 0.03 | 0.006 | 0.004 | 0.0002 | 0.005 |
|  | GBW（E）020076 | 标准值 | 10.33 | 1.33 | 2.09 | 0.210 | 0.032 | 0.0062 | 0.047 |
|  |  | 不确定度 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.004 | 0.003 | 0.0005 | 0.003 |
|  | GBW（E）020077 | 标准值 | 0.079 | 0.396 | 0.090 | 1.08 | 0.0046 | 0.0055 | 0.036 |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.02 | 0.0002 | 0.0003 | 0.002 |
|  | GBW（E）020078 | 标准值 | 0.509 | 0.082 | 0.0057 | 0.0016 | 0.599 | 0.0044 | 0.016 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.004 | 0.0002 | 0.002 |
|  | GBW（E）020079 | 标准值 | 0.616 | 0.117 | 0.0085 | 0.014 | 0.605 | 0.0059 | 0.030 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.003 | 0.0003 | 0.002 | 0.005 | 0.0004 | 0.004 |
|  | GBW（E）020080 | 标准值 | 0.660 | 0.229 | 0.0029 | 0.0033 | 0.501 | 0.0027 | 0.028 |
|  |  | 不确定度 | 0.006 | 0.003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.005 | 0.0004 | 0.003 |
|  | GBW（E）020081 | 标准值 | 0.876 | 0.093 | 0.0027 | 0.545 | 0.933 | 0.0058 | 0.016 |
|  |  | 不确定度 | 0.006 | 0.003 | 0.0003 | 0.004 | 0.005 | 0.0003 | 0.002 |
|  | GBW（E）020082 | 标准值 | 0.044 | 0.086 | 0.0009 | 0.617 | 4.22 | 0.0030 | 0.018 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.003 | 0.0002 | 0.004 | 0.05 | 0.0002 | 0.002 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cr | Zn | Pb | Sn | V | P | Zr |
| 铝合金 光谱分析 标准物质 | GBW（E）020072 | 标准值 | 0.0014 | 6.77 | 0.0015 |  | 0.015 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0003 | 0.04 | 0.0002 |  | 0.002 |  |  |
|  | GBW（E）020073 | 标准值 | 0.015 | 0.072 | 0.0033 |  | 0.019 | 0.0031 | 0.0020 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 |  | 0.002 | 0.0004 | 0.0003 |
|  | GBW（E）020074 | 标准值 | 0.0017 | 0.0048 | 0.0051 |  | 0.0083 | 0.0025 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0004 |  |
|  | GBW（E）020075 | 标准值 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0015 |  | 0.016 | 0.0028 | 0.0016 |
|  |  | 不确定度 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.002 | 0.0004 | 0.0003 |
|  | GBW（E）020076 | 标准值 | 0.032 | 0.217 | 0.0019 | 0.0024 | 0.023 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.003 |  |  |
|  | GBW（E）020077 | 标准值 | 0.0022 | 0.0033 |  |  | 0.025 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0003 | 0.0004 |  |  | 0.003 |  |  |
|  | GBW（E）020078 | 标准值 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0014 |  | 0.025 | 0.0018 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |  | 0.002 | 0.0003 |  |
|  | GBW（E）020079 | 标准值 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0014 |  | 0.027 | 0.0020 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.003 | 0.0003 |  |
|  | GBW（E）020080 | 标准值 | 0.0012 | 0.0035 | 0.0015 |  | 0.022 | 0.0015 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 |  | 0.001 | 0.0002 |  |
|  | GBW（E）020081 | 标准值 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0023 |  | 0.026 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.002 |  |  |
|  | GBW（E）020082 | 标准值 | 0.135 | 0.0022 | 0.0022 |  | 0.024 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.002 |  |  |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯中一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）062240 | 一氧化碳 | 2.00～100 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00～100 |  |
| 乙烯中一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）062241 | 一氧化碳 | 2.00～100 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00～100 |  |
| 氮中苯气体标准物质 | GBW（E）062242 | （20.0～99.9）×10-3 | 10 |
|  |  | （100～999）×10-3 | 3 |
|  |  | 1.00～49.9 | 2 |
|  |  | 50.0～999 | 1 |
| 空气中苯气体标准物质 | GBW（E）062243 | （20.0～99.9）×10-3 | 10 |
|  |  | （100～999）×10-3 | 3 |
|  |  | 1.00～49.9 | 2 |
|  |  | 50.0～999 | 1 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | GBW（E）062244 | 10.0～100 | 2 |
| 乙烯中甲醇气体标准物质 | GBW（E）062245 | 10.0～100 | 2 |
| 丙烯中甲醇气体标准物质 | GBW（E）062246 | 10.0~100 | 2 |
| 二氧化碳中甲醇气体标准物质 | GBW（E）062247 | 10.0~100 | 2 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）062248 | 1.00~1.00×102 | 2 |
|  |  | 1.00×102~1.00×104 | 1 |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）062249 | 1.00~1.00×102 | 2 |
|  |  | 1.00×102~1.00×104 | 1 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062250 | 5.00 ~499 | 2 |
|  |  | 5.00×102~5.00×104 | 1 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062251 | 5.00 ~499 | 2 |
|  |  | 5.00×102~5.00×104 | 1 |
| 空气中乙醇气体标准物质 | GBW（E）062252 | 10.0~99.9 | 2 |
|  |  | （1.00~5.00）×102 | 1 |
| 氮中乙醇气体标准物质 | GBW（E）062253 | 10.0~99.9 | 2 |
|  |  | （1.00~5.00）×102 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062254 | 1.00～3.00 | 2 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062255 | 500×10-4 | 2 |
|  | GBW（E）062256 | 1000×10-4 | 2 |

研制单位：徐州路友气体有限公司（徐州市）

| 名称 | 编号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烯气体标准物质 | GBW（E）062257 | 100～500 | 2 |
| 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062258 | 330～370 | 1.5 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062259 | 100～500 | 2 |
| 氮中笑气气体标准物质 | GBW（E）062260 | 200 | 2 |
| 氮中异丁烯气体标准物质 | GBW（E）062261 | 100～500 | 3.5 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）062262 | 500～1000 | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）062263 | 50.0～100 | 2.5 |
| 氮中乙烷气体标准物质 | GBW（E）062264 | 50.0～100 | 2 |
| 氮中乙烯气体标准物质 | GBW（E）062265 | 50.0～100 | 2 |

研制单位：重庆朝阳气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | P2O5 | MnO | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O |
| 铝土矿 成分分析标准物质 | GBW（E） 070169 | 标准值 | 44.50 | 5.17 | 22.16 | 0.075 | 0.026 | 1.66 | 0.18 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
|  |  | 不确定度 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0.005 |
|  | GBW（E） 070170 | 标准值 | 43.38 | 7.45 | 22.69 | 0.057 | 0.044 | 1.35 | 0.52 | 0.051 | 0.023 | 0.025 |
|  |  | 不确定度 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
|  | GBW（E） 070171 | 标准值 | 45.75 | 4.88 | 19.43 | 0.183 | 0.028 | 3.96 | 0.087 | 0.035 | 0.025 | 0.023 |
|  |  | 不确定度 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.002 | 0.08 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | C | S | Cr | V | Ga | 灼减 | Zr | Sc | Zn |
| 铝土矿 成分分析标准物质 | GBW（E） 070169 | 标准值 | 0.21 | 0.043 | 0.019 | 0.060 | 0.0028 | 25.35 | 0.011 | 0.0047 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0003 | 0.13 | 0.002 | 0.0004 |  |
|  | GBW（E） 070170 | 标准值 | 0.22 | 0.058 | 0.014 | 0.059 | 0.0027 | 23.59 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0051 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.0003 | 0.10 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 |
|  | GBW（E） 070171 | 标准值 | 0.203 | 0.014 | 0.062 | 0.100 | 0.0071 | 25.00 | 0.038 | 0.0021 | 0.0018 |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.0006 | 0.12 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zn | S | Fe | SiO2 | Pb | Cu | As | Cd | Ag | CaO | MgO |
| 锌精矿成分 分析标准物质 | GBW（E）070172 | 标准值 | 43.46 | 26.70 | 6.79 | 5.95 | 2.66 | 0.265 | 0.0014 | 0.309 | 0.0048 | 2.05 | 0.158 |
|  |  | 不确定度 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | 0.0006 | 0.005 | 0.0004 | 0.04 | 0.004 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | Pb | Cu | Zn | TFe | As | Ag | SiO2 |
| 铅精矿 成分分析标准物质 | GBW（E） 070173 | 标准值 | 15.71 | 57.44 | 0.290 | 2.33 | 3.08 | 0.019 | 0.024 | 3.52 |
|  |  | 不确定度 | 0.18 | 0.16 | 0.006 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.002 | 0.07 |
|  | GBW（E） 070174 | 标准值 | 14.22 | 73.42 | 0.058 | 2.68 | 1.70 | 0.0013 | 0.025 | 1.81 |
|  |  | 不确定度 | 0.18 | 0.18 | 0.002 | 0.06 | 0.02 | 0.0004 | 0.002 | 0.05 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Al2O3 | MgO | CaO | Mn | Cd | Sb | Bi |
| 铅精矿 成分分析标准物质 | GBW（E） 070173 | 标准值 | 1.13 | 0.374 | 4.86 | 0.427 | 0.019 | 0.0061 | 0.026 |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.006 | 0.07 | 0.003 | 0.002 | 0.0008 | 0.002 |
|  | GBW（E） 070174 | 标准值 | 0.54 | 0.042 | 0.30 | 0.570 | 0.022 | 0.0050 | 0.0051 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.002 | 0.0004 | 0.0005 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）、山东众标企信检测科技有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 量浓度（×10-3mol/L） | 质量浓度（g/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尿酸 | 总蛋白 |
| 水溶液中尿酸和 总蛋白标准物质 | GBW（E）090834 | 标准值 | 121.1 | 18.7 |
|  |  | 不确定度 | 2.4 | 0.4 |
|  | GBW（E）090835 | 标准值 | 224.9 | 37.3 |
|  |  | 不确定度 | 3.0 | 0.8 |
|  | GBW（E）090836 | 标准值 | 366.0 | 56.4 |
|  |  | 不确定度 | 5.3 | 1.1 |
|  | GBW（E）090837 | 标准值 | 476.2 | 75.8 |
|  |  | 不确定度 | 5.0 | 1.5 |
|  | GBW（E）090838 | 标准值 | 591.1 | 94.5 |
|  |  | 不确定度 | 5.3 | 1.9 |

研制单位：国家卫生计生委临床检验中心（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钙 | 镁 | 铜 | 铁 | 锌 |
| 牛血中五种金属元素标准物质 | GBW（E）090839 | 标准值 不确定度 | 38.8 | 23.3 | 1.02 | 352 | 3.43 |
|  |  |  | 2.5 | 1.6 | 0.07 | 28 | 0.18 |
|  | GBW（E）090840 | 标准值 不确定度 | 83.1 | 41.5 | 3.63 | 527 | 6.82 |
|  |  |  | 2.8 | 2.7 | 0.25 | 26 | 0.38 |

研制单位：北京汇智泰康医药技术有限公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 空气动力学当量直径（μm） | 不确定度（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10切割器切割特性检测用标准物质 | GBW（E）130575 | 4.65 | 0.14 |
|  | GBW（E）130576 | 7.37 | 0.17 |
|  | GBW（E）130577 | 9.22 | 0.17 |
|  | GBW（E）130578 | 10.57 | 0.17 |
|  | GBW（E）130579 | 12.52 | 0.19 |
|  | GBW（E）130580 | 14.63 | 0.20 |
|  | GBW（E）130581 | 18.86 | 0.23 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）