附件1：

国家标准物质项目表（一级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 国制标物10001015 | 证字第1080 | GBW01642 GBW01643 GBW01644 GBW01645 GBW01646 GBW01647 | 高锰钢光谱分析标准物质 高锰钢光谱分析标准物质 高锰钢光谱分析标准物质 高锰钢光谱分析标准物质 高锰钢光谱分析标准物质 高锰钢光谱分析标准物质 | 钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司 |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 国制标物10001016 | 证字第1081 | GBW02244 GBW02245 GBW02246 GBW02247 GBW02248 GBW02249 GBW02250 GBW02251 GBW02252 GBW02253 | 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 铸造镁合金光谱分析标准物质 | 国防科技工业5012二级 计量站 |
| 17 18 19 20 21 22 | 国制标物10001017 | 证字第1082 | GBW02503 GBW02504 GBW02505 GBW02506 GBW02507 GBW02508 | 钛合金光谱分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 | 中国船舶重工集团公司 第十二研究所 |
| 23 24 | 国制标物10001018 | 证字第1083 | GBW04246 GBW04247 | 铀三硅二中铀含量及杂质元素成分分析标准物质 铀三硅二中铀含量及杂质元素成分分析标准物质 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
| 25 26 27 28 29 30 | 国制标物10001019 | 证字第1084 | GBW06111 GBW06112 GBW06113 GBW06114 GBW06115 GBW06116 | 甲醇纯度标准物质 乙醇纯度标准物质 乙腈纯度标准物质 乙酸乙酯纯度标准物质 丙酮纯度标准物质 正已烷纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 31 | 国制标物10001020 | 证字第1085 | GBW07357 | 南极海洋沉积物成分分析标准物质 | 国家地质实验测试中心 |
| 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 国制标物10001021 | 证字第1086 | GBW07358 GBW07359 GBW07360 GBW07361 GBW07362 GBW07363 GBW07364 GBW07365 GBW07366 | 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 41 42 43 44 45 46 47 48 | 国制标物10001022 | 证字第1087 | GBW07446 GBW07447 GBW07448 GBW07449 GBW07450 GBW07451 GBW07452 GBW07453 | 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 49 50 51 52 53 54 55 56 | 国制标物10001022 | 证字第1087 | GBW07454 GBW07455 GBW07456 GBW07457 GBW07458 GBW07459 GBW07460 GBW07461 | 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 57 58 59 60 | 国制标物10001023 | 证字第1088 | GBW07818 GBW07819 GBW07820 GBW07821 | 铬铁矿成分分析标准物质 铬铁矿成分分析标准物质 铬铁矿成分分析标准物质 铬铁矿成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | 国制标物10001024 | 证字第1089 | GBW07822 GBW07823 GBW07824 GBW07825 GBW07826 GBW07827 GBW07828 GBW07829 GBW07830 | 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 铁矿石成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 70 71 72 | 国制标物10001025 | 证字第1090 | GBW08179 GBW08180 GBW08181 | 氮中氨气体标准物质 合成空气中二氧化氮气体标准物质 合成空气中二氧化氮气体标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 73 74 75 | 国制标物10001026 | 证字第1091 | GBW08414 GBW08415 GBW08416 | RoHS检测用玻璃中重金属成分分析标准物质 RoHS检测用玻璃中重金属成分分析标准物质 RoHS检测用玻璃中重金属成分分析标准物质 | 国家地质实验测试中心 |
| 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | 国制标物10001027 | 证字第1092 | GBW09158 GBW09159 GBW09160 GBW09161 GBW09162 GBW09163 GBW09164 GBW09165 GBW09166 | 梅毒螺旋体IgG和IgM抗体血清（冻干）标准物质 梅毒螺旋体IgG和IgM抗体血清（冻干）标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（冻干）标准物质 乙型肝炎核心抗体（HBcAB）血清（冻干）标准物质 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（冻干）标准物质 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清（冻干）标准物质 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（冻干）标准物质 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（冻干）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体 （ 抗HIV－1 ） 血清 （冻干）标准物质 | 卫生部临床检验中心 |
| 85 86 | 国制标物10001028 | 证字第1093 | GBW09167 GBW09168 | BSA基质中肌酸激酶标准物质 BSA基质中乳酸脱氢酶标准物质 | 浙江清华长三角研究院、中国计量科学研究院、嘉兴博泰生物科技发展有限公司 |
| 87 88 89 | 国制标物10001029 | 证字第1094 | GBW09169 GBW09170 GBW09171 | 冰冻肾病病人血清尿酸成分分析标准物质 冰冻人血清肌酐成分分析标准物质 冰冻人血清肌酐成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 90 91 | 国制标物10001030 | 证字第1095 | GBW09703 GBW09704 | 颗粒计数标准物质 颗粒计数标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司、国防科技工业颗粒度一级计量站 |
| 92 93 94 95 96 97 98 | 国制标物10001031 | 证字第1096 | GBW10043 GBW10044 GBW10045 GBW10046 GBW10047 GBW10048 GBW10049 | 生物成分分析标准物质（大米） 生物成分分析标准物质（大米） 生物成分分析标准物质（大米） 生物成分分析标准物质（小麦） 生物成分分析标准物质（胡萝卜） 生物成分分析标准物质（芹菜） 生物成分分析标准物质（大葱） | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 99 100 101 | 国制标物10001031 | 证字第1096 | GBW10050 GBW10051 GBW10052 | 生物成分分析标准物质（大虾） 生物成分分析标准物质（猪肝） 生物成分分析标准物质（绿茶） | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 | 国制标物10001032 | 证字第1097 | GBW11139 GBW11140 GBW11141 GBW11142 GBW11143 GBW11144 GBW11145 GBW11146 GBW11147 GBW11148 GBW11149 GBW11150 GBW11151 GBW11152 GBW11153 GBW11154 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 118 119 120 | 国制标物10001033 | 证字第1098 | GBW12024 GBW12025 GBW12026 | 二氧化铈微球粒度标准物质 二氧化铈微球粒度标准物质 二氧化铈微球粒度标准物质 | 中国科学院过程工程研究所、国家纳米科学中心 |
| 121 | 国制标物10001034 | 证字第1099 | GBW12027 | 二氧化硅纳米球粒度标准物质 | 中国科学院理化技术研究所 |
| 122 123 124 | 国制标物10001035 | 证字第1100 | GBW12028 GBW12029 GBW12030 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 聚苯乙烯微球粒度标准物质 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 中国石油大学 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 国制标物1001036 | 证字第1101 | GBW（E）061213 GBW（E）061214 GBW（E）061215 GBW（E）061216 GBW（E）061217 GBW（E）061218 GBW（E）061219 GBW（E）061220 GBW（E）061221 | 氮中丙烷气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳、氦和氧混合气体标准物质 氩中甲烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中氧和二氧化碳混合气体标准物质 氮中氢气体标准物质 | 济南市气体厂 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | 国制标物10001037 | 证字第1102 | GBW（E）081701 GBW（E）081702 GBW（E）081703 GBW（E）081704 GBW（E）081705 GBW（E）081706 GBW（E）081707 GBW（E）081708 | 水中甲醛溶液标准物质 水硬度溶液标准物质 甲醇中百草枯溶液标准物质 甲醇中吡氟甲禾灵溶液标准物质 甲醇中丙环唑溶液标准物质 甲醇中硫双威溶液标准物质 甲醇中三唑锡溶液标准物质 甲醇中杀虫双溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
| 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 国制标物10001038 国制标物10001038 | 证字第1103 证字第1103 | GBW（E）081709 GBW（E）081710 GBW（E）081711 GBW（E）081712 GBW（E）081713 GBW（E）081714 GBW（E）081715 GBW（E）081716 GBW（E）081717 GBW（E）081718 GBW（E）081719 GBW（E）081720 | 丙酮中敌菌灵溶液标准物质 丙酮中氟硅唑溶液标准物质 丙酮中氟磺胺草醚溶液标准物质 丙酮中氯氟吡氧乙酸溶液标准物质 丙酮中嘧啶磷溶液标准物质 丙酮中灭草松溶液标准物质 丙酮中三氟羧草醚溶液标准物质 丙酮中三唑磷溶液标准物质 丙酮中特丁磷溶液标准物质 丙酮中稀唑醇溶液标准物质 丙酮中蚜灭磷溶液标准物质 丙酮中唑螨酯溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 | 国制标物10001039 | 证字第1104 | GBW（E）081721 GBW（E）081722 GBW（E）081723 GBW（E）081724 GBW（E）081725 GBW（E）081726 GBW（E）081727 GBW（E）081728 | 甲苯中二苯胺溶液标准物质 甲苯中腈苯唑溶液标准物质 甲苯中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 异丙醇中三唑醇溶液标准物质 异丙醇中戊唑醇溶液标准物质 苯中苯丁锡溶液标准物质 乙醇中敌草快溶液标准物质 正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
| 38 39 40 41 | 国制标物10001040 | 证字第1105 | GBW（E）090133 GBW（E）090134 GBW（E）090135 GBW（E）090136 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 42 43 44 45 46 47 | 国制标物10001041 | 证字第1106 | GBW（E）100194 GBW（E）100195 GBW（E）100196 GBW（E）100197 GBW（E）100198 GBW（E）100199 | 大米粉成分分析标准物质 小麦粉成分分析标准物质 玉米粉成分分析标准物质 牛肉粉成分分析标准物质 蛋黄粉成分分析标准物质 南瓜粉成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 48 49 50 51 | 国制标物10001042 | 证字第1107 | GBW（E）100200 GBW（E）100201 GBW（E）100202 GBW（E）100203 | 溴酸盐溶液标准物质 褪黑素溶液标准物质 锗溶液标准物质 砷溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
| 52 | 国制标物10001043 | 证字第1108 | GBW（E）130307 | 有序纳米孔结构二氧化硅比表面积、孔容和孔径标准物质 | 国家纳米科学中心 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国      北京

（2010年1月）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| 高 锰 钢 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW01642 | 标准值 不确定度 | 1.96 0.02 | 0.348 0.004 | 22.96 0.04 | 0.188 0.003 | 0.0063 0.0003 | 3.01 0.02 | 0.045 0.002 |
|  | GBW01643 | 标准值 不确定度 | 1.61 0.01 | 0.652 0.007 | 10.66 0.04 | 0.052 0.002 | 0.054 0.003 | 0.467 0.004 | 0.328 0.003 |
|  | GBW01644 | 标准值 不确定度 | 1.16 0.01 | 1.16 0.02 | 16.75 0.04 | 0.077 0.002 | 0.055 0.002 | 0.257 0.002 | 0.152 0.002 |
|  | GBW01645 | 标准值 不确定度 | 1.06 0.01 | 1.47 0.01 | 15.04 0.05 | 0.044 0.002 | 0.059 0.002 | 1.45 0.02 | 1.66 0.01 |
|  | GBW01646 | 标准值 不确定度 | 0.750 0.005 | 1.01 0.02 | 12.20 0.05 | 0.118 0.002 | 0.037 0.001 | 0.680 0.004 | 0.838 0.004 |
|  | GBW01647 | 标准值 不确定度 | 2.38 0.03 | 1.69 0.02 | 5.36 0.02 | 0.029 0.001 | 0.108 0.003 | 0.084 0.002 | 3.43 0.02 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Cu | Mo | Co | B | Ti | V | N | Nb |
| 高 锰 钢 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW01642 | 标准值 不确定度 | 0.025 0.001 | （0.0095） | 0.0094 0.0003 | 0.0021 0.0002 | 0.0041 0.0004 | 0.034 0.002 | 0.091 0.002 |  |
|  | GBW01643 | 标准值 不确定度 | 0.221 0.004 | 0.118 0.003 | 0.010 0.001 | 0.0038 0.0003 | 0.047 0.002 | 0.132 0.003 | 0.054 0.002 |  |
|  | GBW01644 | 标准值 不确定度 | 0.143 0.003 | 0.589 0.005 | 0.091 0.002 | 0.0013 0.0001 | （0.030） | 0.530 0.004 | 0.033 0.002 |  |
|  | GBW01645 | 标准值 不确定度 | 0.089 0.002 | 0.881 0.006 | 0.0093 0.0003 | 0.0023 0.0004 | 0.013 0.001 | 0.567 0.003 | 0.072 0.002 |  |
|  | GBW01646 | 标准值 不确定度 | 0.449 0.004 | 0.302 0.003 | 0.0070 0.0003 | 0.0009 0.0002 | （0.018） | 0.273 0.004 | 0.026 0.002 |  |
|  | GBW01647 | 标准值 不确定度 | 0.474 0.003 | 1.51 0.02 | 0.107 0.002 | 0.017 0.001 | 0.218 0.006 | 0.837 0.004 | 0.016 0.001 | （0.02） |

研制单位：钢铁研究总院分析测试研究所（北京市）北京纳克分析仪器有限公司（北京市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | Zn | Mn | Si | Cu | Ni | Fe | Zr | Ce |
| 铸 造 镁 合 金 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW02244 | 标准值 不确定度 | 8.93 0.04 | 0.938 0.012 | 0.393 0.009 | 0.353 0.004 | 0.0072 0.0003 | 0.026 0.001 | 0.0020 0.0003 |  |  |
|  | GBW02245 | 标准值 不确定度 | 7.51 0.04 | 1.73 0.03 | 0.618 0.010 | 0.027 0.002 | 0.276 0.005 | 0.018 0.002 | 0.0020 0.0002 |  |  |
|  | GBW02246 | 标准值 不确定度 | 6.87 0.04 | 3.32 0.03 | 0.109 0.003 | 0.125 0.002 | 0.128 0.004 | 0.0087 0.0004 | 0.013 0.002 |  |  |
|  | GBW02247 | 标准值 不确定度 | 9.94 0.05 | 0.071 0.002 | 0.055 0.002 | 0.047 0.002 | 0.054 0.002 | 0.0035 0.0002 | 0.012 0.002 |  |  |
|  | GBW02248 | 标准值 不确定度 | 2.80 0.02 | 1.16 0.02 | 0.0084 0.0003 | 0.152 0.003 | 0.0009 0.0001 | （0.0003） | 0.059 0.003 |  |  |
|  | GBW02249 | 标准值 不确定度 |  | 5.86 0.05 |  |  | 0.156 0.004 | 0.0070 0.0004 | 0.0010 0.0002 | 0.760 0.006 | 0.704 0.009 |
|  | GBW02250 | 标准值 不确定度 |  | 4.78 0.04 |  |  | 0.262 0.004 | 0.0021 0.0002 |  | 0.612 0.006 | 1.28 0.03 |
|  | GBW02251 | 标准值 不确定度 |  | 4.61 0.04 |  |  | 0.014 0.001 | 0.0046 0.0003 | (0.0048) | 0.302 0.005 | 3.38 0.05 |
|  | GBW02252 | 标准值 不确定度 |  | 3.84 0.04 |  |  | 0.131 0.004 | 0.0012 0.0002 | 0.0024 0.0002 | 0.595 0.004 | 4.29 0.05 |
|  | GBW02253 | 标准值 不确定度 |  | 2.80 0.03 |  |  | 0.070 0.003 | 0.014 0.001 | 0.0022 0.0002 |  | 3.12 0.05 |

研制单位：国防科技工业5012二级计量站（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | V | Fe | Si | C |
| 钛 合 金 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW02503 | 标准值 不确定度 | 3.90 0.08 | 5.65 0.06 | 0.390 0.008 | 0.277 0.014 | 0.158 0.004 |
|  | GBW02504 | 标准值 不确定度 | 4.67 0.02 | 5.01 0.08 | 0.314 0.006 | 0.196 0.008 | 0.119 0.008 |
|  | GBW02505 | 标准值 不确定度 | 5.38 0.08 | 3.41 0.04 | 0.239 0.006 | 0.115 0.006 | 0.095 0.002 |
|  | GBW02506 | 标准值 不确定度 | 6.48 0.08 | 4.46 0.04 | 0.143 0.006 | 0.052 0.006 | 0.051 0.002 |
|  | GBW02507 | 标准值 不确定度 | 6.78 0.06 | 3.85 0.04 | 0.131 0.008 | 0.085 0.006 | 0.023 0.002 |
|  | GBW02508 | 标准值 不确定度 | 7.03 0.06 | 2.75 0.04 | 0.073 0.002 | 0.031 0.006 | 0.019 0.004 |

研制单位：中国船舶重工集团公司第十二研究所（兴平市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U* | Si* | Al | B | Co | Cu | Fe | Ni | Zn | Li |
| 铀三硅二中铀含量及杂质元素成分分析标准物质 | GBW04246 | 标准值 不确定度 | 92.32 0.22 | 7.4 0.1 | 64 6 | 4.7 1.0 | 5 1 | 50 5 | 75 10 | 117 17 | 49 6 | 5 1 |
|  | GBW04247 | 标准值 不确定度 | 91.71 0.13 | 7.8 0.2 | 227 19 | 10.4 1.1 | 10.9 1.3 | 96 9 | 244 42 | 291 19 | 206 20 | 12.0 1.1 |

* 质量分数为×10-2

研制单位：中核北方核燃料元件有限公司（包头市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇纯度标准物质 | GBW06111 | 99.7 | 0.3 |
| 乙醇纯度标准物质 | GBW06112 | 99.8 | 0.3 |
| 乙腈纯度标准物质 | GBW06113 | 99.8 | 0.3 |
| 乙酸乙酯纯度标准物质 | GBW06114 | 99.7 | 0.4 |
| 丙酮纯度标准物质 | GBW06115 | 99.2 | 0.4 |
| 正已烷纯度标准物质 | GBW06116 | 98.2 | 0.4 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | CaO | Na2O | MgO | K2O | TiO2 |  |
| 南 极 海 洋 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07357 | 标准值 不确定度 | 62.90 0.29 | 12.36 0.12 | 5.94 0.09 | 4.90 0.19 | 3.32 0.15 | 3.04 0.07 | 1.26 0.04 | 0.716 0.022 |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | P2O5 | MnO | FeO | SO3 | Fe2O3 | H2O+ | Corg. | Cl | N |
|  |  |  | 0.326 0.031 | 0.081 0.003 | 4.48 0.20 | 0.480 0.048 | （0.99） | （1.8） | （1.5） | 0.49 0.04 | 0.21 0.02 |
|  |  |  | 质量分数（×10-6） |
|  |  | 标准值 不确定度 | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br |  |
|  |  |  | 0.29 0.03 | 13.1 0.7 | 47.0 4.9 | 608 14 | 1.40 0.11 | 0.10 0.01 | 116 11 |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | Cd | Ce | Cr | Dy | Eu | Er | F |  |
|  |  |  | 1.19 0.08 | 55.0 2.6 | 101 4 | 4.36 0.31 | 1.57 0.06 | 2.35 0.26 | 513 17 |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | Ga | Gd | Ge | Ho | Co | Cu | Cs |  |
|  |  |  | 15.62 0.69 | 4.76 0.26 | 1.04 0.04 | 0.85 0.08 | 15.88 0.75 | 18.91 0.73 | 0.53 0.03 |  |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hg | Hf | I | In | La | Li | Lu | Mo |
| 南 极 海 洋 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07357 | 标准值 不确定度 | （0.03） | 5.86 0.31 | 248 21 | 0.049 0.004 | 30.53 0.67 | 8.28 0.41 | 0.36 0.05 | 1.03 0.06 |
|  |  | 标准值 不确定度 | Nb | Nd | Ni | Pb | Pr | Pb | Sb |  |
|  |  |  | 8.94 0.53 | 26.51 0.53 | 35.50 0.91 | 11.03 0.71 | 6.81 0.21 | 30.2 3.2 | 0.21 0.03 |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb | Te |
|  |  |  | 14.5 1.0 | 1.07 0.15 | 5.23 0.21 | 1.51 0.25 | 445 15 | 0.51 0.03 | 0.74 0.04 | （0.09） |
|  |  | 标准值 不确定度 | Th | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb |
|  |  |  | 4.78 0.37 | （0.28） | 0.37 0.04 | 1.13 0.08 | 88.3 4.5 | （0.33） | 22.6 1.8 | 2.22 0.21 |
|  |  | 标准值 不确定度 | Zn | Zr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 114 5 | 232 10 |  |  |  |  |  |  |

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市） 、中国计量科学研究院

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl | Co | Cr |
| 水 系 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07358 | 标准值 不确定度 | 0.14 0.01 | 14.3 0.9 | 53 7 | 455 9 | 2.2 0.1 | 0.51 0.03 | 0.8 0.2 | 0.34 0.02 | 47 2 | 53 5 | 10.2 0.4 | 61 4 |
|  | GBW07359 | 标准值 不确定度 | 0.050 0.007 | 3.6 0.4 | 48 6 | 600 20 | 3.6 0.4 | 0.48 0.03 | 0.61 0.13 | 0.093 0.009 | 24 2 | 33 3 | 4.4 0.2 | 21 3 |
|  | GBW07360 | 标准值 不确定度 | 0.74 0.14 | 43 4 | 62 6 | 623 18 | 2.9 0.3 | 1.25 0.04 | 3.7 0.5 | 4.3 0.5 | 63 2 | 133 9 | 9.4 0.2 | 35 2 |
|  | GBW07361 | 标准值 不确定度 | 0.044 0.014 | 4.4 0.3 | 5.5 1.2 | 1054 17 | 1.6 0.1 | 0.33 0.04 | 1.0 0.2 | 0.095 0.010 | 32 2 | （30） | 12.5 0.9 | 8.4 1.2 |
|  | GBW07362 | 标准值 不确定度 | 0.092 0.005 | 3.0 0.4 | 14 3 | 567 11 | 1.9 0.1 | 0.22 0.01 | 1.0 0.2 | 0.12 0.01 | 90 4 | 62 5 | 19.5 0.6 | 79 3 |
|  | GBW07363 | 标准值 不确定度 | 0.082 0.008 | 51 3 | 28 2 | 360 8 | 1.3 0.2 | 0.17 0.02 | 1.1 0.4 | 0.22 0.01 | 39 2 | 38 6 | 29 2 | 220 16 |
|  | GBW07364 | 标准值 不确定度 | 0.14 0.01 | 19.2 1.9 | 35 6 | 727 15 | 1.5 0.1 | 0.20 0.01 | （0.9） | 0.76 0.03 | 44 2 | 0.28* 0.02* | 8.8 0.4 | 32 4 |
|  | GBW07365 | 标准值 不确定度 | 0.068 0.010 | 10.5 0.6 | 46 10 | 584 14 | 1.5 0.1 | 0.25 0.02 | 1.3 0.2 | 0.165 0.010 | 47 1 | 298 39 | 10.0 0.5 | 48 3 |
|  | GBW07366 | 标准值 不确定度 | 2.1 0.3 | 304 20 | 70 8 | 590 10 | 2.4 0.1 | 13.1 0.6 | 1.4 0.2 | 4.8 0.5 | 79 2 | 46 8 | 14.4 0.5 | 72 3 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | F | Ga | Gd | Ge | Hf | Hg | Ho |
| 水 系 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07358 | 标准值 不确定度 | 5.8 0.3 | 132 5 | 4.1 0.3 | 2.5 0.2 | 1.20 0.06 | 550 21 | 14.6 0.6 | 4.1 0.2 | 1.87 0.14 | 3.8 0.8 | 0.018 0.006 | 0.83 0.08 |
|  | GBW07359 | 标准值 不确定度 | 7.2 0.2 | 7.2 0.5 | 1.7 0.1 | 0.93 0.09 | 0.62 0.03 | 279 8 | 12.4 0.5 | 1.7 0.1 | 1.64 0.14 | 2.1 0.4 | (0.007) | 0.33 0.02 |
|  | GBW07360 | 标准值 不确定度 | 6.0 0.3 | 26.5 1.0 | 4.7 0.3 | 3.0 0.3 | 0.98 0.04 | 460 37 | 17.7 0.6 | 4.8 0.2 | 1.15 0.07 | 6.7 0.8 | 0.108 0.011 | 0.99 0.08 |
|  | GBW07361 | 标准值 不确定度 | 1.5 0.2 | 3.9 0.6 | 1.3 0.1 | 0.8 0.1 | 0.54 0.05 | 131 20 | 12.0 0.6 | 1.4 0.1 | 1.21 0.07 | 2.7 0.5 | 0.016 0.005 | 0.26 0.03 |
|  | GBW07362 | 标准值 不确定度 | 4.6 0.3 | 43 1 | 6.5 0.3 | 3.7 0.2 | 1.4 0.1 | 664 22 | 16.5 0.4 | 7.0 0.5 | 1.45 0.08 | 7.8 0.7 | (0.014) | 1.27 0.05 |
|  | GBW07363 | 标准值 不确定度 | 2.9 0.2 | 45 1 | 3.4 0.2 | 2.0 0.2 | 1.12 0.04 | 390 21 | 15.5 0.5 | 3.6 0.6 | 1.15 0.08 | （3.3） | 0.089 0.009 | 0.70 0.07 |
|  | GBW07364 | 标准值 不确定度 | 2.2 0.6 | 296 10 | 4.5 0.2 | 2.7 0.2 | 1.11 0.06 | 535 22 | 15.7 0.5 | 4.3 0.4 | 1.06 0.08 | 4.8 0.4 | 0.025 0.005 | 0.93 0.08 |
|  | GBW07365 | 标准值 不确定度 | 5.4 0.3 | 22.6 0.8 | 4.5 0.4 | 2.6 0.3 | 1.08 0.05 | 506 28 | 13.4 0.4 | 4.5 0.3 | 1.05 0.04 | 4.1 0.3 | 0.019 0.004 | 0.92 0.10 |
|  | GBW07366 | 标准值 不确定度 | 10.3 0.4 | 483 20 | 5.2 0.2 | 3.0 0.2 | 1.36 0.06 | 603 29 | 21.5 1.0 | 5.5 0.2 | 1.74 0.16 | 7.4 1.3 | 0.115 0.023 | 1.04 0.08 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | In | La | Li | Lu | Mn | Mo | N | Nb | Nd | Ni | P |
| 水 系 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07358 | 标准值 不确定度 | 0.47 0.08 | 0.14 0.01 | 24 1 | 20.7 2.0 | 0.42 0.04 | 0.142* 0.004* | 0.94 0.04 | (150) | 9.4 0.7 | 22 1 | 18.9 0.7 | 568 17 |
|  | GBW07359 | 标准值 不确定度 | 0.27 0.08 | 0.018 0.004 | 13.9 1.0 | 40 2 | 0.16 0.02 | 290 7 | 0.33 0.04 | (79) | 5.1 0.7 | 9.8 0.4 | 7.0 0.6 | 335 15 |
|  | GBW07360 | 标准值 不确定度 | 2.0 0.2 | 0.104 0.009 | 35 1 | 23.6 1.6 | 0.52 0.03 | 0.149* 0.004* | 1.6 0.2 | 0.276* 0.027* | 13.6 0.8 | 28 1 | 14.4 0.7 | 0.107* 0.005* |
|  | GBW07361 | 标准值 不确定度 | 0.46 0.10 | (0.014) | 11.8 0.6 | 8.1 0.8 | 0.14 0.03 | 0.122* 0.004* | 0.64 0.05 | 218 27 | 9.5 0.7 | 8.9 1.0 | 4.7 0.5 | 234 13 |
|  | GBW07362 | 标准值 不确定度 | 0.4 0.1 | 0.068 0.008 | 45 2 | 43 2 | 0.60 0.08 | 798 31 | 0.84 0.08 | 291 36 | 15.3 0.8 | 40 2 | 70 2 | 459 15 |
|  | GBW07363 | 标准值 不确定度 | 0.36 0.07 | 0.050 0.007 | 20 1 | 19.4 0.5 | 0.31 0.03 | 0.113* 0.003* | 0.81 0.11 | 204 37 | 12.3 1.4 | 17.9 0.7 | 102 3 | 850 36 |
|  | GBW07364 | 标准值 不确定度 | 1.6 0.2 | 0.11 0.01 | 21 1 | 16.2 0.8 | 0.47 0.05 | 829 9 | 1.7 0.1 | (140) | 9.2 0.8 | 22 1 | 13.4 0.9 | 608 16 |
|  | GBW07365 | 标准值 不确定度 | 1.7 0.3 | 0.046 0.006 | 24 1 | 28 1 | 0.42 0.04 | 675 19 | 1.1 0.1 | 312 35 | 9.2 0.4 | 23 1 | 26 2 | 571 14 |
|  | GBW07366 | 标准值 不确定度 | 1.8 0.2 | 0.36 0.03 | 40 1 | 38 2 | 0.48 0.02 | 0.103* 0.003* | 1.56 0.20 | 711 62 | 16.4 0.7 | 33 1 | 29 1 | 589 39 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb |
| 水 系 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07358 | 标准值 不确定度 | 210 6 | 5.9 0.4 | 96 4 | 432 60 | 1.18 0.07 | 11.4 0.3 | 0.47 0.10 | 4.5 0.2 | 2.5 0.4 | 171 5 | 0.65 0.07 | 0.68 0.05 |
|  | GBW07359 | 标准值 不确定度 | 31 2 | 2.9 0.3 | 118 3 | 87 10 | 0.16 0.03 | 4.9 0.4 | 0.053 0.013 | 1.9 0.1 | 2.3 0.2 | 253 13 | 0.72 0.10 | 0.29 0.02 |
|  | GBW07360 | 标准值 不确定度 | 341 15 | 7.7 0.6 | 139 3 | 532 84 | 2.0 0.2 | 7.2 0.3 | 0.32 0.09 | 5.4 0.2 | 7.2 1.0 | 156 5 | 1.1 0.1 | 0.8 0.1 |
|  | GBW07361 | 标准值 不确定度 | 22 1 | 2.5 0.4 | 81 2 | 66 10 | 0.29 0.03 | 2.1 0.2 | 0.072 0.009 | 1.6 0.1 | (1.0) | 167 10 | 0.81 0.14 | 0.22 0.02 |
|  | GBW07362 | 标准值 不确定度 | 19 1 | 11.0 0.8 | 121 4 | 110 18 | 0.15 0.04 | 16.9 0.4 | 0.24 0.02 | 7.5 0.2 | 1.9 0.3 | 117 3 | 1.04 0.08 | 1.14 0.08 |
|  | GBW07363 | 标准值 不确定度 | 24 2 | 4.6 0.3 | 39 2 | （350） | 1.9 0.6 | 23 1 | 0.18 0.01 | 3.7 0.2 | 1.9 0.4 | 251 8 | 0.80 0.13 | 0.58 0.04 |
|  | GBW07364 | 标准值 不确定度 | 26 1 | 5.5 0.4 | 53 4 | 0.67* 0.06* | 1.00 0.07 | 12.4 0.4 | 1.55 0.34 | 4.7 0.2 | 2.0 0.4 | 355 13 | 0.59 0.06 | 0.74 0.02 |
|  | GBW07365 | 标准值 不确定度 | 17 1 | 5.9 0.3 | 77 2 | (0.62)* | 0.90 0.06 | 10.3 0.4 | 0.21 0.01 | 4.7 0.2 | 2.0 0.4 | 273 11 | 0.63 0.07 | 0.77 0.04 |
|  | GBW07366 | 标准值 不确定度 | 126 5 | 8.9 0.6 | 130 4 | 1.17* 0.09* | 25 4 | 13.8 0.3 | 0.69 0.08 | 6.2 0.2 | 6.7 0.6 | 111 4 | 1.23 0.08 | 0.91 0.05 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Te | Th | Ti* | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn | Zr |
| 水 系 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07358 | 标准值 不确定度 | (0.05) | 8.3 0.9 | 0.32 0.01 | 0.91 0.07 | 0.40 0.04 | 2.2 0.2 | 77 3 | 2.0 0.1 | 23 2 | 2.6 0.3 | 209 6 | 132 4 |
|  | GBW07359 | 标准值 不确定度 | (0.02) | 4.1 0.6 | 0.146 0.011 | 0.83 0.08 | 0.16 0.02 | 1.9 0.1 | 31 1 | 0.66 0.08 | 9.7 0.7 | 1.0 0.1 | 27 2 | 71 7 |
|  | GBW07360 | 标准值 不确定度 | (0.05) | 10.9 0.4 | 0.293 0.010 | 1.38 0.17 | 0.49 0.04 | 4.8 0.3 | 49 3 | 3.0 0.2 | 29 2 | 3.2 0.3 | 579 17 | 219 6 |
|  | GBW07361 | 标准值 不确定度 | (0.03) | 5.4 0.6 | 0.151 0.014 | 0.44 0.06 | 0.13 0.02 | 1.1 0.1 | 28 2 | 0.58 0.06 | 7.0 0.6 | 0.83 0.04 | 19 2 | 100 11 |
|  | GBW07362 | 标准值 不确定度 | (0.05) | 15.4 1.0 | 0.53 0.01 | 0.77 0.07 | 0.59 0.05 | 3.5 0.2 | 120 4 | 1.7 0.2 | 34 2 | 3.8 0.3 | 74 3 | 275 13 |
|  | GBW07363 | 标准值 不确定度 | (0.05) | 5.4 0.9 | 0.53 0.02 | 0.31 0.07 | 0.31 0.03 | 1.54 0.10 | 160 10 | 1.1 0.2 | 19 2 | 2.0 0.2 | 97 3 | 122 8 |
|  | GBW07364 | 标准值 不确定度 | (0.25) | 5.5 0.8 | 0.328 0.020 | 0.32 0.02 | 0.46 0.03 | 2.1 0.2 | 83 4 | 0.97 0.11 | 26 2 | 3.0 0.3 | 289 6 | 179 13 |
|  | GBW07365 | 标准值 不确定度 | (0.05) | 7.8 0.5 | 0.285 0.020 | 0.48 0.03 | 0.43 0.05 | 2.3 0.3 | 69 3 | 1.3 0.1 | 25 3 | 2.7 0.3 | 59 2 | 150 11 |
|  | GBW07366 | 标准值 不确定度 | (1.4) | 14.0 1.3 | 0.45 0.02 | 1.05 0.08 | 0.49 0.03 | 3.7 0.3 | 101 3 | 15.5 0.8 | 28 2 | 3.1 0.1 | 874 19 | 241 30 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | CO2 | Corg. | TC |
| 水 系 沉 积 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07358 | 标准值 不确定度 | 69.40 0.29 | 11.06 0.13 | 7.00 0.10 | (1.83) | 1.70 0.03 | 2.96 0.04 | 1.40 0.02 | 2.35 0.03 | 2.31 0.09 | (0.76) | 0.28 0.03 | (0.48) |
|  | GBW07359 | 标准值 不确定度 | 74.33 0.23 | 11.65 0.13 | 1.79 0.05 | (0.57) | 0.71 0.04 | 2.85 0.08 | 2.85 0.04 | 2.96 0.05 | 0.98 0.13 | (1.34) | (0.08) | (0.46) |
|  | GBW07360 | 标准值 不确定度 | 61.96 0.31 | 12.94 0.12 | 3.80 0.05 | (2.55) | 1.29 0.02 | 2.08 0.05 | 2.09 0.05 | 3.17 0.04 | (4.0) | (0.98) | 4.43 0.26 | 4.76 0.30 |
|  | GBW07361 | 标准值 不确定度 | 77.42 0.22 | 11.44 0.13 | 1.86 0.05 | (0.2) | 0.18 0.03 | 0.85 0.06 | 2.53 0.04 | 3.89 0.06 | (1.0) | (0.11) | 0.20 0.02 | (0.25) |
|  | GBW07362 | 标准值 不确定度 | 66.02 0.23 | 11.25 0.08 | 6.31 0.07 | (2.1) | 2.34 0.04 | 3.82 0.06 | 0.83 0.02 | 2.41 0.03 | 3.23 0.25 | 2.57 0.28 | 0.34 0.05 | 1.01 0.09 |
|  | GBW07363 | 标准值 不确定度 | 54.17 0.30 | 13.94 0.11 | 7.84 0.09 | (2.0) | 4.66 0.08 | 5.36 0.12 | 2.35 0.05 | 1.33 0.02 | (4.6) | 4.18 0.30 | 0.32 0.04 | 1.46 0.08 |
|  | GBW07364 | 标准值 不确定度 | 63.12 0.34 | 13.08 0.10 | 4.80 0.05 | (0.73) | 2.01 0.04 | 4.09 0.08 | 3.15 0.05 | 2.44 0.04 | (3.1) | 1.36 0.17 | 0.11 0.02 | (0.48) |
|  | GBW07365 | 标准值 不确定度 | 51.43 0.20 | 10.73 0.08 | 3.81 0.04 | (0.66) | 1.83 0.04 | 13.12 0.31 | 1.68 0.03 | 2.17 0.04 | (3.5) | 8.60 0.28 | 0.18 0.02 | 2.6 0.1 |
|  | GBW07366 | 标准值 不确定度 | 64.35 0.45 | 13.61 0.12 | 7.05 0.11 | (1.1) | 1.25 0.05 | 1.64 0.05 | 0.41 0.04 | 2.76 0.07 | (4.4) | (1.36) | (0.56) | 0.93 0.10 |

*质量分数为×10-2

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl | Co | Cr |
| 土 壤 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07446 | 标准值 不确定度 | 0.050 0.006 | 6.2 0.4 | 24 3 | 606 12 | 1.3 0.1 | 0.15 0.02 | 0.8 0.2 | 0.058 0.011 | 25 2 | 38 6 | 5.0 0.2 | 25 5 |
|  | GBW07447 | 标准值 不确定度 | 0.066 0.005 | 10.7 0.5 | 62 7 | 459 9 | 1.7 0.1 | 0.25 0.01 | 7.2 1.0 | 0.15 0.01 | 57 2 | 0.78* 0.05* | 10.2 0.3 | 55 2 |
|  | GBW07448 | 标准值 不确定度 | 0.050 0.005 | 7.7 0.4 | 51 4 | 534 14 | 1.7 0.1 | 0.23 0.01 | 5.8 0.7 | 0.108 0.009 | 57 2 | 758 78 | 9.7 0.3 | 49 2 |
|  | GBW07449 | 标准值 不确定度 | 0.068 0.007 | 8.7 0.6 | 143 38 | 356 17 | 1.3 0.1 | 0.19 0.01 | 6.5 1.2 | 0.108 0.011 | 37 2 | 4.0* 0.3* | 11.3 0.4 | 43 3 |
|  | GBW07450 | 标准值 不确定度 | 0.073 0.003 | 9.7 0.4 | 48 6 | 510 4 | 1.6 0.1 | 0.25 0.02 | 1.5 0.2 | 0.139 0.008 | 52 2 | 152 12 | 11.0 0.3 | 55 5 |
|  | GBW07451 | 标准值 不确定度 | 0.074 0.006 | 7.8 0.5 | 52 7 | 749 14 | 2.1 0.1 | 0.25 0.02 | 24 2 | 0.065 0.012 | 81 4 | 0.51* 0.03* | 11.6 0.3 | 57 3 |
|  | GBW07452 | 标准值 不确定度 | 0.069 0.005 | 11.8 0.9 | 77 8 | 441 11 | 2.3 0.1 | 0.44 0.03 | 26 3 | 0.15 0.02 | 78 5 | 0.63* 0.06* | 16.0 0.6 | 82 4 |
|  | GBW07453 | 标准值 不确定度 | 0.092 0.013 | 15.8 0.9 | 83 7 | 340 9 | 2.7 0.2 | 0.98 0.03 | 24 2 | 0.106 0.007 | 89 3 | 0.48* 0.03* | 12.4 0.4 | 62 2 |
|  | GBW07454 | 标准值 不确定度 | 0.070 0.008 | 12.9 0.5 | 54 6 | 495 16 | 1.9 0.1 | 0.32 0.01 | 2.6 0.3 | 0.175 0.010 | 71 3 | 61 5 | 12.0 0.5 | 66 4 |
|  | GBW07455 | 标准值 不确定度 | 0.070 0.004 | 8.9 0.5 | 52 8 | 504 17 | 1.9 0.1 | 0.28 0.01 | 3.0 0.4 | 0.14 0.01 | 70 5 | 75 9 | 11.2 0.5 | 61 3 |
|  | GBW07456 | 标准值 不确定度 | 0.14 0.01 | 13.3 1.1 | 64 7 | 496 15 | 2.3 0.1 | 0.79 0.02 | 1.9 0.2 | 0.59 0.04 | 82 4 | 71 9 | 19.0 0.6 | 92 4 |
|  | GBW07457 | 标准值 不确定度 | 0.13 0.01 | 28.5 2.0 | 80 10 | 532 17 | 3.6 0.2 | 1.53 0.08 | 1.8 0.3 | 0.52 0.03 | 107 4 | 41 6 | 18.2 0.5 | 94 5 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | F | Ga | Gd | Ge | Hf | Hg | Ho |
| 土 壤 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07446 | 标准值 不确定度 | 3.0 0.3 | 12.6 0.6 | 2.3 0.2 | 1.3 0.1 | 0.66 0.05 | 219 20 | 10.8 0.5 | 2.2 0.1 | 1.11 0.08 | 3.8 0.3 | (0.007) | 0.46 0.04 |
|  | GBW07447 | 标准值 不确定度 | 6.3 0.3 | 19.5 0.5 | 4.2 0.2 | 2.4 0.2 | 1.06 0.05 | 495 40 | 13.2 0.4 | 4.4 0.2 | 1.21 0.04 | 5.8 0.3 | 0.015 0.003 | 0.84 0.06 |
|  | GBW07448 | 标准值 不确定度 | 8.2 0.2 | 16.0 0.5 | 3.8 0.2 | 2.2 0.2 | 1.00 0.05 | 466 14 | 13.4 0.6 | 4.2 0.2 | 1.23 0.05 | 6.0 0.3 | 0.013 0.003 | 0.77 0.04 |
|  | GBW07449 | 标准值 不确定度 | 4.2 0.2 | 28 1 | 3.8 0.3 | 2.3 0.2 | 0.95 0.04 | 524 30 | 12.9 0.7 | 3.7 0.4 | 0.99 0.06 | 4.3 0.4 | 0.008 0.002 | 0.80 0.06 |
|  | GBW07450 | 标准值 不确定度 | 5.8 0.4 | 24 1 | 4.8 0.4 | 2.8 0.3 | 1.13 0.06 | 510 31 | 15.1 0.3 | 4.7 0.4 | 1.24 0.07 | 5.5 0.2 | 0.020 0.002 | 0.98 0.09 |
|  | GBW07451 | 标准值 不确定度 | 5.5 0.2 | 18.3 0.8 | 4.6 0.1 | 2.6 0.2 | 1.30 0.03 | 419 21 | 17.4 0.5 | 5.3 0.2 | 1.28 0.07 | 7.2 0.5 | 0.020 0.002 | 0.93 0.05 |
|  | GBW07452 | 标准值 不确定度 | 9.3 0.5 | 32 1 | 5.4 0.3 | 3.0 0.1 | 1.4 0.1 | 665 54 | 18.5 0.4 | 5.8 0.2 | 1.40 0.08 | 6.1 0.4 | 0.058 0.005 | 1.08 0.10 |
|  | GBW07453 | 标准值 不确定度 | 9.8 0.2 | 28 1 | 6.1 0.2 | 3.5 0.4 | 1.25 0.04 | 524 40 | 18.3 0.6 | 6.3 0.2 | 1.52 0.09 | 10.6 0.5 | 0.075 0.007 | 1.22 0.09 |
|  | GBW07454 | 标准值 不确定度 | 7.2 0.3 | 23.6 1.0 | 5.0 0.4 | 2.8 0.3 | 1.20 0.06 | 561 43 | 14.9 0.4 | 5.3 0.3 | 1.31 0.04 | 7.0 0.7 | 0.043 0.003 | 1.02 0.08 |
|  | GBW07455 | 标准值 不确定度 | 6.0 0.4 | 19.1 0.6 | 4.9 0.3 | 2.8 0.3 | 1.21 0.06 | 551 26 | 14.8 0.5 | 5.3 0.3 | 1.30 0.08 | 7.6 0.2 | 0.030 0.003 | 0.99 0.08 |
|  | GBW07456 | 标准值 不确定度 | 7.7 0.5 | 54 2 | 5.7 0.2 | 3.2 0.2 | 1.50 0.05 | 650 40 | 17.9 0.6 | 6.2 0.3 | 1.47 0.08 | 7.1 0.4 | 0.116 0.012 | 1.13 0.07 |
|  | GBW07457 | 标准值 不确定度 | 19.6 0.7 | 38 2 | 6.3 0.4 | 3.7 0.2 | 1.38 0.03 | 780 29 | 25 1 | 6.6 0.2 | 1.83 0.10 | 6.4 0.5 | 0.143 0.013 | 1.27 0.08 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | In | La | Li | Lu | Mn | Mo | N | Nb | Nd | Ni | P |
| 土 壤 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07446 | 标准值 不确定度 | 0.52 0.13 | 0.024 0.003 | 14.0 0.3 | 14.2 0.8 | 0.24 0.02 | 309 6 | 0.51 0.06 | （106） | 6.3 0.8 | 12.4 0.4 | 9.6 0.6 | 228 14 |
|  | GBW07447 | 标准值 不确定度 | 1.4 0.2 | 0.043 0.005 | 30 1 | 32 2 | 0.38 0.03 | 529 10 | 0.61 0.06 | 273 33 | 12.6 0.6 | 26 1 | 25 1 | 587 9 |
|  | GBW07448 | 标准值 不确定度 | 1.9 0.2 | 0.038 0.004 | 30 1 | 30 1 | 0.35 0.02 | 518 13 | 0.61 0.05 | 1030 109 | 11.8 0.3 | 25 1 | 21 1 | 505 16 |
|  | GBW07449 | 标准值 不确定度 | 1.4 0.4 | 0.042 0.005 | 19.4 1.4 | 27 2 | 0.38 0.03 | 667 20 | 3.2 0.3 | （580） | 8.4 1.2 | 18.7 1.0 | 20 2 | 706 24 |
|  | GBW07450 | 标准值 不确定度 | 0.73 0.14 | 0.049 0.005 | 26 1 | 28 1 | 0.47 0.05 | 700 17 | 0.68 0.07 | 460 38 | 11.4 0.5 | 25 1 | 28 1 | 612 14 |
|  | GBW07451 | 标准值 不确定度 | 8.6 0.7 | 0.051 0.007 | 44 2 | 36 1 | 0.43 0.02 | 755 13 | 0.63 0.05 | 438 29 | 15.4 0.6 | 35 2 | 26 1 | 438 18 |
|  | GBW07452 | 标准值 不确定度 | 6.1 0.7 | 0.066 0.005 | 42 2 | 50 1 | 0.48 0.02 | 882 18 | 0.65 0.06 | 600 50 | 17.4 0.7 | 36 2 | 38 1 | 675 21 |
|  | GBW07453 | 标准值 不确定度 | 6.4 0.5 | 0.088 0.010 | 44 1 | 55 3 | 0.59 0.05 | 717 13 | 1.1 0.1 | 617 44 | 19.2 1.0 | 38 2 | 24 1 | 414 14 |
|  | GBW07454 | 标准值 不确定度 | 1.5 0.2 | 0.049 0.005 | 35 1 | 32 2 | 0.45 0.04 | 632 21 | 0.72 0.07 | 696 39 | 14.2 0.5 | 31 1 | 30 1 | 857 39 |
|  | GBW07455 | 标准值 不确定度 | 1.1 0.2 | 0.045 0.006 | 36 2 | 31 2 | 0.45 0.03 | 561 23 | 0.47 0.06 | 878 77 | 14.9 0.7 | 34 2 | 26 1 | 846 50 |
|  | GBW07456 | 标准值 不确定度 | 1.0 0.2 | 0.089 0.007 | 43 1 | 41 2 | 0.50 0.02 | 956 37 | 0.84 0.11 | 850 94 | 20 1 | 44 2 | 43 2 | 778 41 |
|  | GBW07457 | 标准值 不确定度 | 1.2 0.3 | 0.122 0.014 | 50 2 | 66 2 | 0.59 0.04 | 0.112* 0.003* | 1.18 0.20 | 0.143* 0.009* | 19.6 1.4 | 43 2 | 43 2 | 493 27 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta |
| 土 壤 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07446 | 标准值 不确定度 | 17.4 1.1 | 3.2 0.2 | 80 3 | 108 14 | 0.56 0.07 | 5.1 0.5 | 0.093 0.008 | 2.4 0.1 | 1.3 0.3 | 209 8 | 0.42 0.08 |
|  | GBW07447 | 标准值 不确定度 | 20 1 | 6.9 0.3 | 86 2 | (0.7)* | 0.88 0.05 | 9.7 0.4 | 0.12 0.02 | 5.0 0.2 | 2.4 0.4 | 242 5 | 0.91 0.14 |
|  | GBW07448 | 标准值 不确定度 | 18.7 0.9 | 6.9 0.3 | 95 2 | （816） | 0.58 0.05 | 8.7 0.4 | 0.24 0.03 | 4.7 0.2 | 2.3 0.2 | 232 8 | 0.88 0.10 |
|  | GBW07449 | 标准值 不确定度 | 13.4 1.2 | 4.7 0.2 | 63 3 | 2.70* 0.29* | 0.59 0.03 | 12.0 0.4 | 0.90 0.10 | 4.0 0.1 | 1.8 0.4 | 435 13 | 0.57 0.08 |
|  | GBW07450 | 标准值 不确定度 | 17 1 | 6.4 0.5 | 85 2 | （167） | 1.10 0.07 | 11.2 0.3 | 0.084 0.012 | 5.1 0.2 | 2.4 0.3 | 205 5 | 0.84 0.12 |
|  | GBW07451 | 标准值 不确定度 | 26 2 | 9.4 0.5 | 108 4 | 440 42 | 0.50 0.05 | 10.4 0.3 | 0.11 0.02 | 6.1 0.3 | 2.6 0.2 | 202 7 | 1.1 0.2 |
|  | GBW07452 | 标准值 不确定度 | 28 1 | 9.3 0.4 | 123 5 | （420） | 0.77 0.05 | 13.8 0.6 | 0.13 0.02 | 6.6 0.3 | 3.4 0.3 | 154 5 | 1.3 0.2 |
|  | GBW07453 | 标准值 不确定度 | 40 2 | 9.8 0.4 | 139 5 | 0.20* 0.03* | 1.05 0.05 | 11.7 0.4 | 0.20 0.03 | 7.1 0.2 | 6.2 0.6 | 55 3 | 1.96 0.19 |
|  | GBW07454 | 标准值 不确定度 | 22 1 | 8.0 0.5 | 95 2 | 170 22 | 1.13 0.05 | 11.6 0.4 | 0.124 0.017 | 5.8 0.3 | 2.9 0.4 | 192 6 | 1.10 0.12 |
|  | GBW07455 | 标准值 不确定度 | 21 2 | 8.2 0.6 | 91 4 | 162 10 | 0.86 0.06 | 10.6 0.3 | 0.14 0.02 | 5.8 0.3 | 2.8 0.2 | 184 7 | 1.12 0.14 |
|  | GBW07456 | 标准值 不确定度 | 41 2 | 9.8 0.8 | 105 3 | 254 12 | 1.21 0.04 | 14.2 0.4 | 0.29 0.04 | 6.9 0.3 | 4.0 0.4 | 146 6 | 1.49 0.14 |
|  | GBW07457 | 标准值 不确定度 | 61 2 | 11.0 0.3 | 182 7 | 281 21 | 3.6 0.2 | 16.3 0.4 | 0.44 0.05 | 7.4 0.2 | 8.7 1.3 | 51 3 | 1.8 0.4 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tb | Te | Th | Ti* | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn |
| 土 壤 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07446 | 标准值 不确定度 | 0.37 0.03 | （0.03） | 4.3 0.3 | 0.191 0.005 | 0.51 0.04 | 0.23 0.02 | 1.2 0.1 | 40 4 | 0.7 0.1 | 12.7 0.8 | 1.5 0.1 | 29 2 |
|  | GBW07447 | 标准值 不确定度 | 0.74 0.04 | （0.03） | 9.9 0.7 | 0.32 0.01 | 0.55 0.02 | 0.39 0.03 | 2.3 0.2 | 66 5 | 1.6 0.1 | 23 2 | 2.5 0.2 | 63 2 |
|  | GBW07448 | 标准值 不确定度 | 0.69 0.03 | （0.04） | 9.7 0.5 | 0.30 0.01 | 0.57 0.06 | 0.35 0.03 | 2.8 0.2 | 60 5 | 1.4 0.1 | 21 1 | 2.2 0.2 | 52 2 |
|  | GBW07449 | 标准值 不确定度 | 0.66 0.04 | （0.04） | 6.2 0.4 | 0.33 0.03 | 0.37 0.04 | 0.38 0.03 | 5.4 0.5 | 82 7 | 0.9 0.2 | 22 3 | 2.4 0.3 | 61 2 |
|  | GBW07450 | 标准值 不确定度 | 0.80 0.05 | （0.05） | 8.4 0.8 | 0.37 0.02 | 0.51 0.05 | 0.47 0.04 | 2.0 0.1 | 75 3 | 1.5 0.1 | 27 2 | 3.0 0.3 | 66 3 |
|  | GBW07451 | 标准值 不确定度 | 0.85 0.03 | （0.04） | 11.7 0.9 | 0.38 0.01 | 0.61 0.05 | 0.43 0.02 | 1.9 0.2 | 69 3 | 1.5 0.1 | 25 1 | 2.8 0.2 | 59 2 |
|  | GBW07452 | 标准值 不确定度 | 0.93 0.05 | （0.06） | 13.5 0.8 | 0.50 0.02 | 0.71 0.06 | 0.49 0.01 | 2.6 0.1 | 104 4 | 2.1 0.2 | 29 2 | 3.1 0.2 | 97 3 |
|  | GBW07453 | 标准值 不确定度 | 1.08 0.06 | （0.06） | 20.6 0.9 | 0.45 0.01 | 0.86 0.06 | 0.59 0.05 | 4.0 0.2 | 87 4 | 4.1 0.2 | 33 2 | 3.8 0.3 | 81 2 |
|  | GBW07454 | 标准值 不确定度 | 0.86 0.06 | （0.05） | 11.5 0.6 | 0.39 0.02 | 0.59 0.06 | 0.46 0.04 | 2.4 0.1 | 77 4 | 8.3 0.5 | 27 2 | 3.3 0.3 | 66 2 |
|  | GBW07455 | 标准值 不确定度 | 0.86 0.05 | （0.04） | 11.3 0.7 | 0.41 0.02 | 0.57 0.03 | 0.47 0.03 | 2.3 0.1 | 72 4 | （19.2） | 27 2 | 3.9 0.4 | 62 2 |
|  | GBW07456 | 标准值 不确定度 | 1.00 0.04 | （0.08） | 13.2 0.5 | 0.64 0.02 | 0.67 0.07 | 0.51 0.03 | 2.9 0.1 | 120 6 | （45） | 31 2 | 5.8 0.5 | 127 4 |
|  | GBW07457 | 标准值 不确定度 | 1.11 0.03 | （0.10） | 21.0 1.1 | 0.51 0.02 | 1.20 0.10 | 0.60 0.04 | 5.2 0.3 | 124 5 | 23 1 | 34 2 | 4.8 0.4 | 134 2 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数(×10-6) | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zr | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | CO2 | Corg | TC |
| 土 壤 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07446 | 标准值 不确定度 | 134 5 | 78.30 0.33 | 9.65 0.09 | 2.07 0.03 | (0.5) | 0.78 0.08 | 1.83 0.05 | 2.31 0.04 | 2.56 0.03 | (1.2) | 0.76 0.13 | (0.06) | (0.3) |
|  | GBW07447 | 标准值 不确定度 | 204 6 | 60.40 0.26 | 10.56 0.05 | 3.63 0.05 | (1.1) | 2.58 0.07 | 6.80 0.10 | 3.05 0.09 | 2.11 0.02 | (2.7) | 4.54 0.42 | 0.25 0.05 | (1.4) |
|  | GBW07448 | 标准值 不确定度 | 209 8 | 66.95 0.26 | 11.02 0.10 | 3.44 0.06 | (1.4) | 1.69 0.03 | 4.75 0.06 | 2.16 0.05 | 2.29 0.02 | (2.5) | 2.92 0.27 | 1.00 0.06 | 1.80 0.06 |
|  | GBW07449 | 标准值 不确定度 | 153 18 | 47.28 0.13 | 10.39 0.10 | 4.12 0.07 | (0.6) | 2.98 0.13 | 6.48 0.10 | 8.99 0.26 | 1.99 0.05 | (3.2) | (2.2) | (0.4) | 1.03 0.04 |
|  | GBW07450 | 标准值 不确定度 | 190 12 | 60.30 0.41 | 11.96 0.09 | 4.07 0.06 | (1.1) | 2.04 0.04 | 7.40 0.09 | 2.02 0.04 | 2.43 0.04 | (3.4) | 4.79 0.25 | 0.34 0.02 | 1.71 0.10 |
|  | GBW07451 | 标准值 不确定度 | 255 13 | 68.23 0.27 | 13.89 0.17 | 4.06 0.05 | (0.6) | 1.47 0.06 | 1.09 0.04 | 2.84 0.10 | 2.97 0.04 | (3.5) | (0.2) | (0.3) | (0.4) |
|  | GBW07452 | 标准值 不确定度 | 210 19 | 59.80 0.22 | 13.92 0.15 | 5.54 0.08 | (1.5) | 2.61 0.06 | 4.21 0.08 | 1.91 0.04 | 2.64 0.03 | (4.2) | (3.0) | (0.5) | 1.28 0.13 |
|  | GBW07453 | 标准值 不确定度 | 342 11 | 69.11 0.34 | 13.58 0.19 | 4.97 0.08 | (0.8) | 1.16 0.04 | 0.34 0.02 | 0.83 0.03 | 2.48 0.04 | (5.1) | (0.2) | (0.5) | (0.6) |
|  | GBW07454 | 标准值 不确定度 | 254 15 | 60.93 0.25 | 11.76 0.13 | 4.30 0.07 | (1.3) | 1.99 0.05 | 7.18 0.10 | 1.74 0.03 | 2.28 0.02 | (3.3) | 4.72 0.33 | 0.58 0.05 | (1.9) |
|  | GBW07455 | 标准值 不确定度 | 277 21 | 66.15 0.40 | 11.73 0.19 | 4.00 0.08 | 1.20 0.16 | 1.87 0.06 | 4.59 0.07 | 1.90 0.03 | 2.18 0.04 | (3.2) | (2.9) | 0.73 0.06 | 1.52 0.15 |
|  | GBW07456 | 标准值 不确定度 | 262 9 | 58.87 0.65 | 13.15 0.16 | 6.12 0.09 | (1.7) | 2.75 0.08 | 4.91 0.07 | 1.22 0.03 | 2.37 0.04 | (4.2) | (4.0) | (0.9) | 1.94 0.10 |
|  | GBW07457 | 标准值 不确定度 | 225 13 | 61.04 0.23 | 18.10 0.15 | 6.50 0.09 | (1.2) | 1.18 0.06 | 0.40 0.02 | 0.29 0.02 | 2.83 0.04 | (6.5) | (0.3) | 1.15 0.08 | 1.21 0.03 |

*质量分数为×10-2

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | pH | 质量分数（×10-3） | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-3） | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有机质 | 全氮 | 水解性氮 | 有效磷 | 速效钾 | 缓效钾 | 有效硫 | 有效硅 |
|  |  |  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 浸提 | 氟化铵 浸提 |  |  | 磷酸盐 浸提 | 氯化钙 浸提 |  |
| 土壤 有效态成分分析标准物质 | GBW07458 | 标准值 不确定度 | 6.14 0.07 | 34.5 1.3 | 1.62 0.07 | 157 11 |  | 32 4 | 0.36 0.02 | 0.98 0.10 | 33 4 |  | 0.63 0.05 |
|  | GBW07459 | 标准值 不确定度 | 8.61 0.07 | 12.7 0.5 | 0.71 0.03 | 53 5 | 15.7 1.0 |  | 0.39 0.03 | 1.04 0.12 |  | 38 3 | 0.34 0.04 |
|  | GBW07460 | 标准值 不确定度 | 8.50 0.07 | 10.3 0.3 | 0.65 0.04 | 45 4 | 24 3 |  | 0.33 0.02 | 1.2 0.2 |  | 27 4 | 0.31 0.04 |
|  | GBW07461 | 标准值 不确定度 | 8.18 0.06 | 17 1 | 1.09 0.07 | 86 6 | 11.2 1.6 |  | 0.34 0.03 | 1.02 0.11 |  | 31 3 | 0.35 0.03 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 阳离子交换量 cmol(+)/kg | 交换性钙 cmol(1/2Ca+)/kg | 交换性镁 cmol(1/2Mg+)/kg | 交换性钠 cmol(Na+)/kg | 交换性钾 cmol(K+)/kg | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 交换性锰 |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07458 | 标准值 不确定度 | 31 1 | 22.5 1.1 | 5.4 0.2 | 0.24 0.03 | 0.94 0.06 | 80 15 |
|  | GBW07459 | 标准值 不确定度 | 13.8 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | GBW07460 | 标准值 不确定度 | 9.6 1.3 |  |  |  |  |  |
|  | GBW07461 | 标准值 不确定度 | 20 2 |  |  |  |  |  |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-3） | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水溶性盐 | DTPA浸提 |
|  |  |  | 总量 | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Na+ | 有效铜 | 有效锌 | 有效铁 | 有效锰 | 有效镉 | 有效铅 |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07458 | 标准值 不确定度 | （0.76） | 0.016 0.004 | 0.109 0.011 | 0.080 0.007 | 19 3 | 18 4 | 24 3 | 2.6 0.3 | 2.3 0.3 | 142 17 | 67 4 | 0.048 0.008 | 2.07 0.17 |
|  | GBW07459 | 标准值 不确定度 | （0.9） | 0.049 0.012 | 0.12 0.01 | 0.082 0.013 | 14 3 | 40 5 | 163 10 | 1.8 0.2 | 0.54 0.06 | 38 5 | 14.5 1.4 | 0.025 0.002 | 1.4 0.2 |
|  | GBW07460 | 标准值 不确定度 | （0.68） | （0.015） | 0.083 0.006 | 0.117 0.011 | 12.4 1.4 | 29 5 | 29 4 | 1.36 0.14 | 0.57 0.08 | 20 3 | 17 2 | 0.025 0.002 | 0.67 0.07 |
|  | GBW07461 | 标准值 不确定度 | （0.87） | （0.021） | 0.092 0.012 | 0.165 0.007 | 15.0 1.2 | 20.6 1.4 | 33 4 | 2.6 0.3 | 1.04 0.08 | 76 9 | 21 3 | 0.049 0.003 | 3.8 0.3 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-9） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DTPA浸提 | 稀盐酸浸提 |
|  |  |  | 有效镍 | 有效铬 | 有效钴 | 有效铜 | 有效锌 | 有效铁 | 有效锰 | 有效镉 | 有效铅 | 有效镍 | 有效铬 | 有效砷 | 有效硒 |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07458 | 标准值 不确定度 | 2.4 0.3 |  | 0.39 0.08 | 1.08 0.18 | 3.6 0.2 | 16.3 2.3 | 131 14 | 0.053 0.009 | 0.8 0.2 | 3.3 0.4 | 0.25 0.06 | 0.018 0.008 | 4.6 1.1 |
|  | GBW07459 | 标准值 不确定度 | 0.23 0.03 | (0.014) | 0.069 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW07460 | 标准值 不确定度 | 0.20 0.03 | (0.015) | 0.08 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW07461 | 标准值 不确定度 | 0.26 0.03 |  | 0.073 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-9） | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硝酸钠浸提 | 有效钼 | 有效硼 | 水溶态硒 | 水溶态氟 |
|  |  |  | 有效铜 | 有效锌 | 有效镉 | 有效铅 | 有效镍 |  |  |  |  |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07458 | 标准值 不确定度 | 0.034 0.007 | 0.068 0.027 | （0.7） | （0.028） | 0.047 0.014 | 0.13 0.03 | 0.56 0.08 | （6） | 2.9 0.6 |
|  | GBW07459 | 标准值 不确定度 | 0.052 0.008 | （0.03） |  | （0.02） | （0.018） | 0.27 0.04 | 1.9 0.3 | （11） | 10.8 1.3 |
|  | GBW07460 | 标准值 不确定度 | 0.045 0.010 | （0.038） |  | （0.02） | 0.016 0.006 | 0.08 0.02 | 0.35 0.07 | （5） | 7.7 0.8 |
|  | GBW07461 | 标准值 不确定度 | 0.053 0.014 | （0.034） |  | （0.02） | （0.025） | 0.069 0.024 | 0.3 0.1 | （13） | 11.4 1.3 |

*质量分数为×10-2

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cr2O3 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O+ | CO2 |
| 铬铁矿成分分析标准物质 | GBW07818 | 标准值 不确定度 | 17.59 0.20 | 20.30 0.19 | 11.86 0.08 | 10.57 0.11 | (8.7) | 28.12 0.21 | 0.44 0.04 | (0.13) | 0.046 0.006 | (10.7) | (0.6) |
|  | GBW07819 | 标准值 不确定度 | 34.44 0.15 | 12.24 0.10 | 11.37 0.08 | 11.84 0.21 | (8.5) | 23.32 0.27 | 0.32 0.03 | 0.073 0.013 | 0.026 0.005 | (6.4) | (0.46) |
|  | GBW07820 | 标准值 不确定度 | 46.56 0.18 | 5.06 0.14 | 11.60 0.10 | 15.34 0.19 | (12.0) | 17.92 0.14 | 0.46 0.04 | 0.018 0.004 | (0.010) | 2.5 0.2 | (1.2) |
|  | GBW07821 | 标准值 不确定度 | 57.80 0.17 | 1.10 0.18 | 10.53 0.13 | 13.70 0.20 | (8.3) | 16.45 0.19 | (0.13) | (0.016) | (0.004) | (0.6) | (0.14) |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | Ni | Co | P | Ti | Mn | V |
| 铬铁矿成分分析标准物质 | GBW07818 | 标准值 不确定度 | 0.037 0.003 | 0.188 0.007 | 0.0125 0.0008 | 0.0031 0.0007 | 0.085 0.006 | 0.088 0.003 | 0.043 0.003 |
|  | GBW07819 | 标准值 不确定度 | 0.024 0.003 | 0.173 0.014 | 0.014 0.001 | 0.0020 0.0005 | 0.100 0.008 | 0.090 0.010 | 0.044 0.003 |
|  | GBW07820 | 标准值 不确定度 | 0.076 0.006 | 0.134 0.007 | 0.016 0.002 | （0.0013） | 0.070 0.004 | 0.134 0.018 | 0.064 0.007 |
|  | GBW07821 | 标准值 不确定度 | （0.005） | 0.16 0.02 | 0.016 0.002 | （0.0012） | 0.122 0.006 | 0.097 0.015 | 0.048 0.004 |

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TFe | SiO2 | Al2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | S | P | Ti | Mn | Cu |
| 铁 矿 石 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07822 | 标准值 不确定度 | 20.17 0.08 | 60.86 0.20 | 3.57 0.13 | (7.5) | 1.68 0.07 | 2.84 0.08 | 0.28 0.01 | 0.53 0.04 | (1.2) | 0.051 0.009 | 0.045 0.003 | 0.085 0.006 | 0.168 0.009 | 0.0028 0.0005 |
|  | GBW07823 | 标准值 不确定度 | 30.34 0.09 | 43.68 0.18 | 3.43 0.13 | 5.8 0.2 | 1.41 0.05 | 2.17 0.06 | 0.18 0.02 | 0.85 0.05 | (1.2) | 0.066 0.005 | 0.094 0.006 | 0.091 0.004 | 0.200 0.014 | 0.0023 0.0005 |
|  | GBW07824 | 标准值 不确定度 | 40.51 0.15 | 33.93 0.18 | 2.27 0.08 | (14.5) | 2.22 0.05 | 2.00 0.15 | 0.16 0.02 | 0.27 0.02 | (1.4) | 0.94 0.06 | 0.032 0.002 | 0.067 0.002 | 0.122 0.007 | 0.028 0.002 |
|  | GBW07825 | 标准值 不确定度 | 49.50 0.11 | 16.30 0.15 | 2.58 0.06 | 7.66 0.15 | 0.98 0.04 | 0.91 0.07 | 0.035 0.004 | 0.91 0.07 | (2.1) | 0.065 0.013 | 0.138 0.009 | 0.083 0.003 | 0.198 0.011 | 0.0014 0.0004 |
|  | GBW07826 | 标准值 不确定度 | 56.60 0.17 | 11.48 0.10 | 0.99 0.08 | 20.50 0.25 | 3.62 0.13 | 1.36 0.13 | 0.058 0.005 | 0.071 0.004 | (1.6) | 2.44 0.07 | 0.017 0.003 | 0.043 0.003 | 0.076 0.005 | 0.068 0.004 |
|  | GBW07827 | 标准值 不确定度 | 61.46 0.13 | 6.65 0.11 | 1.68 0.08 | (0.35) | 0.77 0.04 | 0.52 0.04 | 0.080 0.006 | 0.098 0.006 | (0.05) | (0.0067) | 0.019 0.004 | 1.12 0.08 | 0.072 0.007 | 0.0028 0.0005 |
|  | GBW07828 | 标准值 不确定度 | 62.51 0.21 | 10.93 0.15 | 1.02 0.13 | 21.54 0.17 | 0.28 0.03 | 0.18 0.02 | 0.016 0.002 | 0.037 0.004 | (0.4) | 0.0058 0.0011 | 0.11 0.02 | 0.059 0.003 | 0.061 0.003 | (0.0015) |
|  | GBW07829 | 标准值 不确定度 | 64.49 0.08 | 8.07 0.11 | 1.08 0.08 | 22.22 0.18 | 0.30 0.04 | 0.24 0.03 | 0.023 0.003 | 0.046 0.004 | (0.4) | (0.007) | (0.012) | 0.060 0.003 | 0.072 0.003 | 0.0015 0.0003 |
|  | GBW07830 | 标准值 不确定度 | 66.87 0.19 | 5.05 0.10 | 0.99 0.10 | 23.14 0.20 | 0.22 0.03 | 0.14 0.02 | 0.012 0.003 | 0.030 0.005 | (0.4) | 0.0055 0.0007 | (0.011) | 0.059 0.003 | 0.071 0.003 | (0.0015) |

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氨气体标准物质 | GBW08179 | 50～500 | 2 |
| 合成空气中二氧化氮气体标准物质 | GBW08180 | 50～1000 | 2 |
|  | GBW08181 | 1000～5000 | 1 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ba | Cd | Cr | Pb | As | Hg |
| RoHS检测用玻璃中重金属成分分析标准物质 | GBW08414 | 标准值 不确定度 | 133 5 | 0.031 0.006 | 3.17 0.60 | 4.3 0.3 | 0.056 0.015 | （0.003） |
|  | GBW08415 | 标准值 不确定度 | 228 11 | 9.6 0.5 | 95 5 | 83 3 | 95 3 | （0.20） |
|  | GBW08416 | 标准值 不确定度 | 1078 31 | 94 5 | 963 33 | 784 19 | 980 20 | （1.35） |

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市） 、中国计量科学研究院

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅毒螺旋体IgG和IgM抗体血清（冻干）标准物质 | GBW09158 | 1.27 | 21 |
|  | GBW09159 | 19.4* | 23 |
| 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（冻干）标准物质 | GBW09160 | 8.00** | 2.5 |
| 乙型肝炎核心抗体（HBcAB）血清（冻干）标准物质 | GBW09161 | 6.1 | 22 |
| 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（冻干）标准物质 | GBW09162 | 8.00** | 3.7 |
| 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清（冻干）标准物质 | GBW09163 | 0.34 | 5 |
| 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（冻干）标准物质 | GBW09164 | 28.0 | 12 |
| 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（冻干）标准物质 | GBW09165 | 4.00** | 0.5 |
| 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV－1）血清（冻干）标准物质 | GBW09166 | 8.00** | 5.2 |

*单位为mIU/ml      **单位为NCU/ml

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 浓度（IU/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| BSA基质中肌酸激酶标准物质 | GBW09167 | 196.9 | 3.3 |
| BSA基质中乳酸脱氢酶标准物质 | GBW09168 | 427.4 | 1.9 |

研制单位：浙江清华长三角研究院（嘉兴市） 、中国计量科学研究院（北京市） 、嘉兴博泰生物科技发展有限公司（嘉兴市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻肾病病人血清尿酸成分分析标准物质 | GBW09169 | 72.2 | 2.6 |
| 冰冻人血清肌酐成分分析标准物质 | GBW09170 | 8.10 | 1.2 |
|  | GBW09171 | 34.1 | 1.1 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 中值粒径（μm） | 均值粒径（μm） | 颗粒计数（粒/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒计数标准物质 | GBW09703 | 标准值 不确定度 | 10.0 0.3 | 10.0 0.3 | 2018 44 |
|  | GBW09704 | 标准值 不确定度 | 24.9 0.6 | 24.8 0.6 | 2077 58 |

研制单位：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市） 、国防科技工业颗粒度一级计量站（新乡市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | Al* | As | B | Ba | Be** | Bi** | Br | Ca* | Cd | Ce | Cl* |
| 生物成分分析标准物质 （大米） | GBW10043 | 标准值 不确定度 |  | 0.045 0.007 | 0.114 0.018 | 0.94 0.11 | 0.33 0.04 | 2.1 0.5 | (4.5) | (0.5) | 0.011 0.001 | 0.012 0.003 | (7.7)** | (0.038) |
|  | GBW10044 | 标准值 不确定度 |  | (0.059) | 0.12 0.03 | 1.06 0.08 | 0.75 0.09 | 3.4 0.6 | (16) | (0.4) | 0.013 0.002 | 0.018 0.002 | 17** 2** | (0.028) |
|  | GBW10045 | 标准值 不确定度 | (0.007) | (0.057) | 0.11 0.02 | 0.58 0.13 | 0.50 0.08 | 2.3 0.4 | 6.2 1.4 | (0.3) | 0.010 0.001 | 0.19 0.02 | 7.2** 1.8** | (0.025) |
| 生物成分分析标准物质 （小麦） | GBW10046 | 标准值 不确定度 | (0.004) | (0.021) | (0.025) | 0.54 0.11 | 1.4 0.2 | 1.5 0.4 | (1.8) | (0.5) | 0.033 0.002 | 0.018 0.002 | 13.0** 2.4** | (0.08) |
| 生物成分分析标准物质 （胡萝卜） | GBW10047 | 标准值 不确定度 | (0.006) | (0.046) | 0.11 0.02 | 18.1 1.1 | 24 3 | 6.5 1.5 | (2.5) | (2.4) | 0.255 0.010 | 0.034 0.004 | 177** 38** | (0.23) |
| 生物成分分析标准物质 （芹菜） | GBW10048 | 标准值 不确定度 | (0.012) | (0.14) | 0.39 0.08 | 32 3 | 17.3 2.3 | 31 5 | (13) | 16 4 | 1.66 0.06 | 0.092 0.006 | 1.04 0.11 | (3.54) |
| 生物成分分析标准物质 （大葱） | GBW10049 | 标准值 不确定度 | (0.014) | (0.30) | 0.52 0.11 | 25 2 | 36 5 | 59 11 | (13) | 20 2 | 2.28 0.09 | 0.19 0.02 | 2.1 0.3 | (0.85) |
| 生物成分分析标准物质 （大虾） | GBW10050 | 标准值 不确定度 | (0.017) | (0.029) | (2.5) | 2.0 0.3 | 2.3 0.3 | 4.9 0.8 | (5.4) | 8.5 1.1 | 0.30 0.01 | 0.039 0.002 | 0.13 0.03 | (0.189) |
| 生物成分分析标准物质 （猪肝） | GBW10051 | 标准值 不确定度 |  | (0.012) | 1.4 0.3 | (0.6) | (0.24) | 0.9 0.3 | (0.9) | (2.8) | (0.023) | 1.00 0.07 | (0.005) | (0.17) |
| 生物成分分析标准物质 （绿茶） | GBW10052 | 标准值 不确定度 | (0.015) |  | 0.27 0.05 | 14.1 1.2 | 41 4 | 25 3 | 40 11 | 2.9 0.5 | 1.21 0.03 | 0.076 0.004 | 0.81 0.03 | (0.056) |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co | Cr | Cs | Cu | Dy** | Er** | Eu** | Fe | Gd** | Ge** | Hg** | Ho** |
| 生物成分分析标准物质 （大米） | GBW10043 | 标准值 不确定度 | 5.5** 1.6** | 0.14 0.05 | 4.0** 0.3** | 1.7 0.1 | (0.62) | 0.32 0.11 | 0.21 0.08 | 7.5 2.0 | 0.6 0.2 | (2.3) | 4.8 0.8 | 0.12 0.04 |
|  | GBW10044 | 标准值 不确定度 | 8.2** 1.7** | 0.17 0.05 | 2.9** 0.6** | 2.6 0.1 | 1.15 0.11 | 0.70 0.10 | 0.42 0.12 | 14.4 2.0 | 1.5 0.2 | (4.3) | 2.2 0.5 | 0.21 0.04 |
|  | GBW10045 | 标准值 不确定度 | 12.5** 1.6** | (0.14) | 72** 9** | 2.4 0.2 | 0.48 0.14 | 0.21 0.06 | 0.25 0.09 | 6.3 0.8 | 0.59 0.15 | 2.0 0.6 | 2.8 0.5 | 0.13 0.04 |
| 生物成分分析标准物质 （小麦） | GBW10046 | 标准值 不确定度 | 8.0** 1.6** | (0.19) | 8.1** 0.5** | 2.4 0.1 | 0.9 0.2 | 0.5 0.1 | 0.45 0.14 | 20 3 | 1.1 0.2 | 1.6 0.4 | (2.2) | 0.20 0.05 |
| 生物成分分析标准物质 （胡萝卜） | GBW10047 | 标准值 不确定度 | 66** 7** | 1.04 0.13 | 42** 4** | 4.1 0.3 | 11.0 1.4 | 5.6 0.6 | 7.6 2.3 | 148 15 | 14.5 2.8 | 6.6 1.5 | 3.2 0.8 | 2.0 0.2 |
| 生物成分分析标准物质 （芹菜） | GBW10048 | 标准值 不确定度 | 0.25 0.02 | 1.35 0.22 | 0.165 0.018 | 8.2 0.4 | 64 11 | 30 4 | 20 2 | 597 34 | 81 13 | 21 7 | 14.6 2.4 | 12.4 1.3 |
| 生物成分分析标准物质 （大葱） | GBW10049 | 标准值 不确定度 | 0.59 0.04 | 2.6 0.4 | 0.19 0.02 | 5.5 0.3 | 119 12 | 57 12 | 39 4 | 1010 55 | 155 34 | (32) | 12.0 2.3 | 22 4 |
| 生物成分分析标准物质 （大虾） | GBW10050 | 标准值 不确定度 | 0.044 0.005 | 0.35 0.11 | 0.027 0.002 | 10.3 0.7 | 7.9 0.5 | 4.4 0.4 | 2.5 0.3 | 112 12 | 10.5 1.2 | 6.0 1.4 | 49 8 | 1.5 0.2 |
| 生物成分分析标准物质 （猪肝） | GBW10051 | 标准值 不确定度 | 0.057 0.004 | 0.23 0.06 | 0.070 0.007 | 52 3 | (0.3) | (0.2) | (0.2) | 519 34 | (0.6) | (12) | 45 8 | (0.14) |
| 生物成分分析标准物质 （绿茶） | GBW10052 | 标准值 不确定度 | 0.30 0.02 | 0.92 0.20 | 0.58 0.03 | 24 1 | 65 7 | 37 6 | 22 6 | 322 23 | 76 11 | 15 5 | 8.1 1.5 | 13 2 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | K* | La | Li | Lu** | Mg* | Mn | Mo | N* | Na | Nb** | Nd |
| 生物成分分析标准物质 （大米） | GBW10043 | 标准值 不确定度 | (0.09) | 0.13 0.01 | (5)** | 0.035 0.010 | (0.06) | 0.042 0.002 | 10.6 0.6 | 0.43 0.02 | (1.28) | 25 2 | (2) | (4.1)** |
|  | GBW10044 | 标准值 不确定度 |  | 0.14 0.01 | 10.3** 1.1** | 0.068 0.016 | (0.1) | 0.053 0.002 | 11.5 0.6 | 0.61 0.03 | (1.47) | 11.0 2.5 | (5) | 7.9** 1.3** |
|  | GBW10045 | 标准值 不确定度 | (0.09) | 0.07 0.01 | (4.5)** | 0.050 0.016 |  | 0.025 0.001 | 9.0 0.4 | 0.89 0.06 | (1.25) | （10） | (2.7) | (3.5)** |
| 生物成分分析标准物质 （小麦） | GBW10046 | 标准值 不确定度 |  | 0.21 0.01 | 8.1** 1.4** | 0.027 0.007 | (0.07) | 0.048 0.002 | 10.8 0.4 | 0.25 0.02 | (2.3) | 14.2 3.4 | (2.3) | 6.0** 1.2** |
| 生物成分分析标准物质 （胡萝卜） | GBW10047 | 标准值 不确定度 | (0.08) | 1.08 0.04 | 114** 24** | 0.16 0.02 | (0.8) | 0.091 0.003 | 12.1 0.5 | 0.10 0.01 | (1.06) | 0.65* 0.03* | 24 4 | 79** 9** |
| 生物成分分析标准物质 （芹菜） | GBW10048 | 标准值 不确定度 | (0.43) | 2.7 0.2 | 0.55 0.05 | 3.2 0.2 | 4.5 1.3 | 0.53 0.03 | 45 2 | 1.02 0.09 | (2.6) | 2.17* 0.23* | (85) | 0.47 0.08 |
| 生物成分分析标准物质 （大葱） | GBW10049 | 标准值 不确定度 | (0.44) | 2.1 0.1 | 1.16 0.10 | 1.6 0.2 | (8) | 0.27 0.01 | 173 7 | 0.12 0.03 | (2.9) | (0.03)* | (215) | 0.91 0.11 |
| 生物成分分析标准物质 （大虾） | GBW10050 | 标准值 不确定度 | (0.43) | 0.49 0.01 | 0.066 0.005 | 0.15 0.01 | 0.64 0.21 | 0.169 0.006 | 8.9 0.3 | 0.037 0.012 | (13.5) | 0.31* 0.02* | 16.5 4.0 | 0.056 0.006 |
| 生物成分分析标准物质 （猪肝） | GBW10051 | 标准值 不确定度 | (0.18) | 0.66 0.03 | (0.004) | (0.02) |  | 0.063 0.004 | 10.1 0.4 | 4.2 0.2 | (11.2) | 0.163* 0.010* |  | (0.003) |
| 生物成分分析标准物质 （绿茶） | GBW10052 | 标准值 不确定度 | (0.13) | 1.55 0.07 | 0.54 0.04 | 0.52 0.04 | 6.2 0.9 | 0.220 0.008 | 0.117* 0.006* | 0.11 0.02 | (3.7) | 0.010* 0.001* | (50) | 0.35 0.04 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ni | P* | Pb | Pr** | Rb | S* | Sb** | Sc | Se | Si* | Sm** | Sn |
| 生物成分分析标准物质 （大米） | GBW10043 | 标准值 不确定度 | 0.16 0.04 | 0.127 0.004 | 0.075 0.025 | 1.1 0.4 | 2.4 0.2 | (0.11) | (4.5) | (2.8)** | 0.040 0.013 | (0.011) | 0.68 0.24 | (9.5)** |
|  | GBW10044 | 标准值 不确定度 | 0.21 0.06 | 0.16 0.01 | 0.09 0.03 | 2.0 0.3 | 0.29 0.06 | (0.13) | (5.8) | (5)** | (0.03) | (0.033) | 1.6 0.3 | (9)** |
|  | GBW10045 | 标准值 不确定度 | 0.31 0.04 | 0.10 0.01 | 0.070 0.023 | (0.88) | 4.0 0.3 | (0.12) | (10) | (2.6)** | 0.053 0.014 | (0.009) | 0.49 0.12 | (8)** |
| 生物成分分析标准物质 （小麦） | GBW10046 | 标准值 不确定度 | (0.11) | 0.15 0.01 | 0.067 0.016 | 1.4 0.2 | 3.2 0.3 | 0.17 0.02 | (8) | (4)** | 0.060 0.010 | (0.008) | 1.06 0.10 | (8)** |
| 生物成分分析标准物质 （胡萝卜） | GBW10047 | 标准值 不确定度 | 0.67 0.10 | 0.23 0.02 | 0.43 0.07 | 21 3 | 6.9 0.5 | (0.10) | (15) | (32)** | 0.031 0.010 | (0.156) | 14.3 2.3 | (22)** |
| 生物成分分析标准物质 （芹菜） | GBW10048 | 标准值 不确定度 | 1.8 0.4 | 0.35 0.01 | 2.7 0.7 | 118 13 | 18.5 1.2 | (1.0) | (56) | (0.16) | 0.118 0.017 | (0.38) | 87 9 | (0.10) |
| 生物成分分析标准物质 （大葱） | GBW10049 | 标准值 不确定度 | (1.9) | 0.36 0.02 | 1.34 0.16 | 235 29 | 9.4 0.8 | 0.46 0.04 | (45) | (0.26) | 0.069 0.009 | (1.1) | 167 18 | (0.07) |
| 生物成分分析标准物质 （大虾） | GBW10050 | 标准值 不确定度 | (0.23) | 0.77 0.03 | 0.20 0.05 | 14.5 1.1 | 1.4 0.1 | (1.0) | (16) | (0.02) | (5.1) | (0.048) | 10.7 1.8 | (0.024) |
| 生物成分分析标准物质 （猪肝） | GBW10051 | 标准值 不确定度 | (0.10) | 1.14 0.06 | 0.12 0.03 | (0.60) | 27 2 | 0.80 0.12 | (12) | (0.012) | 1.54 0.29 |  | (0.5) |  |
| 生物成分分析标准物质 （绿茶） | GBW10052 | 标准值 不确定度 | 5.4 0.4 | 0.28 0.01 | 1.6 0.2 | 93 8 | 89 9 | (0.42) | (52) | (0.07) | 0.10 0.03 | (0.26) | 66 10 | (0.17) |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sr | Tb** | Th** | Ti | Tl** | Tm** | U** | V | Y | Yb** | Zn |
| 生物成分分析标准物质 （大米） | GBW10043 | 标准值 不确定度 | 0.30 0.05 | (0.12) | (1.8) | (1.2) | (0.34) | (0.06) | (1.7) | (0.03) | 0.17 0.04 | （0.38） | 13.0 0.6 |
|  | GBW10044 | 标准值 不确定度 | 0.29 0.05 | (0.25) | 4.0 1.2 | (2.7) | 0.30 0.04 | 0.12 0.04 | (2.6) | (0.05) | 0.22 0.05 | 0.61 0.14 | 14.6 0.6 |
|  | GBW10045 | 标准值 不确定度 | 0.16 0.03 | (0.09) | (1.1) | (1.3) | 0.20 0.07 | (0.07) | (2.0) | (0.03) | 0.20 0.03 | 0.26 0.08 | 14.4 0.8 |
| 生物成分分析标准物质 （小麦） | GBW10046 | 标准值 不确定度 | 1.4 0.1 | 0.17 0.05 | (3.2) | (2.4) | (0.27) | 0.12 0.04 | (2.0) | (0.04) | 0.10 0.02 | 0.48 0.12 | 12.4 0.6 |
| 生物成分分析标准物质 （胡萝卜） | GBW10047 | 标准值 不确定度 | 22 2 | 2.1 0.5 | 28 6 | (12) | 10.7 2.1 | 0.83 0.14 | 9.8 1.7 | (0.21) | 0.09 0.02 | 5.5 0.8 | 11.2 0.5 |
| 生物成分分析标准物质 （芹菜） | GBW10048 | 标准值 不确定度 | 213 19 | 12.6 2.6 | 177 31 | (45) | 21 4 | 4.2 1.1 | 48 12 | 1.3 0.3 | 0.35 0.08 | 29 7 | 26 2 |
| 生物成分分析标准物质 （大葱） | GBW10049 | 标准值 不确定度 | 74 5 | 22 5 | 364 58 | (62) | 37 8 | 7.8 1.5 | (50) | (3) | 0.61 0.14 | 57 17 | 25 1 |
| 生物成分分析标准物质 （大虾） | GBW10050 | 标准值 不确定度 | 20 2 | 1.5 0.2 | 28 8 | (17) | 2.0 0.5 | 0.69 0.18 | 9.7 0.8 | 0.24 0.07 | 0.09 0.02 | 4.1 0.8 | 76 4 |
| 生物成分分析标准物质 （猪肝） | GBW10051 | 标准值 不确定度 | 0.51 0.04 | (0.25) | (4.5) |  | 1.2 0.2 |  | 3.2 0.9 | (0.078) | (0.04) | (0.17) | 211 11 |
| 生物成分分析标准物质 （绿茶） | GBW10052 | 标准值 不确定度 | 36 2 | 11.4 1.9 | 79 12 | (21) | 57 11 | 5.9 1.1 | 47 7 | 0.60 0.15 | 0.52 0.03 | 38 5 | 35 2 |

*质量分数为×10-2  **质量分数为×10-9

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 热值 (MJ/kg) | 质量分数（×10-2） | 真相对密度 （20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 灰分 | 挥发分 | 全硫 | 碳 | 氢 | 氮 | 磷 | 氯 | 氟 | 砷* |  |
| 煤 物 理 性 质 和 化 学 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW11139 | 标准值 不确定度 | 22.83 0.10 | 31.80 0.16 | 20.45 0.43 | 0.60 0.02 | 57.20 0.73 | 3.39 0.04 | 1.01 0.04 | 0.078 0.008 | 0.040 0.004 | 0.023 0.003 | (1.7) | 1.61 0.01 |
|  | GBW11140 | 标准值 不确定度 | 13.90 0.14 | 51.68 0.12 | 23.20 0.20 | 0.48 0.02 | 35.16 0.20 | 2.75 0.13 | 0.64 0.03 | 0.070 0.005 | (0.007) | 0.027 0.001 | (2.3) | 1.87 0.02 |
|  | GBW11141 | 标准值 不确定度 | 30.52 0.10 | 11.37 0.10 | 33.45 0.20 | 0.30 0.02 | 74.60 0.24 | 4.55 0.14 | 1.33 0.04 | 0.009 0.001 | (0.038) | (0.009) |  | 1.40 0.02 |
|  | GBW11142 | 标准值 不确定度 | 32.22 0.08 | 5.39 0.06 | 25.50 0.28 | 1.17 0.04 | 80.52 0.60 | 4.11 0.13 | 0.76 0.04 | 0.017 0.002 | (0.022) | (0.008) | (2.6) | 1.39 0.02 |
|  | GBW11143 | 标准值 不确定度 | 31.41 0.11 | 11.35 0.08 | 18.88 0.20 | 2.55 0.05 | 77.46 0.35 | 4.04 0.12 | 1.18 0.06 | 0.016 0.003 | 0.080 0.017 | (0.010) | (1.0) | 1.40 0.02 |
|  | GBW11144 | 标准值 不确定度 | 30.51 0.11 | 13.33 0.07 | 16.60 0.22 | 2.62 0.06 | 75.80 0.51 | 3.81 0.10 | 1.18 0.05 | 0.015 0.003 | (0.063) | (0.009) | (2.2) | 1.44 0.02 |
|  | GBW11145 | 标准值 不确定度 | 25.01 0.09 | 27.50 0.15 | 12.48 0.06 | 1.47 0.03 | 63.32 0.25 | 3.11 0.09 | 0.93 0.04 | 0.016 0.003 | 0.039 0.008 | 0.018 0.003 | (3.9) | 1.59 0.02 |
|  | GBW11146 | 标准值 不确定度 | 27.19 0.13 | 21.73 0.11 | 8.25 0.20 | 2.12 0.03 | 69.80 0.29 | 2.89 0.09 | 1.00 0.02 | 0.020 0.001 | (0.019) | 0.020 0.004 | (3.9) | 1.56 0.01 |
|  | GBW11147 | 标准值 不确定度 | 23.25 0.09 | 24.67 0.12 | 29.50 0.15 | 2.01 0.03 | 58.00 0.33 | 3.69 0.11 | 0.86 0.04 | 0.043 0.004 | (0.021) | 0.018 0.004 | (2.6) | 1.60 0.02 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 热值 (MJ/kg) | 质量分数（×10-2） | 真相对密度 （20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 灰分 | 挥发分 | 全硫 | 碳 | 氢 | 氮 | 磷 | 氯 | 氟 | 砷* |  |
| 煤 物 理 性 质 和 化 学 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW11148 | 标准值 不确定度 | 27.27 0.12 | 20.87 0.10 | 31.80 0.17 | 1.51 0.04 | 65.58 0.29 | 4.36 0.12 | 1.06 0.04 | (0.006) | (0.009) | (0.010) | 12.0 1.5 | 1.47 0.02 |
|  | GBW11149 | 标准值 不确定度 | 28.65 0.11 | 17.63 0.11 | 7.13 0.26 | 0.35 0.02 | 75.53 0.39 | 2.60 0.14 | 1.04 0.03 | 0.028 0.002 | (0.013) | 0.013 0.004 |  | 1.60 0.02 |
|  | GBW11150 | 标准值 不确定度 | 29.06 0.15 | 17.87 0.11 | 27.39 0.24 | 3.06 0.06 | 69.80 0.30 | 4.28 0.11 | 1.16 0.04 | 0.019 0.002 | (0.040) | 0.013 0.003 | 5.1 1.0 | 1.45 0.02 |
|  | GBW11151 | 标准值 不确定度 | 22.16 0.10 | 34.24 0.07 | 24.46 0.20 | 1.18 0.03 | 54.00 0.56 | 3.56 0.13 | 0.99 0.04 | 0.011 0.002 | (0.018) | 0.024 0.003 | 6.8 1.0 | 1.61 0.02 |
|  | GBW11152 | 标准值 不确定度 | 26.09 0.10 | 20.90 0.14 | 35.29 0.27 | 3.25 0.08 | 62.60 0.55 | 4.24 0.14 | 1.03 0.05 | 0.007 0.002 | (0.023) | 0.017 0.004 | (1.4) | 1.50 0.02 |
|  | GBW11153 | 标准值 不确定度 | 28.38 0.12 | 19.93 0.10 | 14.65 0.29 | 0.45 0.02 | 71.37 0.25 | 3.53 0.12 | 1.13 0.06 | 0.007 0.002 | (0.015) | 0.012 0.003 | (0.7) | 1.49 0.02 |
|  | GBW11154 | 标准值 不确定度 | 24.21 0.12 | 27.30 0.07 | 24.96 0.23 | 0.32 0.02 | 60.34 0.20 | 3.64 0.14 | 1.04 0.04 | 0.022 0.004 | (0.009) | 0.016 0.003 | (2.3) | 1.57 0.02 |

*质量分数为×10-6       注：1. 2009年9月定值，有效期1年；    2.表中结果为干基，热值为干基高位。

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名 称 | 编 号 | 粒 径（nm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化铈微球粒度标准物质 | GBW12024 | 222.7 | 2.1 |
|  | GBW12025 | 155.1 | 4.6 |
|  | GBW12026 | 133.5 | 4.4 |

研制单位：中国科学院过程工程研究所（北京市）、国家纳米科学中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粒 径（nm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅纳米球粒度标准物质 | GBW12027 | 63.4 | 3.5 |

研制单位：中国科学院理化技术研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粒 径（μm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | GBW12028 | 2.672 | 0.68 |
|  | GBW12029 | 4.274 | 0.54 |
|  | GBW12030 | 7.285 | 0.51 |

研制单位：中国石油大学（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061213 | 200×10-4～1.25 | 2 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061214 | 10×10-4～8 | 2 |
| 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）061215 | 0.18～1.2 | 2 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061216 | （10～1000）×10-4 | 2 |
| 氮中一氧化碳、氦和氧混合气体标准物质 | GBW（E）061217 | 一氧化碳 | 0.1～0.5 | 2 |
|  |  | 氦 | 8～12 |  |
|  |  | 氧 | 20～22 |  |
| 氩中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061218 | 1～30 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061219 | （20～1000）×10-4 | 2 |
| 氮中氧和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061220 | 二氧化碳 | 0.5～16 | 2 |
|  |  | 氧 | 1～22 |  |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）061221 | 1～40 | 2 |

研制单位：济南市气体厂（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中甲醛溶液标准物质 | GBW（E）081701 | 100 | 5 |
| 水硬度溶液标准物质 | GBW（E）081702 | 4500 | 1 |
| 甲醇中百草枯溶液标准物质 | GBW（E）081703 | 100 | 2 |
| 甲醇中吡氟甲禾灵溶液标准物质 | GBW（E）081704 | 100 | 2 |
| 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | GBW（E）081705 | 100 | 2 |
| 甲醇中硫双威溶液标准物质 | GBW（E）081706 | 100 | 2 |
| 甲醇中三唑锡溶液标准物质 | GBW（E）081707 | 100 | 2 |
| 甲醇中杀虫双溶液标准物质 | GBW（E）081708 | 100 | 2 |
| 丙酮中敌菌灵溶液标准物质 | GBW（E）081709 | 100 | 2 |
| 丙酮中氟硅唑溶液标准物质 | GBW（E）081710 | 100 | 2 |
| 丙酮中氟磺胺草醚溶液标准物质 | GBW（E）081711 | 100 | 2 |
| 丙酮中氯氟吡氧乙酸溶液标准物质 | GBW（E）081712 | 100 | 2 |
| 丙酮中嘧啶磷溶液标准物质 | GBW（E）081713 | 100 | 2 |
| 丙酮中灭草松溶液标准物质 | GBW（E）081714 | 100 | 2 |
| 丙酮中三氟羧草醚溶液标准物质 | GBW（E）081715 | 100 | 2 |

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中三唑磷溶液标准物质 | GBW（E）081716 | 100 | 2 |
| 丙酮中特丁磷溶液标准物质 | GBW（E）081717 | 100 | 2 |
| 丙酮中稀唑醇溶液标准物质 | GBW（E）081718 | 100 | 2 |
| 丙酮中蚜灭磷溶液标准物质 | GBW（E）081719 | 100 | 2 |
| 丙酮中唑螨酯溶液标准物质 | GBW（E）081720 | 100 | 2 |
| 甲苯中二苯胺溶液标准物质 | GBW（E）081721 | 100 | 2 |
| 甲苯中腈苯唑溶液标准物质 | GBW（E）081722 | 100 | 2 |
| 甲苯中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 | GBW（E）081723 | 100 | 2 |
| 异丙醇中三唑醇溶液标准物质 | GBW（E）081724 | 100 | 2 |
| 异丙醇中戊唑醇溶液标准物质 | GBW（E）081725 | 100 | 2 |
| 苯中苯丁锡溶液标准物质 | GBW（E）081726 | 100 | 2 |
| 乙醇中敌草快溶液标准物质 | GBW（E）081727 | 100 | 2 |
| 正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准物质 | GBW（E）081728 | 100 | 2 |

研制单位：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 病毒抗体（NCU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 | GBW（E）090133 | 1.01 | 14 |
|  | GBW（E）090134 | 2.01 | 15 |
|  | GBW（E）090135 | 3.99 | 5.8 |
|  | GBW（E）090136 | 7.99 | 8.3 |

研制单位：北京金豪制药股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K | Mg | Ca | Fe | Mn | Zn | Cu | Na |
| 大米粉成分分析标准物质 | GBW（E）100194 | 标准值 不确定度 | 1049 26 | 216 13 | 58.5 3.3 | 12.2 0.9 | 8.0 0.6 | 15.4 0.7 | 2.2 0.2 | (10.1) |
| 小麦粉成分分析标准物质 | GBW（E）100195 | 标准值 不确定度 | 2335 62 | 708 42 | 324 7 | 23.2 2.6 | 16.7 0.9 | 15.9 0.8 | 3.8 0.3 | (10.8) |
| 玉米粉成分分析标准物质 | GBW（E）100196 | 标准值 不确定度 | 1069 5 | 140 7 | 44.7 2.2 | 18.9 1.0 | 1.64 0.19 | 4.78 0.16 | 0.85 0.09 | (7.0) |
| 牛肉粉成分分析标准物质 | GBW（E）100197 | 标准值 不确定度 | 8.32* 0.26* | 628 15 | 370 21 | 55.5 2.5 | 0.48 0.05 | 119 4 | 1.6 0.2 | 4.71* 0.22* |
| 蛋黄粉成分分析标准物质 | GBW（E）100198 | 标准值 不确定度 | 2628 88 | 307 20 | 2.83* 0.37* | 123 11 | 1.76 0.06 | 76 6 | 3.0 0.2 | 1.73* 0.13* |
| 南瓜粉成分分析标准物质 | GBW（E）100199 | 标准值 不确定度 | 14.87* 0.25* | 1115 30 | 1.30* 0.12* | 41.3 3.4 | 6.0 0.3 | 12.2 1.0 | 3.4 0.3 | 754 27 |

*质量分数为×10-3

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 溴酸盐溶液标准物质 | GBW（E）100200 | 1000（以BrO3-计） | 0.6 |
| 褪黑素溶液标准物质 | GBW（E）100201 | 300 | 1 |
| 锗溶液标准物质 | GBW（E）100202 | 1000 | 1 |
| 砷溶液标准物质 | GBW（E）100203 | 1000 | 0.3 |

研制单位：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 比表面积 | 孔 容 | 孔 径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 （m2/g） | 相对不确定度 （%） | 标准值 （cm3/g） | 相对不确定度 （%） | 标准值 （nm） | 相对不确定度 （%） |
| 有序纳米孔结构二氧化硅比表面积、孔容和孔径标准物质 | GBW（E）130307 | 901 | 1.8 | 0.988 | 2.5 | 7.70 | 2.1 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）

附件3

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl | Co | Cr |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07302a | 标准值 不确定度 | 0.040 0.011 | 6.6 0.5 | 9.7 2.0 | 113 7 | 6.7 0.6 | 0.33 0.03 | 1.6 0.2 | 0.108 0.009 | 106 5 | 67 11 | 2.3 0.3 | 25 4 |
|  | GBW07303a | 标准值 不确定度 | 0.20 0.02 | 16.7 1.3 | 57 7 | 550 15 | 2.7 0.1 | 0.68 0.03 | 1.4 0.2 | 0.50 0.06 | 86 4 | （39） | 13.6 0.5 | 48 2 |
|  | GBW07304a | 标准值 不确定度 | 0.22 0.03 | 21 2 | 91 5 | 369 11 | 2.0 0.1 | 0.70 0.03 | 1.9 0.3 | 0.90 0.05 | 90 3 | 60 6 | 16.0 0.4 | 70 3 |
|  | GBW07305a | 标准值 不确定度 | 0.63 0.06 | 74 4 | 96 8 | 681 16 | 2.5 0.1 | 3.0 0.2 | 1.7 0.3 | 1.37 0.10 | 82 2 | （36） | 15.3 0.5 | 68 2 |
|  | GBW07307a | 标准值 不确定度 | 1.20 0.08 | 11.3 1.0 | 195 32 | 437 12 | 1.6 0.1 | 0.18 0.05 | （1.3） | 5.6 0.6 | 54 2 | 51 10 | 15.2 0.7 | 43 1 |
|  | GBW07308a | 标准值 不确定度 | 0.12 0.02 | 7.3 0.5 | 5.3 1.1 | 620 17 | 3.5 0.3 | 0.18 0.02 | 1.1 0.2 | 0.16 0.01 | 88 3 | （29） | 6.8 0.6 | 11.6 1.6 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | F | Ga | Gd | Ge | Hf | Hg | Ho |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07302a | 标准值 不确定度 | 10.5 0.3 | 4.2 0.8 | 4.7 0.3 | 3.1 0.3 | 0.28 0.02 | 1300 100 | 18.8 0.4 | 4.8 0.4 | 1.41 0.26 | (5.8) | 0.018 0.005 | 0.96 0.08 |
|  | GBW07303a | 标准值 不确定度 | 9.4 0.3 | 202 7 | 5.2 0.2 | 3.1 0.2 | 1.17 0.02 | 578 25 | 17.0 0.5 | 5.5 0.2 | 1.41 0.10 | 7.6 1.3 | 0.067 0.004 | 1.04 0.05 |
|  | GBW07304a | 标准值 不确定度 | 7.3 0.3 | 33 1 | 5.3 0.4 | 3.0 0.3 | 1.30 0.03 | 482 17 | 15.2 0.4 | 5.9 0.2 | 1.48 0.13 | 9.7 1.0 | 0.078 0.006 | 1.05 0.06 |
|  | GBW07305a | 标准值 不确定度 | 10.4 0.2 | 118 4 | 5.1 0.2 | 3.0 0.2 | 1.23 0.03 | 582 17 | 18.7 0.6 | 5.5 0.2 | 1.59 0.11 | 8.2 0.6 | 0.29 0.03 | 1.03 0.08 |
|  | GBW07307a | 标准值 不确定度 | 3.5 0.3 | 22.5 1.0 | 2.9 0.2 | 1.7 0.2 | 0.93 0.04 | 460 14 | 14.4 1.1 | 3.4 0.2 | 1.15 0.13 | 5.3 0.4 | 1.68 0.27 | 0.59 0.05 |
|  | GBW07308a | 标准值 不确定度 | 9.7 0.3 | 5.8 1.4 | 5.4 0.4 | 3.1 0.5 | 1.03 0.03 | 646 13 | 18.5 0.4 | 5.6 0.2 | 1.15 0.12 | 6.7 0.8 | 0.024 0.005 | 1.06 0.04 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | In | La | Li | Lu | Mn | Mo | N | Nb | Nd | Ni | P |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07302a | 标准值 不确定度 | 0.64 0.12 | (0.036) | 55 2 | 63 4 | 0.57 0.05 | 218 10 | 1.1 0.1 | 227 26 | 40 5 | 37 2 | 4.7 0.7 | (120) |
|  | GBW07303a | 标准值 不确定度 | 1.7 0.2 | 0.068 0.007 | 43 1 | 35 3 | 0.51 0.03 | 792 25 | 48 2 | 588 32 | 21 1 | 34 1 | 20 1 | 426 33 |
|  | GBW07304a | 标准值 不确定度 | 1.6 0.2 | 0.061 0.006 | 44 1 | 39 2 | 0.50 0.03 | 1010 38 | 1.6 0.2 | 1100 90 | 20 1 | 36 2 | 28 1 | 459 18 |
|  | GBW07305a | 标准值 不确定度 | 2.4 0.4 | 0.117 0.010 | 41 1 | 42 2 | 0.49 0.03 | 917 25 | 1.64 0.09 | 640 54 | 17.3 0.7 | 34 1 | 31 1 | 575 23 |
|  | GBW07307a | 标准值 不确定度 | 0.54 0.12 | 0.038 0.006 | 27 2 | 37 3 | 0.27 0.03 | 886 25 | 0.82 0.05 | 358 39 | 11.3 0.5 | 22.1 0.5 | 22.0 0.6 | 633 14 |
|  | GBW07308a | 标准值 不确定度 | 1.2 0.2 | 0.070 0.006 | 45 2 | 22 2 | 0.54 0.05 | 645 22 | 1.3 0.1 | (119) | 27 3 | 33 1 | 3.0 0.6 | 221 10 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07302a | 标准值 不确定度 | 35 2 | 11.2 0.4 | 414 10 | 76 14 | 0.80 0.06 | 3.0 0.2 | 0.10 0.02 | 6.1 0.2 | 8.6 1.0 | 20 3 | 4.9 0.6 | 0.80 0.07 |
|  | GBW07303a | 标准值 不确定度 | 45 2 | 9.4 0.2 | 153 3 | (0.27)* | 3.8 0.2 | 10.6 0.4 | 0.57 0.05 | 6.3 0.2 | 4.1 0.4 | 85 4 | 1.58 0.12 | 0.90 0.04 |
|  | GBW07304a | 标准值 不确定度 | 68 3 | 9.9 0.2 | 89 3 | 361 38 | 2.8 0.3 | 11.0 0.4 | 0.43 0.04 | 6.6 0.2 | 4.0 0.5 | 143 5 | 1.38 0.12 | 0.92 0.04 |
|  | GBW07305a | 标准值 不确定度 | 102 4 | 9.3 0.2 | 129 4 | 0.24* 0.03* | 8.9 0.7 | 12.1 0.5 | 0.37 0.04 | 6.1 0.1 | 5.0 0.5 | 78 2 | 1.3 0.1 | 0.90 0.06 |
|  | GBW07307a | 标准值 不确定度 | 555 19 | 6.1 0.4 | 63 3 | 325 54 | 2.1 0.2 | 7.2 0.4 | (0.26) | 3.9 0.2 | 2.5 0.4 | 236 6 | 0.71 0.06 | 0.52 0.06 |
|  | GBW07308a | 标准值 不确定度 | 37 2 | 9.4 0.3 | 232 4 | (66) | 0.38 0.05 | 9.0 0.7 | 0.14 0.02 | 6.3 0.1 | 3.8 0.4 | 52 2 | 1.88 0.18 | 0.90 0.02 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Te | Th | Ti* | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn | Zr |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07302a | 标准值 不确定度 | (0.03) | 38 3 | 0.106 0.010 | 1.85 0.19 | 0.55 0.05 | 6.6 0.4 | 10.5 1.3 | 6.1 0.4 | 25 3 | 3.6 0.3 | 39 3 | 142 16 |
|  | GBW07303a | 标准值 不确定度 | (0.09) | 16.3 0.8 | 0.43 0.04 | 1.25 0.04 | 0.51 0.03 | 3.8 0.1 | 74 2 | 3.9 0.3 | 29 1 | 3.3 0.2 | 102 2 | 283 13 |
|  | GBW07304a | 标准值 不确定度 | (0.09) | 13.6 0.7 | 0.54 0.03 | 1.28 0.08 | 0.50 0.03 | 3.2 0.2 | 99 3 | 2.6 0.3 | 29 2 | 3.2 0.3 | 139 4 | 351 15 |
|  | GBW07305a | 标准值 不确定度 | (0.3) | 14.8 0.7 | 0.46 0.02 | 0.84 0.06 | 0.48 0.03 | 3.9 0.2 | 99 3 | 5.5 0.3 | 29 2 | 3.1 0.3 | 263 5 | 275 17 |
|  | GBW07307a | 标准值 不确定度 | (0.04) | 6.7 0.4 | 0.41 0.02 | 0.45 0.07 | 0.27 0.02 | 1.7 0.1 | 77 4 | 1.11 0.06 | 16.0 0.7 | 1.7 0.2 | 780 19 | 184 5 |
|  | GBW07308a | 标准值 不确定度 | (0.03) | 20.5 1.1 | 0.29 0.01 | 1.60 0.16 | 0.53 0.04 | 4.7 0.3 | 31 3 | 3.3 0.2 | 29 3 | 3.4 0.4 | 80 2 | 228 10 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | CO2 | Corg | TC |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07302a | 标准值 不确定度 | 78.12 0.25 | 11.06 0.10 | 1.53 0.04 | (0.56) | 0.15 0.02 | 0.13 0.01 | 1.49 0.04 | 5.34 0.11 | (1.3) | (0.15) | 0.26 0.02 | (0.3) |
|  | GBW07303a | 标准值 不确定度 | 72.45 0.22 | 12.45 0.07 | 4.72 0.07 | (0.72) | 0.72 0.02 | 0.44 0.02 | 0.39 0.02 | 2.87 0.04 | 3.78 0.30 | (0.25) | (0.54) | (0.6) |
|  | GBW07304a | 标准值 不确定度 | 73.85 0.35 | 10.94 0.06 | 4.55 0.10 | (0.85) | 0.60 0.02 | 0.82 0.03 | 0.34 0.02 | 1.51 0.03 | (4.3) | (0.4) | 1.00 0.05 | 1.10 0.05 |
|  | GBW07305a | 标准值 不确定度 | 69.33 0.20 | 13.40 0.09 | 5.27 0.07 | (0.78) | 1.29 0.03 | 0.77 0.02 | 0.64 0.03 | 2.59 0.05 | 3.97 0.26 | (0.45) | (0.51) | (0.7) |
|  | GBW07307a | 标准值 不确定度 | 68.30 0.24 | 11.02 0.08 | 4.18 0.05 | (0.78) | 2.50 0.05 | 2.96 0.05 | 2.27 0.05 | 1.83 0.05 | 2.38 0.14 | (2.8) | 0.48 0.04 | (1.3) |
|  | GBW07308a | 标准值 不确定度 | 73.58 0.27 | 13.25 0.07 | 3.70 0.05 | (0.43) | 0.47 0.04 | 0.17 0.02 | 0.38 0.02 | 4.31 0.07 | 2.98 0.30 | (0.16) | (0.11) | (0.18) |

*质量分数为×10-2

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | pH | 质量分数（×10-3） | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-3） | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有机质 | 全氮 | 水解性氮 | 有效磷 | 速效钾 | 缓效钾 | 有效硫 | 有效硅 |
|  |  |  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 浸提 | 氟化铵 浸提 |  |  | 磷酸盐 浸提 | 氯化钙 浸提 |  |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07412a | 标准值 不确定度 | 6.80 0.06 | 10.0 0.5 | 0.63 0.02 | 57 4 | 100 16 |  | 0.38 0.02 | 1.06 0.05 | 22 5 |  | 0.83 0.08 |
|  | GBW07413a | 标准值 不确定度 | 8.15 0.08 | 13.2 0.6 | 0.77 0.03 | 76 10 | 23.3 1.4 |  | 0.29 0.02 | 0.95 0.08 |  | 42 5 | 0.46 0.04 |
|  | GBW07414a | 标准值 不确定度 | 8.18 0.08 | 14.6 0.5 | 1.07 0.04 | 97 7 | 29 3 |  | 0.38 0.03 | 0.88 0.08 |  | 47 6 | 0.38 0.04 |
|  | GBW07415a | 标准值 不确定度 | 6.08 0.06 | 33.3 1.0 | 1.97 0.06 | 165 10 |  | 1.5 0.2 | 0.25 0.02 | 0.46 0.04 | 76 10 |  | 0.52 0.04 |
|  | GBW07416a | 标准值 不确定度 | 4.71 0.09 | 7.3 0.5 | 0.54 0.04 | 44 4 |  | (0.5) | 0.18 0.01 | 0.16 0.04 | 104 13 |  | 0.44 0.03 |
|  | GBW07417a | 标准值 不确定度 | 6.80 0.08 | 38.5 1.3 | 2.11 0.08 | 155 12 | 90 10 |  | 0.162 0.009 | 0.33 0.04 | 105 19 |  | 0.37 0.03 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 阳离子交换量 cmol(+)/kg | 交换性钙 cmol(1/2Ca+)/kg | 交换性镁 cmol(1/2Mg+)/kg | 交换性钠 cmol(Na+)/kg | 交换性钾 cmol(K+)/kg | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 交换性锰 |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07412a | 标准值 不确定度 | 21.6 1.4 | 17.8 1.0 | 4.3 0.2 | 0.31 0.05 | 0.99 0.06 | 47 13 |
|  | GBW07413a | 标准值 不确定度 | 12.8 0.8 |  | 3.0 0.3 | 0.26 0.07 | 0.77 0.07 | （36） |
|  | GBW07414a | 标准值 不确定度 | 17 1 |  | 2.4 0.4 | 0.31 0.06 | 1.02 0.12 | （106） |
|  | GBW07415a | 标准值 不确定度 | 19 1 | 13.0 0.6 | 3.98 0.14 | 0.32 0.04 | 0.63 0.04 | 43 8 |
|  | GBW07416a | 标准值 不确定度 | 10.0 0.6 | 1.6 0.2 | 0.42 0.05 | 0.13 0.04 | 0.45 0.03 | 13 2 |
|  | GBW07417a | 标准值 不确定度 | 19.7 1.1 | 18.9 1.1 | 2.82 0.11 | 0.93 0.13 | 0.41 0.04 | 128 27 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-3） | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水溶性盐 | DTPA浸提 |
|  |  |  | 总量 | Cl- | SO42- | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Na+ | 有效铜 | 有效锌 | 有效铁 | 有效锰 | 有效镉 | 有效铅 |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07412a | 标准值 不确定度 | (0.52) | 0.020 0.005 | 0.064 0.008 | 0.040 0.005 | 10 3 | 17 3 | 27 4 | 3.3 0.4 | 2.4 0.3 | 202 29 | 31 4 | 0.033 0.007 | 1.9 0.2 |
|  | GBW07413a | 标准值 不确定度 | (1.0) | 0.022 0.006 | 0.125 0.011 | 0.17 0.01 | 22 2 | 31 4 | 29 4 | 1.17 0.07 | 1.08 0.09 | 55 7 | 17.3 2.5 | 0.040 0.003 | 1.7 0.2 |
|  | GBW07414a | 标准值 不确定度 | (1.05) | 0.020 0.005 | 0.139 0.013 | 0.174 0.011 | 13 1 | 36 5 | 34 4 | 1.85 0.17 | 2.4 0.3 | 38 5 | 23 3 | 0.12 0.01 | 1.6 0.2 |
|  | GBW07415a | 标准值 不确定度 | (1.1) | 0.058 0.006 | 0.236 0.016 | 0.128 0.011 | 33 2 | 24 3 | 41 4 | 5.8 0.4 | 1.14 0.08 | 252 23 | 45 4 | 0.137 0.014 | 5.6 0.2 |
|  | GBW07416a | 标准值 不确定度 | (0.34) | (0.014) | 0.070 0.006 | 0.022 0.004 | 3.8 0.9 | 26 3 | 5.8 1.2 | 0.24 0.04 | 0.53 0.08 | 23 5 | 5.7 0.7 | 0.016 0.004 | 1.5 0.4 |
|  | GBW07417a | 标准值 不确定度 | (1.4) | 0.16 0.02 | 0.335 0.024 | 0.166 0.011 | 25 3 | 18.7 1.5 | 154 9 | 10.3 1.3 | 2.1 0.3 | (258) | 88 7 | 0.20 0.01 | 8.1 0.6 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） | 质量分数 （×10-9） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DTPA浸提 | 稀盐酸浸提 |  |
|  |  |  | 有效镍 | 有效铬 | 有效钴 | 有效铜 | 有效锌 | 有效铁 | 有效锰 | 有效镉 | 有效铅 | 有效镍 | 有效铬 | 有效砷 | 有效硒 |
| 土壤有效态成分分析标准物质 | GBW07412a | 标准值 不确定度 | 1.1 0.2 |  | 0.16 0.04 | 2.9 0.4 | 5.4 0.3 | 111 13 | 96 10 | 0.046 0.009 | 0.82 0.12 | 2.4 0.3 | 0.42 0.09 | (0.070) | (3.4) |
|  | GBW07413a | 标准值 不确定度 | 0.27 0.03 | (0.025) | 0.13 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW07414a | 标准值 不确定度 | 0.43 0.04 | (0.02) | 0.10 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW07415a | 标准值 不确定度 | 0.58 0.07 |  | 0.34 0.08 | 6.8 0.4 | 3.1 0.3 | 428 38 | 98 9 | 0.174 0.023 | 5.4 0.6 | 1.23 0.15 | 0.60 0.11 | (0.034) | 6.8 1.2 |
|  | GBW07416a | 标准值 不确定度 | 0.072 0.012 | (0.018) | 0.083 0.018 | 1.14 0.16 | 1.53 0.20 | 85 17 | 16 2 | 0.047 0.006 | 4.8 0.5 | 0.20 0.04 | 0.28 0.06 |  | (5) |
|  | GBW07417a | 标准值 不确定度 | 0.47 0.05 |  | 0.43 0.09 | 10.6 0.5 | 6.6 0.3 | 134 15 | 295 25 | 0.30 0.05 | 6.7 0.6 | 1.30 0.17 | 0.64 0.09 | 0.094 0.033 | (7.7) |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） | 质量分数（×10-9） | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硝酸钠浸提 | 有效钼 | 有效硼 | 水溶态 硒 | 水溶态 氟 |
|  |  |  | 有效铜 | 有效锌 | 有效镉 | 有效铅 | 有效镍 |  |  |  |  |
| 土壤 有效 态成分 分析 标准 物质 | GBW07412a | 标准值 不确定度 | 0.025 0.008 | (0.06) |  | (0.028) | 0.035 0.013 | 0.24 0.05 | 0.42 0.06 | (3.6) | 5.1 0.6 |
|  | GBW07413a | 标准值 不确定度 | 0.047 0.008 | (0.03) |  |  | (0.023) | 0.086 0.020 | 0.55 0.08 | (15) | 14.6 1.5 |
|  | GBW07414a | 标准值 不确定度 | 0.082 0.023 | (0.048) |  | (0.023) | 0.024 0.007 | 0.080 0.011 | 0.5 0.1 | (14) | 5.0 0.6 |
|  | GBW07415a | 标准值 不确定度 | 0.038 0.008 | 0.066 0.024 | (1.8) | (0.024) | (0.024) | 0.112 0.037 | 0.31 0.08 | (7) | 4.1 0.7 |
|  | GBW07416a | 标准值 不确定度 | 0.023 0.007 | 0.24 0.09 | 14 5 | (0.06) | 0.055 0.017 | 0.20 0.04 | 0.17 0.05 | (2.5) | (0.75) |
|  | GBW07417a | 标准值 不确定度 | 0.064 0.011 | (0.06) | (0.75) | (0.024) | (0.019) | 0.14 0.04 | 0.31 0.09 | (14) | 11.4 1.0 |

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 称 | 编 号 | 核酸含量（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒核糖核酸血清标准物质 | GBW09151a | 3.73×104 | 9.2 |

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粒径（nm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | GBW12009a | 855 | 0.82 |
|  | GBW12010a | 333 | 0.90 |
|  | GBW12011a | 79.1 | 1.9 |
| 二氧化硅微球粒度标准物质 | GBW12012a | 2061 | 0.88 |
|  | GBW12013a | 943 | 0.96 |
|  | GBW12014a | 459 | 1.1 |
|  | GBW12015a | 281 | 1.5 |
|  | GBW12016a | 164 | 1.9 |

研制单位：中国石油大学（北京市）