国质检量函【2007年】827号：换发制造计量器具许可证（一级标准物质）

| 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国制标物 10000256 | GBW 01336 GBW 01337 GBW 01338 GBW 01339 GBW 01340 | 低合金钢成分分析标准物质 低合金钢成分分析标准物质 低合金钢成分分析标准物质 低合金钢成分分析标准物质 低合金钢成分分析标准物质 | 武汉钢铁（集团）公司研究院 |
| 国制标物 10000258 | GBW 03201a | 硅酸盐水泥成分分析标准物质 | 中国建筑材料检验认证中心、国家水泥质量监督检验中心 |
| 国制标物 10000259 | GBW 04324 GBW 04325 | 铀镭平衡粉末放射源标准物质 钍粉末放射源标准物质 | 核工业北京地质研究院 |
| 国制标物 10000261 | GBW 07109 GBW 07110 GBW 07111 GBW 07112 GBW 07113 GBW 07114 | 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 | 国家地质实验测试中心 |
| 国制标物 10000262 | GBW 07233 GBW 07234 GBW 07235 GBW 07236 GBW 07237 GBW 07238 GBW 07239 GBW 07240 GBW 07241 | 铜矿石成分分析标准物质 铜矿石成分分析标准物质 铅矿石成分分析标准物质 铅矿石成分分析标准物质 锌矿石成分分析标准物质 钼矿石成分分析标准物质 钼矿石成分分析标准物质 钨矿石成分分析标准物质 钨矿石成分分析标准物质 | 武汉综合岩矿测试中心 |
| 国制标物 10000263 | GBW 07242 GBW 07243 GBW 07244 GBW 07245 GBW 07246 GBW 07247 GBW 07248 GBW 07601 GBW 07602 GBW 07603 GBW 07604 | 化探金标准物质 化探金标准物质 化探金标准物质 化探金标准物质 化探金标准物质 化探金标准物质 化探金标准物质 人发粉成分分析标准物质 灌木枝叶成分分析标准物质 灌木枝叶成分分析标准物质 杨树叶成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 国制标物 10000264 | GBW 07605 GBW 07701~ GBW 07702 GBW 07703 GBW 07704 GBW 07705 GBW 07706 GBW 07707 GBW 07708 GBW 07709 GBW 07710 GBW 07711 GBW 07712 GBW 07713 GBW 07714 GBW 07715 GBW 07716 GBW 07717 GBW 07718 GBW 07719 GBW 07720 | 茶叶成分分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成硅酸盐光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 合成灰岩光谱分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 国制标物 10000265 | GBW 07249 GBW 07313 | 多金属结核成分分析标准物质 海底沉积物成分分析标准物质 | 青岛海洋地质研究所、地质矿产部岩矿测试技术研究所、地质矿产部广州海洋地质调查局 |
| 国制标物 10000266 | GBW 08402 | 煤飞灰中氟成分分析标准物质 | 中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所、中国计量科学研究院 |
| 国制标物 10000268 | GBW 08571 | 贻贝成分分析标准物质 | 中国科学院生态环境研究中心、国家海洋局第二海洋研究所 |
| 国制标物 10000269 | GBW 11107b GBW 11108b GBW 11109b GBW 11110b GBW 11111b GBW 11112b GBW 11113a | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 国家煤炭质量监督检验中心、山东省冶金科学研究院 |
| 国制标物 10000270 | GBW 11114 | 煤灰熔融性标准物质 | 西安热工研究院有限公司 |
| 国制标物 10000271 | GBW 13709 GBW 13710 | 硅单晶扩展电阻标准物质 硅单晶扩展电阻标准物质 | 中国计量科学研究院、峨嵋半导体材料研究所、中国原子能科学研究院 |
| 国制标物 10000285 | GBW 01503 | 精密合金成分分析标准物质 | 大连钢铁集团精密合金有限公司 |
| 国制标物 10000286 | GBW 01619 GBW 01620 GBW 01621 GBW 01622 GBW 01623 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 钢铁研究总院 |
| 国制标物 10000288 | GBW 02132 GBW 02133 GBW 02134 GBW 02135 GBW 02136 GBW 02137 GBW 02138 GBW 02139 GBW 02140 | 磷青铜成分分析标准物质 磷青铜成分分析标准物质 磷青铜成分分析标准物质 磷青铜成分分析标准物质 磷青铜成分分析标准物质 青铜成分分析标准物质 青铜成分分析标准物质 青铜成分分析标准物质 青铜成分分析标准物质 | 上海材料研究所、 江苏省机电研究所 |
| 国制标物 10000290 | GBW 02222 GBW 02610 GBW 02611 GBW 02612 | 铝合金成分分析标准物质 钛中氢成分分析标准物质 钛中氢成分分析标准物质 钛中氢成分分析标准物质 | 中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 |
| 国制标物 10000292 | GBW 02613 GBW 02614 GBW 02615 GBW 02616 | 铜中氧成分分析标准物质 铜中氧成分分析标准物质 铜中氧成分分析标准物质 铜中氧成分分析标准物质 | 上海材料研究所 |
| 国制标物 10000293 | GBW 02704 GBW 02705 GBW 02706 GBW 02707 GBW 02708 GBW 02709 | 锌合金成分分析标准物质 锌合金光谱分析标准物质 锌合金光谱分析标准物质 锌合金光谱分析标准物质 锌合金光谱分析标准物质 锌合金光谱分析标准物质 | 国防科工委化学计量一级站 |
| 国制标物 10000295 | GBW 02901 | 氧化钇成分分析标准物质 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |
| 国制标物 10000296 | GBW 03118 GBW 03119 GBW 03120 GBW 03121 GBW 03122 | 石墨矿成分分析标准物质 石墨矿成分分析标准物质 石墨矿成分分析标准物质 高岭土成分分析标准物质 高岭土成分分析标准物质 | 中非地质工程勘查研究院 |
| 国制标物 10000297 | GBW 07250 GBW 07251 GBW 07252 GBW 07253 GBW 07254 | 萤石成分分析标准物质 萤石成分分析标准物质 萤石成分分析标准物质 萤石成分分析标准物质 萤石成分分析标准物质 | 武汉钢铁（集团）公司研究院 |
| 国制标物 10000298 | GBW 04206 GBW 04207 GBW 04208 GBW 04209 GBW 04210 GBW 04211 | 八氧化三铀中钐、铕、钆、镝成分分析标准物质 八氧化三铀中钐、铕、钆、镝成分分析标准物质 八氧化三铀中杂质元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中杂质元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中杂质元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中杂质元素系列成分分析标准物质 | 中核建中核燃料元件公司 |
| 国制标物 10000300 | GBW 04212 GBW 04213 GBW 04214 GBW 04215 GBW 04216 GBW 04217 GBW 04218 GBW 04219 | 八氧化三铀中钨元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中钨元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中钨元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中钨元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中硅元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中硅元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中硅元素系列成分分析标准物质 八氧化三铀中硅元素系列成分分析标准物质 | 中核建中核燃料元件公司 |
| 国制标物 10000301 | GBW 08121 | 氩中甲烷气体标准物质 | 四川天一科技股份有限公司 |
| 国制标物 10000302 | GBW 04220 GBW 04221 GBW 04222 GBW 04223 GBW 04224 GBW 04225 GBW 04226 GBW 04227 | 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 六氟化铀中铀同位素丰度标准物质 | 国营814厂、国营504厂 |
| 国制标物 10000303 | GBW 04414 GBW 04415 | 硫化银硫同位素标准物质 硫化银硫同位素标准物质 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
| 国制标物 10000304 | GBW 06104a | 苯纯度分析标准物质 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
| 国制标物 10000305 | GBW 06202 | 脲元素分析标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 国制标物 10000416 | GBW 01120 GBW 01121 GBW 01122 GBW 01431 GBW 01624 GBW 01625 | 高铬铸铁成分分析标准物质 高铬铸铁成分分析标准物质 高铬铸铁成分分析标准物质 硅钙合金成分分析标准物质 耐热合金成分分析标准物质 高合金钢成分分析标准物质 | 钢铁研究总院 |
| 国制标物 10000417 | GBW 01123 GBW 01124 | 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 | 武汉钢铁（集团）公司研究院 |
| 国制标物 10000418 | GBW 01375 GBW 01376 GBW 01377 GBW 01378 GBW 01379 GBW 01380 GBW 01381 GBW 01382 GBW 01383 GBW 01384 | 轴承钢成分分析标准物质 轴承钢成分分析标准物质 轴承钢成分分析标准物质 轴承钢成分分析标准物质 轴承钢成分分析标准物质 轴承钢光谱分析标准物质 轴承钢光谱分析标准物质 轴承钢光谱分析标准物质 轴承钢光谱分析标准物质 轴承钢光谱分析标准物质 | 本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司 |
| 国制标物 10000419 | GBW 01654 GBW 01655 GBW 01656 GBW 01657 GBW 01658 | 合金结构钢成分分析标准物质 不锈钢成分分析标准物质 不锈钢成分分析标准物质 不锈钢成分分析标准物质 不锈钢成分分析标准物质 | 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司 |
| 国制标物 10000420 | GBW 02223 GBW 02224 GBW 02225 GBW 02226 GBW 02227 GBW 02228 GBW 02229 GBW 02230 GBW 02231 GBW 02232 GBW 02233 GBW 02234 GBW 02235 GBW 02236 GBW 02237 | 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 铸铝合金光谱分析标准物质 | 西南铝业（集团）有限责任公司熔铸厂 |
| 国制标物 10000421 | GBW 02617 | 轴承钢氧、氮成分分析标准物质 | 宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司 |
| 国制标物 10000422 | GBW 04326 GBW 04327 GBW 04420 | 钾-40粉末放射源标准物质 钾-40粉末放射源标准物质 沥青铀矿铀铅同位素年龄标准物质 | 核工业北京地质研究院 |
| 国制标物 10000423 | GBW 04421 GBW 04422 | 硅同位素标准物质 硅同位素标准物质 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
| 国制标物 10000426 | GBW 07277 GBW 07278 GBW 07279 GBW 07280 GBW 07281 GBW 07282 GBW 07283 | 砷矿石成分分析标准物质 砷矿石成分分析标准物质 锑矿石成分分析标准物质 锑矿石成分分析标准物质 锡矿石成分分析标准物质 锡矿石成分分析标准物质 镍钴矿石成分分析标准物质 | 武汉综合岩矿测试中心 |
| 国制标物 10000427 | GBW 07284 GBW 07285 GBW 07286 GBW 07287 | 钨铋矿石成分分析标准物质 钼矿石成分分析标准物质 铜铅锌矿石成分分析标准物质 铅锌矿石成分分析标准物质 | 武汉综合岩矿测试中心 |
| 国制标物 10000428 | GBW 08403 | 煤飞灰多环芳烃标准物质 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 国制标物 10000429 | GBW 09502 | 灵芝中锗成分分析标准物质 | 浙江省医学科学院 |
| 国制标物 10000430 | GBW 13510 | 红烟硝酸水含量标准物质 | 航天科技集团公司一院101研究所 |
| 国制标物 10000443 | GBW 02903 | 氧化铈成分分析标准物质 | 中国核工业总公司稀土分析检测中心 |
| 国制标物 10000444 | GBW 04228 GBW 04229 | 四氟化铀中铀及杂质元素成分分析标准物质 四氟化铀中铀及杂质元素成分分析标准物质 | 中核四0四总公司 |
| 国制标物 10000445 | GBW 04230 GBW 04231 | 二氧化铀芯块粉末中杂质元素成分分析标准物质 二氧化铀芯块粉末中杂质元素成分分析标准物质 | 中核建中核燃料元件公司 |
| 国制标物 10000446 | GBW 04423 GBW 04501 GBW 04502 | 沥青铀矿氧同位素标准物质 用于裂变径迹技术刻度的铀玻璃标准物质 用于裂变径迹技术刻度的铀玻璃标准物质 | 核工业北京地质研究院 |
| 国制标物 10000447 | GBW 07288 GBW 07289 GBW 07290 GBW 07291 GBW 07292 GBW 07293 GBW 07294 | 铂族元素地球化学成分分析标准物质 铂族元素地球化学成分分析标准物质 铂族元素地球化学成分分析标准物质 铂族元素地球化学成分分析标准物质 铂族元素地球化学成分分析标准物质 铂族元素地球化学成分分析标准物质 铂族元素地球化学成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 国制标物 10000448 | GBW 07412 GBW 07413 GBW 07414 GBW 07415 GBW 07416 GBW 07417 | 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 土壤有效态成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、中国科学院南京土壤研究所 |
| 国制标物 10000449 | GBW 07418 GBW 07419 GBW 07420 GBW 07421 GBW 07422 | 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 | 山东省地质科学实验研究院 |
| 国制标物 10000454 | GBW 12004 | 测定金属粉末流动性用标准物质 | 钢铁研究总院 |
| 国制标物 10000621 | GBW 01392 GBW 01393 | 热作模具钢成分分析标准物质 热作模具钢光谱分析标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 国制标物 10000622 | GBW 01432 GBW 01433 GBW 01434 | 硅铁成分分析标准物质 硅铁成分分析标准物质 硅钙钡成分分析标准物质 | 武汉钢铁（集团）公司研究院 |
| 国制标物 10000623 | GBW 02780 GBW 02781 GBW 02782 GBW 02783 GBW 02784 GBW 02785 GBW 02786 GBW 02787 GBW 02788 GBW 02789 GBW 02790 GBW 02791 | 金中杂质光谱分析标准物质 金中杂质光谱分析标准物质 金中杂质光谱分析标准物质 金中杂质光谱分析标准物质 金中杂质光谱分析标准物质 金中杂质光谱分析标准物质 银中杂质光谱分析标准物质 银中杂质光谱分析标准物质 银中杂质光谱分析标准物质 银中杂质光谱分析标准物质 银中杂质光谱分析标准物质 银中杂质光谱分析标准物质 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 |
| 国制标物 10000624 | GBW 04241 | 二氧化铀芯块中铀含量标准物质 | 中核建中核燃料元件公司 |
| 国制标物 10000625 | GBW 04432 | 锂同位素丰度比标准物质 | 中国原子能科学研究院、中国计量科学研究院 |
| 国制标物 10000626 | GBW 04433 GBW 04434 | 226Ra/228Ra的活度比溶液标准物质 226Ra/228Ra的活度比溶液标准物质 | 核工业北京地质研究院 |
| 国制标物 10000627 | GBW 08658 GBW 08659 GBW 08660 GBW 08661 GBW 08662 GBW 08663 | 金光谱溶液标准物质 铍光谱溶液标准物质 铌光谱溶液标准物质 二氧化硅光谱溶液标准物质 钽光谱溶液标准物质 钨光谱溶液标准物质 | 核工业北京化工冶金研究院 |
| 国制标物 10000628 | GBW 08664 GBW 08665 | 钡溶液成分分析标准物质 硫酸钠中硫酸根成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 国制标物 10000629 | GBW 11124a GBW 12005b GBW 12006b GBW 12007b GBW 12008b | 煤灰熔融性标准物质 煤的哈氏可磨性标准物质 煤的哈氏可磨性标准物质 煤的哈氏可磨性标准物质 煤的哈氏可磨性标准物质 | 国家煤炭质量监督检测中心 |

换发标准物质制造计量器具许可证目录（二级标准物质）

| 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国制标物 10000272 | GBW(E) 080131 GBW(E) 080132 GBW(E) 080133 GBW(E) 080134 GBW(E) 080135 GBW(E) 080136 GBW(E) 080137 GBW(E) 080138 GBW(E) 080139 GBW(E) 080140 | 水中钙成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中钼成分分析标准物质 水中钒成分分析标准物质 水中铋成分分析标准物质 水中硒成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中钴成分分析标准物质 水中硼成分分析标准物质 | 核工业北京化工冶金研究院 |
| 国制标物 10000276 | GBW(E) 070001 GBW(E) 070002 GBW(E) 070003 GBW(E) 070004 GBW(E) 070005 GBW(E) 070006 GBW(E) 070007 GBW(E) 070008 GBW(E) 070009 GBW(E) 070010 GBW(E) 070011 | 金、银成分分析标准物质 金、银成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 土壤成分分析标准物质 | 中钢集团天津地质 研究院地质矿产测试中心 |
| 国制标物 10000277 | GBW(E) 070012 GBW(E) 070013 GBW(E) 070014 GBW(E) 070015 | 矿石金标准物质 矿石金标准物质 矿石金标准物质 矿石金标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 国制标物 10000279 | GBW(E) 080141 GBW(E) 080142 GBW(E) 080143 GBW(E) 080144 GBW(E) 080145 GBW(E) 080146 GBW(E) 080147 GBW(E) 080148 GBW(E) 080149 GBW(E) 080150 GBW(E) 080151 GBW(E) 080152 GBW(E) 080153 GBW(E) 080154 GBW(E) 080155 GBW(E) 080156 | 水中镍成分分析标准物质 水中镍成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中铜成分分析标准物质 水中铜成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 | 北京氦普北分气体工业有限公司 |
| 国制标物 10000280 | GBW(E) 070016 GBW(E) 070017 | 氢氧同位素水标准物质 氢氧同位素水标准物质 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
| 国制标物 10000282 | GBW(E) 060026 GBW(E) 060027 GBW(E) 060028 GBW(E) 060029 GBW(E) 060030 GBW(E) 090003 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中丁烷气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔混合气体标准物质 氩中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔混合气体标准物质 氮中氧、一氧化碳、氦混合气体标准物质 | 北京氦普北分气体工业有限公司 |
| 国制标物 10000283 | GBW(E) 130074 GBW(E) 130075 GBW(E) 130076 GBW(E) 130077 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 混合磷酸盐pH溶液标准物质 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 硼砂pH溶液标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 国制标物 10000284 | GBW(E) 130078 | 无釉陶瓷白板标准物质 | 浙江省计量科学研究院 |
| 国制标物 10000307 | GBW(E) 080159 GBW(E) 080168 GBW(E) 080169 GBW(E) 080170 GBW(E) 080171 | 氢中氮气体标准物质 氩中氢、氮混合气体标准物质 氮中氢气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氢中一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | 四川天一科技股份有限公司 |
| 国制标物 10000308 | GBW(E) 080166 GBW(E) 080167 | 水中钾、钠、钙、镁成分分析标准物质 水中F-、C1-、NO3-、SO42-成分分析标准物质 | 中国地质科学院 水文地质环境地质研究所 |
| 国制标物 10000309 | GBW(E) 080173 GBW(E) 080174 GBW(E) 080175 GBW(E) 080176 GBW(E) 080177 GBW(E) 080178 GBW(E) 080179 GBW(E) 080180 GBW(E) 080181 GBW(E) 080182 GBW(E) 080183 GBW(E) 080184 GBW(E) 080185 GBW(E) 080186 GBW(E) 080187 | 水中铀成分分析标准物质 水中钍成分分析标准物质 水中金成分分析标准物质 水中银成分分析标准物质 水中镧成分分析标准物质 水中铟成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锂成分分析标准物质 水中铬成分分析标准物质 水中二氧化硅成分分析标准物质 水中氯成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中磷成分分析标准物质 水中氟成分分析标准物质 | 核工业北京化工冶金研究院 |
| 国制标物 10000310 | GBW(E) 010009 GBW(E) 080158 | 碳素钢成分分析标准物质 水中钾、钠、钙、镁成分分析标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
|  | GBW(E) 080160 GBW(E) 080161 GBW(E) 080162 GBW(E) 080163 GBW(E) 080164 GBW(E) 080165 | 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中丙炔气体标准物质 氮中丁烯-1气体标准物质 氮中顺丁烯气体标准物质 氮中反丁烯气体标准物质 氮中丁二烯-1，3气体标准物质 | 上海基量标准气体有限公司 |
| 国制标物 10000311 | GBW(E) 080172 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷混合气体标准物质 |  |
|  | GBW(E) 090005 GBW(E) 060031 GBW(E) 060032 | 水中钾、钠成分分析标准物质 邻溴苯甲酸元素分析标准物质 间氯苯甲酸元素分析标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 国制标物 10000312 | GBW(E) 070018 GBW(E) 070019 GBW(E) 070020 GBW(E) 070021 GBW(E) 070022 GBW(E) 070023 | 矿石中金成分分析标准物质 矿石中金成分分析标准物质 矿石中金成分分析标准物质 矿石中金成分分析标准物质 矿石中金成分分析标准物质 矿石中金成分分析标准物质 | 国家地质实验测试中心 |
| 国制标物 10000431 | GBW(E) 060130 GBW(E) 060131 GBW(E) 060132 | 氮中硫化氢气体标准物质 甲烷中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 | 中国石油西南油气田分公司天然气研究院 |
| 国制标物 10000439 | GBW(E) 130133 GBW(E) 130134 GBW(E) 130135 GBW(E) 130136 GBW(E) 130137 GBW(E) 130138 GBW(E) 130139 GBW(E) 130140 GBW(E) 130141 GBW(E) 130142 GBW(E) 130143 | 偶氮苯熔点标准物质 香草醛熔点标准物质 乙酰苯胺熔点标准物质 非那西丁熔点标准物质 磺胺熔点标准物质 丁二酸熔点标准物质 磺胺二甲嘧啶溶点标准物质 二氰二胺熔点标准物质 糖精熔点标准物质 咖啡因熔点标准物质 酚酞熔点标准物质 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
| 国制标物 10000440 | GBW(E) 130144 GBW(E) 130145 GBW(E) 130146 | 二氧化硅（膜）系列标准物质 二氧化硅（膜）系列标准物质 薄层电阻标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 国制标物 10000456 | GBW(E) 040008 GBW(E) 040009 GBW(E) 040010 GBW(E) 040011 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 中核建中核燃料元件公司 |
| 国制标物 10000457 | GBW(E) 010021 GBW(E) 010022 GBW(E) 010023 GBW(E) 010024 GBW(E) 010025 GBW(E) 010026 GBW(E) 010027 GBW(E) 010028 GBW(E) 010029 GBW(E) 010030 | 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 | 山东省分析测试中心、济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000459 | GBW(E) 060141 GBW(E) 060142 GBW(E) 060143 GBW(E) 060144 GBW(E) 060145 | 无水碳酸钠纯度标准物质 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 重铬酸钾纯度标准物质 氯化钠纯度标准物质 乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质 | 国家化学试剂质量监督检验中心 |
| 国制标物 10000460 | GBW(E) 060146 GBW(E) 060147 GBW(E) 060148 GBW(E) 060149 GBW(E) 060150 GBW(E) 060151 GBW(E) 060152 GBW(E) 060153 GBW(E) 060154 GBW(E) 060155 GBW(E) 060156 GBW(E) 060157 | 氮中硫化氢气体标准物质 氮中氧硫化碳气体标准物质 乙烯中乙炔气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氮中氯气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质 丙烯中丙炔、丙二烯气体标准物质 空气中丙烯气体标准物质 氮中环氧乙烷气体标准物质 氮中一氧化碳、丙烷气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、环丙烯、丙炔、丙二烯、正丁烷、异丁烷、丁烯-1、异丁烯、反丁烯、顺丁烯、1，3丁二烯、异戊烷混合气体标准物质 | 大连大特气体有限公司 |
| 国制标物 10000461 | GBW(E) 060158 GBW(E) 060159 | 氮中氧气体标准物质 氮（空气）中烷烃气体标准物质 | 大庆雪龙气体股份有限公司 |
| 国制标物 10000462 | GBW(E) 070041 GBW(E) 070042 GBW(E) 070043 GBW(E) 070044 GBW(E) 070045 GBW(E) 070046 | 农业土壤成分分析标准物质 农业土壤成分分析标准物质 农业土壤成分分析标准物质 农业土壤成分分析标准物质 农业土壤成分分析标准物质 农业土壤成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、中国科学院南京土壤研究所 |
| 国制标物 10000463 | GBW(E) 070047 GBW(E) 070048 GBW(E) 070049 GBW(E) 070050 GBW(E) 070051 GBW(E) 070052 GBW(E) 070053 GBW(E) 070054 GBW(E) 070055 GBW(E) 070056 GBW(E) 070057 GBW(E) 070058 GBW(E) 070059 GBW(E) 070060 GBW(E) 070061 GBW(E) 070052 GBW(E) 070063 | 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 非金属矿石物化性能和化学成分分析标准物质 | 国土资源部南京矿产资源监督检测中心 |
| 国制标物 10000464 | GBW(E) 080275 GBW(E) 080276 GBW(E) 080277 GBW(E) 080278 GBW(E) 080279 GBW(E) 080280 GBW(E) 080281 GBW(E) 080282 GBW(E) 080283 GBW(E) 080284 | 水中钾成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中铜成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中镉成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中铬成分分析标准物质 水中砷成分分析标准物质 水中氯根成分分析标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 国制标物 10000465 | GBW(E) 080285 GBW(E) 080286 GBW(E) 080287 GBW(E) 080288 GBW(E) 080289 GBW(E) 080290 GBW(E) 080291 GBW(E) 080292 GBW(E) 080293 GBW(E) 080294 GBW(E) 080295 GBW(E) 080296 GBW(E) 080297 GBW(E) 080298 GBW(E) 080299 GBW(E) 080300 GBW(E) 080301 GBW(E) 080302 GBW(E) 080303 GBW(E) 080304 GBW(E) 080305 GBW(E) 080306 GBW(E) 080307 | 水中钡成分分析标准物质 水中钡成分分析标准物质 水中铍成分分析标准物质 水中溴成分分析标准物质 水中溴成分分析标准物质 水中碳成分分析标准物质 水中碳成分分析标准物质 水中镓成分分析标准物质 水中镓成分分析标准物质 水中铌成分分析标准物质 水中锑成分分析标准物质 水中锑成分分析标准物质 水中锡成分分析标准物质 水中锡成分分析标准物质 水中硫酸根成分分析标准物质 水中锶成分分析标准物质 水中锶成分分析标准物质 水中钽成分分析标准物质 水中钛成分分析标准物质 水中钛成分分析标准物质 水中钨成分分析标准物质 水中锆成分分析标准物质 水中锆成分分析标准物质 | 核工业北京化工冶金研究院 |
| 国制标物 10000466 | GBW(E) 080308 GBW(E) 080309 GBW(E) 080310 GBW(E) 080311 GBW(E) 080312 GBW(E) 080313 GBW(E) 080314 GBW(E) 080315 GBW(E) 080316 GBW(E) 080317 GBW(E) 080318 GBW(E) 080319 GBW(E) 080320 GBW(E) 080321 | 铝光谱分析溶液标准物质 金光谱分析溶液标准物质 硼光谱分析溶液标准物质 铋光谱分析溶液标准物质 镉光谱分析溶液标准物质 铬光谱分析溶液标准物质 铜光谱分析溶液标准物质 铁光谱分析溶液标准物质 镁光谱分析溶液标准物质 锰光谱分析溶液标准物质 镍光谱分析溶液标准物质 铅光谱分析溶液标准物质 钒光谱分析溶液标准物质 锌光谱分析溶液标准物质 | 核工业北京化工冶金研究院 |
| 国制标物 10000467 | GBW(E) 080322 GBW(E) 080323 | 水中氯根成分分析标准物质 水中EDTA二钠盐成分分析标准物质 | 国电热工研究院化学工程技术中心 |
| 国制标物 10000468 | GBW(E) 080324 GBW(E) 080325 | 水中钠成分分析标准物质 水中硫酸成分分析标准物质 | 武汉大学 |
| 国制标物 10000469 | GBW(E) 090015a | 黄曲霉素B1溶液标准物质 | 国家粮食局科学研究院 |
| 国制标物 10000470 | GBW(E) 110011 GBW(E) 110012 GBW(E) 110013 GBW(E) 110014 GBW(E) 110015 GBW(E) 110016 | 焦炭成分分析标准物质 焦炭成分分析标准物质 焦炭成分分析标准物质 焦炭成分分析标准物质 焦炭成分分析标准物质 焦炭成分分析标准物质 | 山东省科学院新材料研究所、济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000471 | GBW(E) 130153 GBW(E) 130154 GBW(E) 130155 GBW(E) 130156 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 混合磷酸盐pH标准物质 混合磷酸盐pH标准物质 硼砂pH标准物质 | 北京方正计量化工研究所 |
| 国制标物 10000472 | GBW(E) 060160 GBW(E) 060162 | 重铬酸钾纯度标准物质 氯化钠纯度标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 国制标物 10000473 | GBW(E) 080326 GBW(E) 080327 GBW(E) 080328 | 氮中氧气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 | 佛山分析仪有限 公司 |
| 国制标物 10000474 | GBW(E) 090016 GBW(E) 090017 | 冻干人尿碘成分分析标准物质 冻干人尿碘成分分析标准物质 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 |
| 国制标物 10000608 | GBW(E) 010068 GBW(E) 010069 GBW(E) 010070 GBW(E) 010071 GBW(E) 010072 GBW(E) 010073 | 铸造钛合金成分分析标准物质 铸造钛合金光谱分析标准物质 铸造钛合金光谱分析标准物质 铸造钛合金光谱分析标准物质 铸造钛合金光谱分析标准物质 铸造钛合金光谱分析标准物质 | 中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 |
| 国制标物 10000609 | GBW(E) 010074 GBW(E) 010075 GBW(E) 010076 GBW(E) 010077 GBW(E) 010078 GBW(E) 010079 | 镍基铸造高温合金成分分析标准物质 镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 | 中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 |
| 国制标物 10000610 | GBW(E) 010080 GBW(E) 010081 GBW(E) 010082 GBW(E) 010083 GBW(E) 010084 GBW(E) 010085 | 铁镍基铸造高温合金成分分析标准物质 铁镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 铁镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 铁镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 铁镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 铁镍基铸造高温合金光谱分析标准物质 | 中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院 |
| 国制标物 10000611 | GBW(E) 010086 GBW(E) 010087 GBW(E) 010088 GBW(E) 010089 GBW(E) 010090 GBW(E) 010091 GBW(E) 010092 GBW(E) 010093 GBW(E) 010094 GBW(E) 010095 | 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000612 | GBW(E) 010096 GBW(E) 010097 GBW(E) 010098 GBW(E) 010099 GBW(E) 010100 GBW(E) 010101 GBW(E) 010102 GBW(E) 010103 GBW(E) 010104 GBW(E) 010105 | 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000613 | GBW(E) 010106 GBW(E) 010107 GBW(E) 010108 GBW(E) 010109 GBW(E) 010110 GBW(E) 010111 GBW(E) 010112 GBW(E) 010113 GBW(E) 010114 GBW(E) 010115 | 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000614 | GBW(E) 010116 GBW(E) 010117 GBW(E) 010118 GBW(E) 010119 GBW(E) 010120 GBW(E) 010121 GBW(E) 010122 GBW(E) 010123 GBW(E) 010124 GBW(E) 010125 | 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000615 | GBW(E) 010126 GBW(E) 010127 GBW(E) 010128 GBW(E) 010129 GBW(E) 010130 GBW(E) 010131 GBW(E) 010132 GBW(E) 010133 GBW(E) 010134 GBW(E) 010135 | 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 硅锰磷系列快速分析生铸铁成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 国制标物 10000616 | GBW(E) 010136 GBW(E) 010137 GBW(E) 010138 GBW(E) 010139 GBW(E) 010140 GBW(E) 010141 GBW(E) 010142 | 合金钢仪器分析用标准物质 合金钢仪器分析用标准物质 合金钢仪器分析用标准物质 合金钢仪器分析用标准物质 合金钢仪器分析用标准物质 合金钢仪器分析用标准物质 合金钢仪器分析用标准物质 | 山西太钢不锈钢 股份有限公司 技术中心 |
| 国制标物 10000617 | GBW(E) 060301 GBW(E) 060302 GBW(E) 060303 | 氮中甲烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中氧气体标准物质 | 佛山市华特气体有限公司 |
| 国制标物 10000618 | GBW(E) 060304 GBW(E) 060305 GBW(E) 060306 GBW(E) 060307 GBW(E) 060308 GBW(E) 060309 | 氮中乙烷气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中丙烷气体标准物质 | 鞍山市欧圣特种 气体厂 |
| 国制标物 10000619 | GBW(E) 080512 GBW(E) 080513 GBW(E) 080514 GBW(E) 080515 GBW(E) 080516 GBW(E) 080517 GBW(E) 080518 | 锂光谱分析溶液标准物质 钠光谱分析溶液标准物质 钾光谱分析溶液标准物质 磷光谱分析溶液标准物质 银光谱分析溶液标准物质 锶光谱分析溶液标准物质 钍光谱分析溶液标准物质 | 核工业北京化工 冶金研究院 |
| 国制标物 10000620 | GBW(E) 130188 GBW(E) 130189 GBW(E) 130190 GBW(E) 130191 GBW(E) 130192 | 有机钴成分分析标准物质 有机铬成分分析标准物质 有机铜成分分析标准物质 有机锰成分分析标准物质 有机锌成分分析标准物质 | 中国科学院大连 化学物理研究所 |
| 国制标物 10000630 | GBW(E) 060310 GBW(E) 060311 GBW(E) 060312 GBW(E) 060313 GBW(E) 060314 GBW(E) 060315 GBW(E) 060316 GBW(E) 060317 GBW(E) 060318 GBW(E) 060319 GBW(E) 060320 GBW(E) 060321 GBW(E) 060322 GBW(E) 060323 | 氧化锌纯度标准物质 乙二胺四乙酸二钠纯度标准物质 草酸钠纯度标准物质 重铬酸钾纯度标准物质 氯化钠纯度标准物质 无水碳酸钠纯度标准物质 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 氧化镁纯度标准物质 磷酸钠纯度标准物质 硫酸钠纯度标准物质 硝酸钾纯度标准物质 溴化钾纯度标准物质 氯化铵纯度标准物质 氟化钠纯度标准物质 | 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000631 | GBW(E) 060324 GBW(E) 060325 GBW(E) 060326 GBW(E) 060327 GBW(E) 060328 GBW(E) 060329 GBW(E) 060330 | 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中乙烷气体标准物质 氮中丙烷气体标准物质 | 济南德洋特种气体有限公司 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000632 | GBW(E) 060331 GBW(E) 060332 GBW(E) 060333 GBW(E) 060334 GBW(E) 060335 GBW(E) 060336 GBW(E) 060337 GBW(E) 060338 GBW(E) 060339 GBW(E) 060340 GBW(E) 060341 GBW(E) 060342 | 高锰酸钾溶液标准物质 氢氧化钠溶液标准物质 氢氧化钠溶液标准物质 盐酸溶液标准物质 盐酸溶液标准物质 硫酸溶液标准物质 硫酸溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 硝酸银溶液标准物质 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000633 | GBW(E) 060343 GBW(E) 060344 GBW(E) 060345 GBW(E) 060346 GBW(E) 060347 | 空气（氮）中甲烷气体标准物质 空气（氮）中异丁烷气体标准物质 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 | 乌鲁木齐汇江标准物质有限责任公司 |
| 国制标物 10000634 | GBW(E) 060348 GBW(E) 060349 GBW(E) 060350 | 氮中一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 | 大连科瑞气体有限公司 |
| 国制标物 10000635 | GBW(E) 060351 GBW(E) 060352 GBW(E) 060353 GBW(E) 060354 GBW(E) 060355 | 氢中氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳混合气体标准物质 氧中氧化亚氮气体标准物质 氖中氙、氩混合气体标准物质 氮中溴甲烷、氪混合气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯、乙烷混合气体标准物质 | 南京特种气体厂有限公司 |
| 国制标物 10000636 | GBW(E) 080519 GBW(E) 080520 GBW(E) 080521 GBW(E) 080522 GBW(E) 080523 GBW(E) 080524 GBW(E) 080525 GBW(E) 080526 GBW(E) 080527 GBW(E) 080528 | 水中氟离子成分分析标准物质 水中氯离子成分分析标准物质 水中溴离子成分分析标准物质 水中硝酸根成分分析标准物质 水中硫酸根成分分析标准物质 水中磷酸根成分分析标准物质 水中铵离子成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中钙成分分析标准物质 | 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000637 | GBW(E) 080529 GBW(E) 080530 GBW(E) 080531 GBW(E) 080532 GBW(E) 080533 GBW(E) 080534 GBW(E) 080535 GBW(E) 080536 GBW(E) 080537 GBW(E) 080538 | 水中镁成分分析标准物质 水中砷成分分析标准物质 水中镉成分分析标准物质 水中钴成分分析标准物质 水中六价铬成分分析标准物质 水中铜成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中镍成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 | 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000638 | GBW(E) 130193 GBW(E) 130194 GBW(E) 130195 GBW(E) 130196 GBW(E) 130197 GBW(E) 130198 GBW(E) 130199 | 四草酸氢钾pH标准物质 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 混合磷酸盐pH标准物质 硼砂pH标准物质 氢氧化钙pH标准物质 氯化钾电导率溶液标准物质 氯化钾电导率溶液标准物质 | 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000639 | GBW(E) 130200 GBW(E) 130201 GBW(E) 130202 GBW(E) 130203 GBW(E) 130204 GBW(E) 130205 GBW(E) 130206 GBW(E) 130207 GBW(E) 130208 | 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 | 全国化工标准物质委员会标准物质研究开发中心 |
| 国制标物 10000640 | GBW(E) 060356 GBW(E) 060357 GBW(E) 060358 GBW(E) 060359 | 空气中异丁烷气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、丁烯-1、异丁烯、顺丁烯、反丁烯、1,2-丁二烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质 | 吉林市吉化北方超纯气体有限公司 |
| 国制标物 10000641 | GBW(E) 060360 GBW(E) 060361 GBW(E) 060362 GBW(E) 060363 GBW(E) 060364 GBW(E) 060365 | 氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳、氦、氧混合气体标准物质 空气中一氧化碳、二氧化碳、氢、甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、正丁烷二元及多元混合气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳、氢、甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、正丁烷二元及多元混合气体标准物质 氩中一氧化碳、二氧化碳、氢、甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、正丁烷二元及多元混合气体标准物质 | 杭州新世纪混合气体有限公司 |
| 国制标物 10000642 | GBW(E) 060366 GBW(E) 060367 GBW(E) 060368 GBW(E) 060369 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 氩中氧、二氧化碳混合气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 | 抚顺新港气体工业有限公司 |
| 国制标物 10000643 | GBW(E) 060370 GBW(E) 060371 GBW(E) 060372 GBW(E) 060373 GBW(E) 060374 | 苯中甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯液态混合有机标准物质 苯中甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯液态混合有机标准物质 苯中对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯液态混合有机标准物质 苯中甲苯、异丙苯、苯乙烯液态混合有机标准物质 正己烷中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、戊烷、庚烷液态混合有机标准物质 | 上海基量标准气体 有限公司 |
| 国制标物 10000644 | GBW(E) 060375 GBW(E) 060376 GBW(E) 060377 GBW(E) 060378 | 正己烷中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、戊烷、庚烷、辛烷液态混合有机标准物质 正己烷中正戊烷、异戊烷、正庚烷、正壬烷、正癸烷液态混合有机标准物质 正己烷中正戊烷、异戊烷、正庚烷、正壬烷、正癸烷液态混合有机标准物质 正己烷中正戊烷、环戊烷、环己烷、正庚烷、环庚烷液态混合有机标准物质 |  |
| 国制标物10000790 | GBW (E) 010168 GBW (E) 010169 GBW (E) 010170 GBW (E) 010171 | 碳素结构钢成分分析标准物质 碳素结构钢成分分析标准物质 碳素结构钢光谱分析标准物质 碳素结构钢光谱分析标准物质 | 济南众标科技 有限公司 |
| 国制标物10000791 | GBW (E) 020032 GBW (E) 020033 | 锌白铜成分分析标准物质 铅黄铜光谱分析标准物质 | 上海材料研究所 |
| 国制标物10000790 | GBW (E) 020034 GBW (E) 020035 GBW (E) 020036 GBW (E) 020037 GBW (E) 020038 GBW (E) 020039 | 钛合金成分分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 铝合金成分分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铍青铜成分分析标准物质 铍青铜光谱分析标准物质 | 济南众标科技 有限公司 |
| 国制标物10000792 | GBW (E) 060744 GBW (E) 060745 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中氧气体标准物质 | 宁夏煤矿矿用安全产品检验中心 |
| 国制标物10000793 | GBW (E) 060746 GBW (E) 060747 GBW (E) 060748 GBW (E) 060749 GBW (E) 060750 GBW (E) 060751 GBW (E) 060752 GBW (E) 060753 | 空气(氮)中苯气体标准物质 空气(氮)中甲苯气体标准物质 氮中氪气体标准物质 氩中氪气体标准物质 氩中氖气体标准物质 氮中氖气体标准物质 氦中氢气体标准物质 空气(氮)中异丁烷气体标准物质 | 杭州新世纪混合气体有限公司 |
| 国制标物10000794 | GBW (E) 060754 GBW (E) 060755 | 氮中氧气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 | 上海申祥工业 气体有限公司 |
| 国制标物10000795 | GBW (E) 060756 | 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯和十一烷混合气体标准物质 | 上海基量标准 气体有限公司 |
| 国制标物10000796 | GBW (E) 080922 GBW (E) 080923 GBW (E) 080924 GBW (E) 080925 GBW (E) 080926 GBW (E) 080927 GBW (E) 080928 GBW (E) 080929 GBW (E) 080930 GBW (E) 080931 GBW (E) 080932 GBW (E) 080933 | 水中铜成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 水中镉成分分析标准物质 水中镍成分分析标准物质 水中铬成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中钴成分分析标准物质 水中银成分分析标准物质 水中汞成分分析标准物质 水中砷成分分析标准物质 水中钡成分分析标准物质 | 清华大学分析 中心、北京中标 科瑞分析技术 有限公司 |
| 国制标物10000796 | GBW (E) 080934 GBW (E) 080935 GBW (E) 080936 GBW (E) 080937 GBW (E) 080938 GBW (E) 080939 GBW (E) 080940 GBW (E) 080941 GBW (E) 080942 GBW (E) 080943 GBW (E) 080944 GBW (E) 080945 | 水中铋成分分析标准物质 水中钒成分分析标准物质 水中钙成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中铝成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中钼成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中铜成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 | 清华大学分析 中心、北京中标 科瑞分析技术 有限公司 |
| 国制标物10000796 | GBW (E) 080946 GBW (E) 080947 GBW (E) 080948 GBW (E) 080949 GBW (E) 080950 GBW (E) 080951 GBW (E) 080952 GBW (E) 080953 GBW (E) 080954 GBW (E) 080955 GBW (E) 080956 GBW (E) 080957 | 水中镉成分分析标准物质 水中镍成分分析标准物质 水中铬成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中钴成分分析标准物质 水中银成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中钙成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中钼成分分析标准物质 | 清化大学分析中心、北京中标科瑞分析技术有限公司 |
| 国制标物10000796 | GBW (E) 080958 GBW (E) 080959 GBW (E) 080960 GBW (E) 080961 GBW (E) 080962 GBW (E) 080963 GBW (E) 080964 GBW (E) 080965 GBW (E) 080966 GBW (E) 080967 GBW (E) 080968 | 水中钒成分分析标准物质 水中硒成分分析标准物质 水中锑成分分析标准物质 水中铋成分分析标准物质 水中钡成分分析标准物质 水中铝成分分析标准物质 水中硼成分分析标准物质 水中锑成分分析标准物质 水中硒成分分析标准物质 水中硼成分分析标准物质 水中钾、钠、钙、镁成分分析标准物质 | 清化大学分析中心、北京中标科瑞分析技术有限公司 |
| 国制标物10000797 | GBW (E) 080969 GBW (E) 080970 GBW (E) 080971 GBW (E) 080972 | 碳酸钠容量分析用溶液标准物质 水中溶解性固体总量标准物质 水中三甲基铅成分分析标准物质 水中三甲基铅成分分析标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
|  | GBW (E) 080973 GBW (E) 080974 GBW (E) 080975 GBW (E) 080976 GBW (E) 080977 GBW (E) 080978 GBW (E) 080979 GBW (E) 080980 GBW (E) 080981 GBW (E) 080982 | 单元素溶液成分分析标准物质（钠） 单元素溶液成分分析标准物质（钾） 单元素溶液成分分析标准物质（铍） 单元素溶液成分分析标准物质（镁） 单元素溶液成分分析标准物质（钙） 单元素溶液成分分析标准物质（锶） 单元素溶液成分分析标准物质（钡） 单元素溶液成分分析标准物质（硼） 单元素溶液成分分析标准物质（铝） 单元素溶液成分分析标准物质（镓） |  |
| 国制标物10000798 | GBW (E) 080983 GBW (E) 080984 GBW (E) 080985 GBW (E) 080986 GBW (E) 080987 GBW (E) 080988 GBW (E) 080989 GBW (E) 080990 GBW (E) 080991 GBW (E) 080992 GBW (E) 080993 GBW (E) 080994 | 单元素溶液成分分析标准物质（硅） 单元素溶液成分分析标准物质（锗） 单元素溶液成分分析标准物质（锡） 单元素溶液成分分析标准物质（锡） 单元素溶液成分分析标准物质（铅） 单元素溶液成分分析标准物质（磷） 单元素溶液成分分析标准物质（砷） 单元素溶液成分分析标准物质（砷） 单元素溶液成分分析标准物质（锑） 单元素溶液成分分析标准物质（锑） 单元素溶液成分分析标准物质（铋） 单元素溶液成分分析标准物质（硫） | 济南众标科技 有限公司 |
| 国制标物10000798 | GBW (E) 080995 GBW (E) 080996 GBW (E) 080997 GBW (E) 080998 GBW (E) 080999 GBW (E) 081000 GBW (E) 081001 GBW (E) 081002 GBW (E) 081003 GBW (E) 081004 GBW (E) 081005 GBW (E) 081006 | 单元素溶液成分分析标准物质（硒） 单元素溶液成分分析标准物质（碲） 单元素溶液成分分析标准物质（钛） 单元素溶液成分分析标准物质（钛） 单元素溶液成分分析标准物质（钒） 单元素溶液成分分析标准物质（钒） 单元素溶液成分分析标准物质（铬） 单元素溶液成分分析标准物质（锰） 单元素溶液成分分析标准物质（锰） 单元素溶液成分分析标准物质（铁） 单元素溶液成分分析标准物质（钴） 单元素溶液成分分析标准物质（镍） | 济南众标科技 有限公司 |
| 国制标物10000798 | GBW (E) 081007 GBW (E) 081008 GBW (E) 081009 GBW (E) 081010 GBW (E) 081011 GBW (E) 081012 GBW (E) 081013 GBW (E) 081014 GBW (E) 081015 GBW (E) 081016 GBW (E) 081017 GBW (E) 081018 | 单元素溶液成分分析标准物质（铜） 单元素溶液成分分析标准物质（铜） 单元素溶液成分分析标准物质（锌） 单元素溶液成分分析标准物质（锆） 单元素溶液成分分析标准物质（铌） 单元素溶液成分分析标准物质（钼） 单元素溶液成分分析标准物质（银） 单元素溶液成分分析标准物质（镉） 单元素溶液成分分析标准物质（钨） 单元素溶液成分分析标准物质（金） 单元素溶液成分分析标准物质（镧） 单元素溶液成分分析标准物质（铈） | 济南众标科技 有限公司 |
| 国制标物10000799 | GBW (E) 081019 GBW (E) 081020 GBW (E) 081021 GBW (E) 081022 GBW (E) 081023 GBW (E) 081024 GBW (E) 081025 GBW (E) 081026 GBW (E) 081027 GBW (E) 081028 | 水中总氮标准物质 水中总磷、总氮标准物质 二氯甲烷中多环芳烃混合标准物质 甲醇中芘标准物质 甲醇中苯系物混合标准物质 甲醇中卤代甲烷混合标准物质 甲醇中氯代乙烷混合标准物质 甲醇中氯苯标准物质 甲醇中联苯标准物质 甲醇中正丙苯标准物质 | 水利部水环境监测评价研究中心 |
| 国制标物10000800 | GBW (E) 130242 GBW (E) 130243 GBW (E) 130244 GBW (E) 130245 GBW (E) 130246 GBW (E) 130247 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（铍、铟、铋） ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（铯） ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（铯） 气相色谱—质谱联用仪校准用标准物质 （异辛烷中八氟萘） 气相色谱—质谱联用仪校准用标准物质 （异辛烷中六氯苯） 气相色谱—质谱联用仪校准用标准物质 （异辛烷中二苯甲酮） | 中国计量科学 研究院 |

国质检量函【2007】260号：138种国家二级标准物质项目表

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 名 称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 国制标物10000790 | GBW (E) 010168 GBW (E) 010169 GBW (E) 010170 GBW (E) 010171 | 碳素结构钢成分分析标准物质 碳素结构钢成分分析标准物质 碳素结构钢光谱分析标准物质 碳素结构钢光谱分析标准物质 | 济南众标科技 有限公司 |
| 5 6 | 国制标物10000791 | GBW (E) 020032 GBW (E) 020033 | 锌白铜成分分析标准物质 铅黄铜光谱分析标准物质 | 上海材料研究所 |
| 7 8 9 10 11 12 | 国制标物10000790 | GBW (E) 020034 GBW (E) 020035 GBW (E) 020036 GBW (E) 020037 GBW (E) 020038 GBW (E) 020039 | 钛合金成分分析标准物质 钛合金光谱分析标准物质 铝合金成分分析标准物质 铝合金光谱分析标准物质 铍青铜成分分析标准物质 铍青铜光谱分析标准物质 | 济南众标科技 有限公司 |
| 13 14 | 国制标物10000792 | GBW (E) 060744 GBW (E) 060745 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中氧气体标准物质 | 宁夏煤矿矿用安全产品检验中心 |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 | 国制标物10000793 | GBW (E) 060746 GBW (E) 060747 GBW (E) 060748 GBW (E) 060749 GBW (E) 060750 GBW (E) 060751 GBW (E) 060752 GBW (E) 060753 | 空气(氮)中苯气体标准物质 空气(氮)中甲苯气体标准物质 氮中氪气体标准物质 氩中氪气体标准物质 氩中氖气体标准物质 氮中氖气体标准物质 氦中氢气体标准物质 空气(氮)中异丁烷气体标准物质 | 杭州新世纪混合气体有限公司 |
| 23 24 | 国制标物10000794 | GBW (E) 060754 GBW (E) 060755 | 氮中氧气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 | 上海申祥工业 气体有限公司 |
| 25 | 国制标物10000795 | GBW (E) 060756 | 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯和十一烷混合气体标准物质 | 上海基量标准 气体有限公司 |
| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 国制标物10000796 | GBW (E) 080922 GBW (E) 080923 GBW (E) 080924 GBW (E) 080925 GBW (E) 080926 GBW (E) 080927 GBW (E) 080928 GBW (E) 080929 GBW (E) 080930 GBW (E) 080931 GBW (E) 080932 GBW (E) 080933 | 水中铜成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 水中镉成分分析标准物质 水中镍成分分析标准物质 水中铬成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中钴成分分析标准物质 水中银成分分析标准物质 水中汞成分分析标准物质 水中砷成分分析标准物质 水中钡成分分析标准物质 | 清华大学分析 中心、北京中标 科瑞分析技术 有限公司 |
| 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 国制标物10000796 | GBW (E) 080934 GBW (E) 080935 GBW (E) 080936 GBW (E) 080937 GBW (E) 080938 GBW (E) 080939 GBW (E) 080940 GBW (E) 080941 GBW (E) 080942 GBW (E) 080943 GBW (E) 080944 GBW (E) 080945 GBW (E) 080946 | 水中铋成分分析标准物质 水中钒成分分析标准物质 水中钙成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中铝成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中钼成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中铜成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 水中镉成分分析标准物质 | 清华大学分析 中心、北京中标 科瑞分析技术 有限公司 |
| 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 国制标物10000796 | GBW (E) 080947 GBW (E) 080948 GBW (E) 080949 GBW (E) 080950 GBW (E) 080951 GBW (E) 080952 GBW (E) 080953 GBW (E) 080954 GBW (E) 080955 GBW (E) 080956 GBW (E) 080957 GBW (E) 080958 | 水中镍成分分析标准物质 水中铬成分分析标准物质 水中铁成分分析标准物质 水中钴成分分析标准物质 水中银成分分析标准物质 水中钾成分分析标准物质 水中钠成分分析标准物质 水中钙成分分析标准物质 水中镁成分分析标准物质 水中锰成分分析标准物质 水中钼成分分析标准物质 水中钒成分分析标准物质 | 清化大学分析中心、北京中标科瑞分析技术有限公司 |
| 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 国制标物10000796 | GBW (E) 080959 GBW (E) 080960 GBW (E) 080961 GBW (E) 080962 GBW (E) 080963 GBW (E) 080964 GBW (E) 080965 GBW (E) 080966 GBW (E) 080967 GBW (E) 080968 | 水中硒成分分析标准物质 水中锑成分分析标准物质 水中铋成分分析标准物质 水中钡成分分析标准物质 水中铝成分分析标准物质 水中硼成分分析标准物质 水中锑成分分析标准物质 水中硒成分分析标准物质 水中硼成分分析标准物质 水中钾、钠、钙、镁成分分析标准物质 | 清化大学分析中心、北京中标科瑞分析技术有限公司 |
| 73 74 75 76 | 国制标物10000797 | GBW (E) 080969 GBW (E) 080970 GBW (E) 080971 GBW (E) 080972 | 碳酸钠容量分析用溶液标准物质 水中溶解性固体总量标准物质 水中三甲基铅成分分析标准物质 水中三甲基铅成分分析标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
| 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | 国制标物10000798 | GBW (E) 080973 GBW (E) 080974 GBW (E) 080975 GBW (E) 080976 GBW (E) 080977 GBW (E) 080978 GBW (E) 080979 GBW (E) 080980 GBW (E) 080981 GBW (E) 080982 GBW (E) 080983 | 单元素溶液成分分析标准物质（钠） 单元素溶液成分分析标准物质（钾） 单元素溶液成分分析标准物质（铍） 单元素溶液成分分析标准物质（镁） 单元素溶液成分分析标准物质（钙） 单元素溶液成分分析标准物质（锶） 单元素溶液成分分析标准物质（钡） 单元素溶液成分分析标准物质（硼） 单元素溶液成分分析标准物质（铝） 单元素溶液成分分析标准物质（镓） 单元素溶液成分分析标准物质（硅） | 济南众标科技 有限公司 |
| 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 | 国制标物10000798 | GBW (E) 080984 GBW (E) 080985 GBW (E) 080986 GBW (E) 080987 GBW (E) 080988 GBW (E) 080989 GBW (E) 080990 GBW (E) 080991 GBW (E) 080992 GBW (E) 080993 GBW (E) 080994 | 单元素溶液成分分析标准物质（锗） 单元素溶液成分分析标准物质（锡） 单元素溶液成分分析标准物质（锡） 单元素溶液成分分析标准物质（铅） 单元素溶液成分分析标准物质（磷） 单元素溶液成分分析标准物质（砷） 单元素溶液成分分析标准物质（砷） 单元素溶液成分分析标准物质（锑） 单元素溶液成分分析标准物质（锑） 单元素溶液成分分析标准物质（铋） 单元素溶液成分分析标准物质（硫） | 济南众标科技 有限公司 |
| 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 | 国制标物10000798 | GBW (E) 080995 GBW (E) 080996 GBW (E) 080997 GBW (E) 080998 GBW (E) 080999 GBW (E) 081000 GBW (E) 081001 GBW (E) 081002 GBW (E) 081003 GBW (E) 081004 GBW (E) 081005 GBW (E) 081006 | 单元素溶液成分分析标准物质（硒） 单元素溶液成分分析标准物质（碲） 单元素溶液成分分析标准物质（钛） 单元素溶液成分分析标准物质（钛） 单元素溶液成分分析标准物质（钒） 单元素溶液成分分析标准物质（钒） 单元素溶液成分分析标准物质（铬） 单元素溶液成分分析标准物质（锰） 单元素溶液成分分析标准物质（锰） 单元素溶液成分分析标准物质（铁） 单元素溶液成分分析标准物质（钴） 单元素溶液成分分析标准物质（镍） | 济南众标科技 有限公司 |
| 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 | 国制标物10000798 | GBW (E) 081007 GBW (E) 081008 GBW (E) 081009 GBW (E) 081010 GBW (E) 081011 GBW (E) 081012 GBW (E) 081013 GBW (E) 081014 GBW (E) 081015 GBW (E) 081016 GBW (E) 081017 GBW (E) 081018 | 单元素溶液成分分析标准物质（铜） 单元素溶液成分分析标准物质（铜） 单元素溶液成分分析标准物质（锌） 单元素溶液成分分析标准物质（锆） 单元素溶液成分分析标准物质（铌） 单元素溶液成分分析标准物质（钼） 单元素溶液成分分析标准物质（银） 单元素溶液成分分析标准物质（镉） 单元素溶液成分分析标准物质（钨） 单元素溶液成分分析标准物质（金） 单元素溶液成分分析标准物质（镧） 单元素溶液成分分析标准物质（铈） | 济南众标科技 有限公司 |
| 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 | 国制标物10000799 | GBW (E) 081019 GBW (E) 081020 GBW (E) 081021 GBW (E) 081022 GBW (E) 081023 GBW (E) 081024 GBW (E) 081025 GBW (E) 081026 GBW (E) 081027 GBW (E) 081028 | 水中总氮标准物质 水中总磷、总氮标准物质 二氯甲烷中多环芳烃混合标准物质 甲醇中芘标准物质 甲醇中苯系物混合标准物质 甲醇中卤代甲烷混合标准物质 甲醇中氯代乙烷混合标准物质 甲醇中氯苯标准物质 甲醇中联苯标准物质 甲醇中正丙苯标准物质 | 水利部水环境监测评价研究中心 |
| 133 134 135 136 137 138 | 国制标物10000800 | GBW (E) 130242 GBW (E) 130243 GBW (E) 130244 GBW (E) 130245 GBW (E) 130246 GBW (E) 130247 | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（铍、铟、铋） ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（铯） ICP-MS仪器校准用溶液标准物质（铯） 气相色谱—质谱联用仪校准用标准物质（异辛烷中八氟萘） 气相色谱—质谱联用仪校准用标准物质（异辛烷中六氯苯） 气相色谱—质谱联用仪校准用标准物质（异辛烷中二苯甲酮） | 中国计量科学 研究院 |

国质检量函【2007】478号：国家标准物质项目表

（87种一级；127种二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 国制标物 10000801 | GBW 01229 GBW 01230 GBW 01231 GBW 01232 GBW 01233 GBW 01234 GBW 01235 GBW 01236 GBW 01237 GBW 01238 | 碳钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 碳钢光谱分析标准物质 合金钢光谱分析标准物质 合金钢光谱分析标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 国制标物 10000801 | GBW 01239 GBW 01240 GBW 01241 GBW 01242 GBW 01674 GBW 01675 GBW 01676 GBW 01677 GBW 01678 GBW 01679 GBW 01680 GBW 01681 | 合金钢光谱分析标准物质 合金钢光谱分析标准物质 合金钢光谱分析标准物质 合金钢光谱分析标准物质 不锈钢成分分析分析物质 不锈钢成分分析分析物质 不锈钢成分分析分析物质 耐热钢成分分析标准物质 耐热钢成分分析标准物质 耐热钢成分分析标准物质 耐热钢成分分析标准物质 耐热钢成分分析标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 | 国制标物 10000801 | GBW 01682 GBW 01683 GBW 01684 GBW 01685 GBW 01686 GBW 01687 GBW 01688 GBW 01689 | 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 耐热钢光谱分析标准物质 耐热钢光谱分析标准物质 耐热钢光谱分析标准物质 耐热钢光谱分析标准物质 耐热钢光谱分析标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 国制标物 10000802 | GBW 04440 GBW 06409 GBW 06410 GBW 06411 GBW 06412 GBW 06413 GBW 06414 GBW 06415 GBW 06416 GBW 06417 | 钕同位素丰度标准物质 久效磷农药纯度标准物质 水胺硫磷农药纯度标准物质 克线磷农药纯度标准物质 灭多威农药纯度标准物质 双甲脒农药纯度标准物质 噻嗪酮农药纯度标准物质 联苯菊酯农药纯度标准物质 氯菊酯农药纯度标准物质 多效唑农药纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 41 42 43 | 国制标物 10000803 | GBW 07343 GBW 07344 GBW 07345 | 黄河三角洲沉积物成分分析标准物质 黄河三角洲沉积物成分分析标准物质 黄河三角洲沉积物成分分析标准物质 | 青岛海洋地质研究所 |
| 44 45 46 47 48 | 国制标物 10000804 | GBW 07431 GBW 07432 GBW 07433 GBW 07434 GBW 07435 | 土壤、沉积物成分分析标准物质 土壤、沉积物成分分析标准物质 土壤、沉积物成分分析标准物质 土壤、沉积物成分分析标准物质 土壤、沉积物成分分析标准物质 | 武汉综合岩矿测试中心 |
| 49 50 51 | 国制标物 10000805 | GBW 07436 GBW 07437 GBW 07438 | 湖底沉积物重金属顺序提取形态标准物质 土壤重金属顺序提取形态标准物质 黄土重金属顺序提取形态标准物质 | 国家地质实验测试中心 |
| 52 | 国制标物 10000806 | GBW 08520 | 烟草及卷烟中镉成分分析标准物质 | 浙江省医学科学院 |
| 53 54 55 56 57 58 | 国制标物 10000807 | GBW 08666 GBW 08667 GBW 08668 GBW 08669 GBW 08670 GBW 08671 | 亚砷酸根溶液标准物质 砷酸根溶液标准物质 一甲基砷溶液标准物质 二甲基砷溶液标准物质 砷甜菜碱溶液标准物质 砷胆碱溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 59 60 61 | 国制标物 10000808 | GBW 08672 GBW 08673 GBW 08674 | 酸雨系列标准物质 酸雨系列标准物质 酸雨系列标准物质 | 国家环境保护总局标准样品研究所、中国计量科学研究院 |
| 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 国制标物 10000809 | GBW 08161 GBW 08162 GBW 08163 | 氮中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、正己烷和十一烷混合气体标准物质 氮中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、正己烷和十一烷混合气体标准物质 氮中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙酸丁酯、正己烷和十一烷混合气体标准物质 | 中国计量科学研究院 |
|  |  | GBW 08164 GBW 08165 GBW 08166 GBW 08167 GBW 08168 GBW 08169 GBW 08170 GBW 08171 GBW 08172 | 氮中氟利昂F22气体标准物质 氮中氟利昂F22气体标准物质 氮中氟利昂F22气体标准物质 氮中氟利昂F12气体标准物质 氮中氟利昂F12气体标准物质 氮中氟利昂F12气体标准物质 氮中氯乙烯气体标准物质 氮中氯乙烯气体标准物质 氮中氯乙烯气体标准物质 |  |
| 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | 国制标物 10000809 | GBW 08173 GBW 08174 GBW 08175 GBW 08176 GBW 08212 GBW 08213 GBW 08214 GBW 08215 GBW 08216 | 氮中四氟化碳气体标准物质 空气中四氟化碳气体标准物质 氮中六氟化硫气体标准物质 空气中六氟化硫气体标准物质 苯乙烯扩散管 硝基苯扩散管 氯苯扩散管 正己烷扩散管 十一烷扩散管 | 中国计量科学 研究院 |
| 83 84 | 国制标物 10000810 | GBW 09150 GBW 09151 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸血清标准物质 丙型肝炎病毒核糖核酸血清标准物质 | 卫生部临床检验中心 |
| 85 86 87 | 国制标物 10000811 | GBW 12009 GBW 12010 GBW 12011 | 聚苯乙烯微球粒度标准物质 聚苯乙烯微球粒度标准物质 聚苯乙烯微球粒度标准物质 | 中国石油大学 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 国制标物 10000812 | GBW(E) 060757 GBW(E) 060758 GBW(E) 060759 GBW(E) 060760 GBW(E) 060761 GBW(E) 060762 GBW(E) 060763 GBW(E) 060764 GBW(E) 060765 GBW(E) 060766 GBW(E) 060767 GBW(E) 060768 | 氮中微量氧气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 空气中二氧化碳气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮混合气体标准物质 | 保定市北方特种气体有限 公司 |
| 13 14 15 16 | 国制标物 10000813 | GBW(E) 060769 GBW(E) 060770 GBW(E) 060771 GBW(E) 060772 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氮中氢气体标准物质 空气中一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯和乙烷混合气体标准物质 | 济宁市协力气体厂 |
| 17 18 19 20 | 国制标物 10000814 | GBW(E) 060773 GBW(E) 060774 GBW(E) 060775 GBW(E) 060776 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 氮中氧气体标准物质 | 无锡市光明特种气体有限 责任公司 |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 国制标物 10000815 | GBW(E) 060777 GBW(E) 060778 GBW(E) 060779 GBW(E) 060780 GBW(E) 060781 GBW(E) 060782 GBW(E) 060783 GBW(E) 060784 GBW(E) 060785 | 氮（空气）中二氧化碳气体标准物质 氮（空气）中异丁烷气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氮（空气）中氢气体标准物质 氮（空气）中乙炔气体标准物质 氮（空气）中硫化氢气体标准物质 氮（空气）中苯气体标准物质 氮（空气）中甲苯气体标准物质 氮（空气）中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合气体标准物质 | 中国兵器工业集团第五三 研究所 |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 国制标物 10000816 | GBW(E) 060786 GBW(E) 060787 GBW(E) 060788 GBW(E) 060789 GBW(E) 060790 GBW(E) 060791 GBW(E) 060792 GBW(E) 060793 GBW(E) 060794 | 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中异丁烷气体标准物质 空气中氢气体标准物质 氩中甲烷气体标准物质 氩中氢气体标准物质 氮中氧、氦和一氧化碳混合气体标准物质 氮中丙烷、一氧化氮、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 |
| 39 40 41 42 43 44 | 国制标物 10000817 | GBW(E) 060795 GBW(E) 060796 GBW(E) 060797 GBW(E) 060798 GBW(E) 060799 GBW(E) 060800 | 氮中二溴甲烷和氪混合气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中六氟化硫气体标准物质 氮中一氯二氟甲烷气体标准物质 氮中二氯二氟甲烷气体标准物质 | 南京伟创气体有限公司 |
| 45 46 47 48 49 50 51 52 | 国制标物 10000818 | GBW(E) 060801 GBW(E) 060802 GBW(E) 060803 GBW(E) 060804 GBW(E) 060805 GBW(E) 060806 GBW(E) 060807 GBW(E) 060808 | 空气（氮）中氢气体标准物质 空气（氮）中一氧化碳气体标准物质 空气（氮）中二氧化碳气体标准物质 空气（氮）中丙烷气体标准物质 氮中一氧化碳、氧和氦混合气体标准物质 氢中氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、正已烷和二氧化碳混合气体标准物质 氮中氢、氧、氦、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔气体标准物质 | 北京海谱气体有限公司 |
| 53 54 55 56 | 国制标物 10000819 | GBW(E) 060809 GBW(E) 060810 GBW(E) 060811 GBW(E) 060812 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氦中氢气体标准物质 氮中一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | 上海海洲特种气体有限公司 |
| 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 国制标物 10000820 | GBW(E) 081029 GBW(E) 081030 GBW(E) 081031 GBW(E) 081032 GBW(E) 081033 GBW(E) 081034 GBW(E) 081035 GBW(E) 081036 GBW(E) 081037 GBW(E) 081038 GBW(E) 081039 GBW(E) 081040 GBW(E) 081041 GBW(E) 081042 GBW(E) 081043 GBW(E) 081044 GBW(E) 081045 GBW(E) 081046 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 氢氧化钠滴定溶液标准物质 氢氧化钠滴定溶液标准物质 盐酸滴定溶液标准物质 盐酸滴定溶液标准物质 盐酸滴定溶液标准物质 硫酸滴定溶液标准物质 硫酸滴定溶液标准物质 硫酸滴定溶液标准物质 重铬酸钾滴定溶液标准物质 碘酸钾滴定溶液标准物质 碘酸钾滴定溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 氯化钠滴定溶液标准物质 硫氰酸钠滴定溶液标准物质 硝酸银滴定溶液标准物质 | 上海化学试剂研究所 |
| 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 国制标物 10000821 | GBW(E) 081047 GBW(E) 081048 GBW(E) 081049 GBW(E) 081050 GBW(E) 081051 GBW(E) 081052 GBW(E) 081053 GBW(E) 081054 GBW(E) 081055 GBW(E) 081056 GBW(E) 081057 GBW(E) 081058 GBW(E) 081059 GBW(E) 081060 GBW(E) 081061 GBW(E) 081062 GBW(E) 081063 | 硝基苯溶液标准物质 对硝基甲苯溶液标准物质 对硝基氯苯溶液标准物质 2，4——二硝基甲苯溶液标准物质 2，4——二硝基氯苯溶液标准物质 2，4，6——三硝基甲苯溶液标准物质 硝基苯类混合溶液标准物质 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 甲醇中1，1——二氯乙烷溶液标准物质 甲醇中1，2——二氯乙烷溶液标准物质 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 甲醇中四氯乙烯溶液标准物质 甲醇中反——1，2——二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中顺——1，2——二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中二氯甲烷、1，1——二氯乙烷、1， 2 ——二氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、反——1，2——二氯乙烯混合溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 92 | 国制标物 10000822 | GBW(E) 090053 | 可见异物微粒标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
| 93 94 95 | 国制标物 10000823 | GBW(E) 090054 GBW(E) 090055 GBW(E) 090056 | 牛血铅（络合型）成分分析标准物质 牛血铅（络合型）成分分析标准物质 牛血铅（络合型）成分分析标准物质 | 新探健康发展研究中心、西安市中心医院 |
| 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | 国制标物 10000824 | GBW(E) 100050 GBW(E) 100051 GBW(E) 100052 GBW(E) 100053 GBW(E) 100054 GBW(E) 100055 GBW(E) 100056 GBW(E) 100057 GBW(E) 100058 GBW(E) 100059 GBW(E) 100060 GBW(E) 100061 GBW(E) 100062 | 苏氨酸纯度标准物质 丝氨酸纯度标准物质 谷氨酸纯度标准物质 甘氨酸纯度标准物质 丙氨酸纯度标准物质 缬氨酸纯度标准物质 甲硫氨酸纯度标准物质 异亮氨酸纯度标准物质 亮氨酸纯度标准物质 酪氨酸纯度标准物质 盐酸赖氨酸纯度标准物质 苯丙氨酸纯度标准物质 氨基酸混合溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 109 110 111 112 | 国制标物 10000825 | GBW(E) 100063 GBW(E) 100064 GBW(E) 100065 GBW(E) 100066 | 食品添加剂咖啡因纯度标准物质 食品添加剂对羟基苯甲酸乙酯纯度标准物质 食品添加剂安赛蜜纯度标准物质 食品添加剂甜蜜素纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 | 国制标物 10000826 | GBW(E) 120037 GBW(E) 120038 GBW(E) 120039 GBW(E) 120040 GBW(E) 120041 GBW(E) 120042 GBW(E) 120043 GBW(E) 120044 GBW(E) 120045 GBW(E) 120046 GBW(E) 120047 GBW(E) 120048 GBW(E) 120049 GBW(E) 120050 GBW(E) 120051 | 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 微粒标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |

国质检量函【2007】827号：（一级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 国制标物 10000827 | GBW 07194 GBW 07195 GBW 07196 GBW 07197 GBW 07198 | 铜镍含铂族矿石成分分析标准物质 铜镍含铂族矿石成分分析标准物质 铜镍含铂族矿石成分分析标准物质 铜镍含铂族矿石成分分析标准物质 铜镍含铂族矿石成分分析标准物质 | 国土资源部西安矿产资源监督检测中心 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 国制标物 10000828 | GBW（E）010172 GBW（E）010173 GBW（E）010174 GBW（E）010175 GBW（E）010176 GBW（E）010177 GBW（E）010178 GBW（E）010179 GBW（E）010180 GBW（E）010181 GBW（E）010182 GBW（E）010183 GBW（E）010184 GBW（E）010185 | 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 生铁成分分析标准物质 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 国制标物 10000829 | GBW（E）060813 GBW（E）060814 GBW（E）060815 GBW（E）060816 GBW（E）060817 GBW（E）060818 GBW（E）060819 GBW（E）060820 GBW（E）060821 GBW（E）060822 GBW（E）060823 GBW（E）060824 | 二氧化碳中总烃气体标准物质 二氧化碳中总硫气体标准物质 二氧化碳中甲烷气体标准物质 二氧化碳中二氧化硫气体标准物质 二氧化碳（氮）中乙醛气体标准物质 二氧化碳（氮）中乙醇气体标准物质 二氧化碳（氮）中磷化氢气体标准物质 二氧化碳（氮）中氧硫化碳气体标准物质 二氧化碳（氮）中甲醇气体标准物质 二氧化碳（氮）中环氧乙烷气体标准物质 二氧化碳（氮）中苯、甲苯、二甲苯、乙苯混合气体标准物质 二氧化碳（氮）中二甲醚、丙酮、异丙醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、乙酸乙酯、乙酸异戊酯混合气体标准物质 | 光明化工研究设计院 |
| 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 国制标物 10000830 | GBW（E）060825 GBW（E）060826 GBW（E）060827 GBW（E）060828 GBW（E）060829 GBW（E）060830 GBW（E）060831 GBW（E）060832 GBW（E）060833 GBW（E）060834 GBW（E）060835 GBW（E）060836 | 氮中微量氧气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中硫氧化碳气体标准物质 氮中二硫化碳气体标准物质 氮中甲硫醇气体标准物质 氮中乙硫醇气体标准物质 氮中甲硫醚气体标准物质 氮中乙硫醚气体标准物质 氮中乙醇气体标准物质 氮中氧、一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1——三氯乙烷、异丁烷、正已烷和 癸烷混合气体标准物质 | 中国测试技术研究院 |
| 39 40 41 42 43 | 国制标物 10000831 | GBW（E）060837 GBW（E）060838 GBW（E）060839 GBW（E）060840 GBW（E）060841 | 氮中氧气体标准物质 氮中氧和二氧化碳混合气体标准物质 氩中氧和二氧化碳混合气体标准物质 氩中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体 标准物质 氧中氧化亚氮气体标准物质 | 重庆市鑫晨气体有限公司 |
| 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 国制标物 10000832 | GBW（E）081064 GBW（E）081065 GBW（E）081066 GBW（E）081067 GBW（E）081068 GBW（E）081069 GBW（E）081070 GBW（E）081071 GBW（E）081072 GBW（E）081073 GBW（E）081074 GBW（E）081075 GBW（E）081076 GBW（E）081077 GBW（E）081078 GBW（E）081079 | 甲醇中苯溶液标准物质 甲醇中甲苯溶液标准物质 甲醇中乙苯溶液标准物质 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 甲醇中1，2 -- 二氯乙烷溶液标准物质 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 甲醇中四氯乙烯溶液标准物质 甲醇中反1，2 -- 二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中1，1 -- 二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 甲醇中2一氯苯酚溶液标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 国制标物 10000832 | GBW（E）081080 GBW（E）081081 GBW（E）081082 GBW（E）081083 GBW（E）081084 GBW（E）081085 GBW（E）081086 GBW（E）081087 GBW（E）081088 GBW（E）081089 GBW（E）081090 GBW（E）081091 GBW（E）081092 GBW（E）081093 GBW（E）081094 GBW（E）081095 | 甲醇中2，4 -- 二氯酚溶液标准物质 甲醇中2，4，6 -- 三氯酚溶液标准物质 甲醇中五氯酚溶液标准物质 甲醇中乐果溶液标准物质 甲醇中甲基对硫磷溶液标准物质 甲醇中对硫磷溶液标准物质 甲醇中甲胺磷溶液标准物质 甲醇中2,4 -- D溶液标准物质 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 甲醇中1,1,1 -- 三氯乙烷溶液标准物质 甲醇中1,1,2 -- 三氯乙烷溶液标准物质 甲醇中氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2 -- 二氯苯溶液标准物质 甲醇中1,4 -- 二氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2,3 -- 三氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2,4 -- 三氯苯溶液标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 国制标物 10000832 | GBW（E）081096 GBW（E）081097 GBW（E）081098 GBW（E）081099 GBW（E）081100 GBW（E）081101 GBW（E）081102 GBW（E）081103 GBW（E）081104 GBW（E）081105 GBW（E）081106 GBW（E）081107 GBW（E）081108 GBW（E）081109 GBW（E）081110 GBW（E）081111 | 甲醇中1,3,5 -- 三氯苯溶液标准物质 丙酮中邻苯二甲酸二（2 — 乙基已基）酯溶液标准物质 二氯甲烷中环氧氯丙烷溶液标准物质 甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质 甲醇中阿特拉津溶液标准物质 甲醇中马拉硫磷溶液标准物质 甲醇中1,1,2,2 -- 四氯乙烷溶液标准物质 乙酸乙酯中2,3 --二溴丙酰胺溶液标准 物质 甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质 甲醇中苯酚溶液标准物质 甲醇中4 -- 硝基酚溶液标准物质 甲醇中敌百虫溶液标准物质 甲醇中甲草胺溶液标准物质 正已烷中敌敌畏溶液标准物质 正已烷中六氯苯溶液标准物质 正已烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 92 | 国制标物 10000833 | GBW（E）090057 | 芸香苷纯度标准物质 | 中国计量科学研究院、中国中医科学院中药研究所 |
| 93 | 国制标物 10000834 | GBW（E）090058 | 栀子苷纯度标准物质 | 中国计量科学研究院、北京中医药大学中药学院 |
| 94 | 国制标物 10000835 | GBW（E）090059 | 盐酸麻黄碱纯度标准物质 | 中国计量科学研究院、北京大学药学院 |
| 95 96 97 | 国制标物 10000836 | GBW（E）100047 GBW（E）100048 GBW（E）100049 | 大豆异黄酮糖苷纯度标准物质 | 大豆苷 | 中国计量科学研究院 |
|  |  |  |  | 黄豆苷 |  |
|  |  |  |  | 染料木苷 |  |
| 98 99 100 | 国制标物 10000837 | GBW（E）130248 GBW（E）130249 GBW（E）130250 | pH标准物质 | 邻苯二甲酸氢钾 | 上海雷磁创益仪器仪表有限公司 |
|  |  |  |  | 混合磷酸盐 |  |
|  |  |  |  | 硼砂 |  |

国质检量函【2007】1025号： 国家二级标准物质项目表

| 序号 | 制造计量器具 许可证证号 | 编 号 | 标准物质名称 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 国制标物10000838号 | GBW（E）010186 GBW（E）010187 GBW（E）010188 GBW（E）010189 GBW（E）010190 GBW（E）010191 GBW（E）010192 GBW（E）010193 | 生铸铁成分分析标准物质 生铸铁成分分析标准物质 稀土镁球墨铸铁成分分析标准物质 稀土镁球墨铸铁成分分析标准物质 稀土镁球墨铸铁成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 9 10 11 12 | 国制标物10000839号 | GBW（E）060842 GBW（E）060843 GBW（E）060844 GBW（E）060845 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 空气中氢气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 | 江苏省计量科学研究院 |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 | 国制标物10000840号 | GBW（E）060846 GBW（E）060847 GBW（E）060848 GBW（E）060849 GBW（E）060850 GBW（E）060851 GBW（E）060852 GBW（E）060853 | 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔混合气体标准物质 | 上海伟创标准气体有限公司、上海磊诺工业气体有限公司 |
| 21 22 23 | 国制标物10000841号 | GBW（E）060854 GBW（E）060855 GBW（E）060856 | 氮中氧气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 |
| 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 国制标物10000842号 | GBW（E）060857 GBW（E）060858 GBW（E）060859 GBW（E）060860 GBW（E）060861 GBW（E）060862 GBW（E）060863 GBW（E）060864 GBW（E）060865 | 氮中氧和二氧化碳混合气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔混合气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 空气中氦和一氧化碳混合气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 | 吴江梅塞尔工业气体有限公司 |
| 33 34 35 36 | 国制标物10000843号 | GBW（E）060866 GBW（E）060867 GBW（E）060868 GBW（E）060869 | 氮中氧气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 | 北京市北温气体制造厂 |
| 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 国制标物10000844号 | GBW（E）060870 GBW（E）060871 GBW（E）060872 GBW（E）060873 GBW（E）060874 GBW（E）060875 GBW（E）060876 GBW（E）060877 GBW（E）060878 GBW（E）060879 GBW（E）060880 GBW（E）060881 GBW（E）060882 GBW（E）060883 GBW（E）060884 GBW（E）060885 GBW（E）060886 GBW（E）060887 GBW（E）060888 GBW（E）060889 | 杀扑磷农药纯度标准物质 毒死蜱农药纯度标准物质 氟磺胺草醚农药纯度标准物质 二嗪农农药纯度标准物质 甲基对硫磷农药纯度标准物质 硫丹农药纯度标准物质 乙酰甲胺磷农药纯度标准物质 氟乐灵农药纯度标准物质 灭蝇胺农药纯度标准物质 三环唑农药纯度标准物质 噻菌灵农药纯度标准物质 腐霉利农药纯度标准物质 戊唑醇农药纯度标准物质 三唑醇农药纯度标准物质 绿麦隆农药纯度标准物质 烯唑醇农药纯度标准物质 二甲戊乐灵农药纯度标准物质 抑霉唑农药纯度标准物质 异菌脲农药纯度标准物质 S-氰戊菊脂农药纯度标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
| 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | 国制标物10000844号 | GBW（E）060890 GBW（E）060891 GBW（E）060892 GBW（E）060893 GBW（E）060894 GBW（E）060895 GBW（E）060896 GBW（E）060897 GBW（E）060898 GBW（E）060899 | 抗蚜威农药纯度标准物质 噁草酮农药纯度标准物质 百草枯农药纯度标准物质 除虫脲农药纯度标准物质 甲拌磷农药纯度标准物质 灭幼脲农药纯度标准物质 辛硫磷农药纯度标准物质 敌草快农药纯度标准物质 使它隆农药纯度标准物质 杀螟丹农药纯度标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
| 67 68 69 70 71 72 73 74* 75 76 | 国制标物10000844号 | GBW（E）060900 GBW（E）060901 GBW（E）060902 GBW（E）060903 GBW（E）060904 GBW（E）060905 GBW（E）060906 GBW（E）060907 GBW（E）060908 GBW（E）060909 | 磺胺二甲嘧啶兽药纯度标准物质 磺胺嘧啶兽药纯度标准物质 磺胺甲基嘧啶兽药纯度标准物质 磺胺吡啶兽药纯度标准物质 磺胺噻唑兽药纯度标准物质 磺胺甲噁唑兽药纯度标准物质 磺胺二甲氧哒嗪兽药纯度标准物质 氯霉素兽药纯度标准物质 甲硝唑兽药纯度标准物质 二甲硝咪唑兽药纯度标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
| 77 78 | 国制标物10000845号 | GBW（E）060910 GBW（E）060911 | 氮中硫化氢气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 | 中国石油西南油气田分公司天然气研究院 |
| 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | 国制标物10000846号 | GBW（E）081112 GBW（E）081113 GBW（E）081114 GBW（E）081115 GBW（E）081116 GBW（E）081117 GBW（E）081118 GBW（E）081119 GBW（E）081120 | 甲醇中乐果农药溶液标准物质 甲醇中异稻瘟净农药溶液标准物质 甲醇中甲基毒死蜱农药溶液标准物质 甲醇中马拉硫磷农药溶液标准物质 甲醇中毒死蜱农药溶液标准物质 甲醇中水胺硫磷农药溶液标准物质 甲醇中喹硫磷农药溶液标准物质 甲醇中杀扑磷农药溶液标准物质 甲醇中乐果、异稻温净、甲基毒死蜱、与拉硫磷、毒死蜱、水胺硫磷、喹硫磷和杀扑磷混合农药溶液标准物质 | 北京陆桥技术有限责任公司 |
| 88 89 90 91 92 | 国制标物10000847号 | GBW（E）081121 GBW（E）081122 GBW（E）081123 GBW（E）081124 GBW（E）081125 | RoHS检测X荧光分析用聚丙烯中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质 RoHS检测X荧光分析用聚丙烯中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质 RoHS检测X荧光分析用聚丙烯中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质 异辛烷中工业五溴二苯醚混合溶液标准物质 异辛烷中工业八溴二苯醚混合溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 93 94 95 96 97 98 99 | 国制标物10000848号 | GBW（E）081126 GBW（E）081127 GBW（E）081128 GBW（E）081129 GBW（E）081130 GBW（E）081131 GBW（E）081132 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 盐酸滴定溶液标准物质 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 硝酸银滴定溶液标准物质 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 高锰酸钾滴定溶液标准物质 碘滴定溶液标准物质 | 深圳市博林达科技有限公司 |
| 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 | 国制标物10000849号 | GBW（E）090037 GBW（E）090038 GBW（E）090039 GBW（E）090040 GBW（E）090041 GBW（E）090042 GBW（E）090043 GBW（E）090044 GBW（E）090045 GBW（E）090046 GBW（E）090047 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（冻干） 标准物质 乙型肝炎表面抗原（HBSAg）血清（液体） 标准物质 乙型肝炎表面抗原（HBSAg）血清（液体） 标准物质 乙型肝炎表面抗原（HBSAg）血清（液体） 标准物质 乙型肝炎表面抗原（HBSAg）血清（液体） 标准物质 乙型肝炎表面抗原（HBSAg）血清（液体） 标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（冻干） 标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（液体） 标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（液体） 标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（液体） 标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）血清（液体） 标准物质 | 卫生部临床检验中心 |
| 111 112 113 114 115 | 国制标物10000849号 | GBW（E）090048 GBW（E）090049 GBW（E）090050 GBW（E）090051 GBW（E）090052 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗HIV-1） 血清（冻干）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1） 血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1） 血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1） 血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1） 血清（液体）标准物质 | 卫生部临床检验中心 |
| 116 117 118 119 | 国制标物10000850号 | GBW（E）090060 GBW（E）090061 GBW（E）090062 GBW（E）090063 | 牛血清成分分析标准物质 牛血清成分分析标准物质 牛血成分分析标准物质 牛血成分分析标准物质 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 |
| 120 121 122 123 124 | 国制标物10000851号 | GBW（E）100067 GBW（E）100068 GBW（E）100069 GBW（E）100070 GBW（E）100071 | 胞苷—5’—磷酸纯度标准物质 鸟苷—5’—磷酸二钠盐纯度标准物质 尿苷—5’—磷酸二钠盐纯度标准物质 腺嘌呤核苷纯度标准物质 尿嘧啶核苷纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 | 国制标物10000852号 | GBW（E）110026 GBW（E）110027 GBW（E）110028 GBW（E）110029 GBW（E）110030 GBW（E）110031 GBW（E）110032 GBW（E）110033 GBW（E）110034 GBW（E）110035 GBW（E）110036 GBW（E）110037 GBW（E）110038 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 138 139 140 141 142 143 144 145 | 国制标物10000852号 | GBW（E）110039 GBW（E）110040 GBW（E）110041 GBW（E）110042 GBW（E）110043 GBW（E）110044 GBW（E）110045 GBW（E）110046 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 146 147 148 149 150 151 | 国制标物10000853号 | GBW（E）130251 GBW（E）130252 GBW（E）130253 GBW（E）130254 GBW（E）130255 GBW（E）130256 | 37℃标准粘度液 37℃标准粘度液 37℃标准粘度液 37℃标准粘度液 37℃标准粘度液 37℃标准粘度液 | 中国计量科学研究院 |