国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 国制标物 10001581 | 证字第 1646 | GBW（E）010440 GBW（E）010441 GBW（E）010442 GBW（E）010443 GBW（E）010444 GBW（E）010445 GBW（E）010446 | 中低合金钢成分分析标准物质 中低合金钢成分分析标准物质 中低合金钢成分分析标准物质 中低合金钢成分分析标准物质 中低合金钢成分分析标准物质 中低合金钢成分分析标准物质 中低合金钢成分分析标准物质 | 国防科技工业5012二级计量站 |
| 8 9 10 11 12 13 14 | 国制标物 10001581 | 证字第 1646 | GBW（E）010447 GBW（E）010448 GBW（E）010449 GBW（E）010450 GBW（E）010451 GBW（E）010452 GBW（E）010453 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 中低合金钢光谱分析用标准物质 中低合金钢光谱分析用标准物质 中低合金钢光谱分析用标准物质 中低合金钢光谱分析用标准物质 中低合金钢光谱分析用标准物质 中低合金钢光谱分析用标准物质 | 国防科技工业5012二级计量站 |
| 15 16 17 18 | 国制标物 10001582 | 证字第 1647 | GBW（E）062176 GBW（E）062177 GBW（E）062178 GBW（E）062179 | 氮中异丁烯气体标准物质 氮中异丁烯气体标准物质 氮中氨气气体标准物质 氮中氨气气体标准物质 | 上海成功气体工业有限公司 |
| 19 20 21 22 23 24 | 国制标物 10001583 | 证字第 1648 | GBW（E）062180 GBW（E）062181 GBW（E）062182 GBW（E）062183 GBW（E）062184 GBW（E）062185 | 氮中一氧化氮气体标准物质 氮（空气）中甲烷气体标准物质 氮（空气）中乙烷气体标准物质 氮（空气）中丙烷气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 空气中二氧化氮气体标准物质 | 北京市华元气体化工有限公司 |
| 25 26 27 | 国制标物 10001584 | 证字第 1649 | GBW（E）062186 GBW（E）062187 GBW（E）062188 | 氮中一氧化碳气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 | 哈尔滨黎明气体有限公司 |
| 28 | 国制标物 10001585 | 证字第 1650 | GBW（E）062189 | 结合苯乙烯标准物质 | 国家合成橡胶质量监督检验中心 |
| 29 | 国制标物 10001586 | 证字第 1651 | GBW（E）070167 | 锌精矿成分分析标准物质 | 云南锡业集团（控股） 有限责任公司研究设计院 |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 | 国制标物 10001587 | 证字第 1652 | GBW（E）082818 GBW（E）082819 GBW（E）082820 GBW（E）082821 GBW（E）082822 GBW（E）082823 GBW（E）082824 GBW（E）082825 | 水中氨氮溶液标准物质 水中硝酸盐氮溶液标准物质 水中六价铬溶液标准物质 水中钡溶液标准物质 水中镉溶液标准物质 水中钴溶液标准物质 水中镍溶液标准物质 水中铅溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 国制标物 10001587 | 证字第 1652 | GBW（E）082826 GBW（E）082827 GBW（E）082828 GBW（E）082829 GBW（E）082830 GBW（E）082831 GBW（E）082832 GBW（E）082833 GBW（E）082834 GBW（E）082835 | 甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 甲醇中1,4-二氯苯溶液标准物质 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 甲醇中1,2-二硝基苯溶液标准物质 甲醇中1,3-二硝基苯溶液标准物质 甲醇中1,4-二硝基苯溶液标准物质 甲醇中2,4-二硝基甲苯溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 48 | 国制标物 10001588 | 证字第 1653 | GBW（E）082836 | 甲醇中28种有机物混合溶液标准物质 | 北京市大兴区疾病预防控制中心 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082837 GBW（E）082838 GBW（E）082839 GBW（E）082840 GBW（E）082841 GBW（E）082842 GBW（E）082843 GBW（E）082844 GBW（E）082845 GBW（E）082846 | 甲醇中10种卤代芳香烃类混合溶液标准物质 甲醇中3种卤代不饱和烃混合溶液标准物质 甲醇中2种卤代烷烃混合溶液标准物质 甲醇中1，1-二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中反式-1，2-二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中顺式-1，2-二氯乙烯溶液标准物质 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 甲醇中四氯乙烯溶液标准物质 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 59 60 61 62 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082847 GBW（E）082848 GBW（E）082849 GBW（E）082850 | 甲醇中氯苯溶液标准物质 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 甲醇中异丙苯溶液标准物质 甲醇中1，3-二氯苯溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 63 64 65 66 67 68 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082851 GBW（E）082852 GBW（E）082853 GBW（E）082854 GBW（E）082855 GBW（E）082856 | 甲醇中1，4-二氯苯溶液标准物质 甲醇中1，2-二氯苯溶液标准物质 甲醇中1，3，5-三氯苯溶液标准物质 甲醇中1，2，4-三氯苯溶液标准物质 甲醇中六氯-1，3-丁二烯溶液标准物质 甲醇中1，2，3-三氯苯溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 69 70 71 72 73 74 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082857 GBW（E）082858 GBW（E）082859 GBW（E）082860 GBW（E）082861 GBW（E）082862 | 甲醇中1，2，4，5-四氯苯溶液标准物质 甲醇中1，2，3，4-四氯苯溶液标准物质 甲醇中五氯苯溶液标准物质 甲醇中间甲酚溶液标准物质 甲醇中2，4-二氯酚溶液标准物质 甲醇中2，4，6-三氯酚溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 75 76 77 78 79 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082863 GBW（E）082864 GBW（E）082865 GBW（E）082866 GBW（E）082867 | 甲醇中苯胺溶液标准物质 甲醇中对硝基苯胺溶液标准物质 甲醇中联苯胺溶液标准物质 环己烷中2，4，5-三氯苯胺溶液标准物质 环己烷中2，4，6-三氯苯胺溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 80 81 82 83 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082868 GBW（E）082869 GBW（E）082870 GBW（E）082871 | 水中丙烯腈溶液标准物质 正己烷中8种有机氯农药混合溶液标准物质 丙酮中苯菌灵溶液标准物质 甲醇中杀虫脒溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 84 85 86 87 88 89 | 国制标物 10001589 | 证字第 1654 | GBW（E）082872 GBW（E）082873 GBW（E）082874 GBW（E）082875 GBW（E）082876 GBW（E）082877 | 丙酮中醚磺隆溶液标准物质 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 丙酮中氯吡脲溶液标准物质 丙酮中嗪草酮溶液标准物质 正己烷中三氯杀螨砜溶液标准物质 正己烷中灭蚁灵溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 90 91 92 93 94 95 | 国制标物 10001590 | 证字第 1655 | GBW（E）082878 GBW（E）082879 GBW（E）082880 GBW（E）082881 GBW（E）082882 GBW（E）082883 | 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 异辛烷中五氯苯溶液标准物质 二氯甲烷中十氯酮溶液标准物质 异辛烷中甲基对硫磷溶液标准物质 | 广州计量检测技术研究院 |
| 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 | 国制标物 10001591 | 证字第 1656 | GBW（E）082884 GBW（E）082885 GBW（E）082886 GBW（E）082887 GBW（E）082888 GBW（E）082889 GBW（E）082890 GBW（E）082891 GBW（E）082892 GBW（E）082893 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 甲醇中仲丁威溶液标准物质 乙腈中粉唑醇溶液标准物质 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 甲醇中西玛津溶液标准物质 甲醇中福美双溶液标准物质 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 乙腈中绿麦隆溶液标准物质 乙腈中2,4-滴丁酯溶液标准物质 甲醇中敌瘟磷溶液标准物质 | 北京曼哈格生物科技有限公司 |
| 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 | 国制标物 10001591 | 证字第 1656 | GBW（E）082894 GBW（E）082895 GBW（E）082896 GBW（E）082897 GBW（E）082898 GBW（E）082899 GBW（E）082900 GBW（E）082901 GBW（E）082902 GBW（E）082903 | 甲醇中萎锈磷溶液标准物质 甲醇中恶草酮溶液标准物质 甲醇中丰索磷溶液标准物质 乙腈中精甲霜灵溶液标准物质 甲醇中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 甲醇中氟酰胺溶液标准物质 甲醇中氟草烟 1-甲基庚基酯溶液标准物质 乙腈中噻唑磷溶液标准物质 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质 甲醇中1-氯-2,4-二硝基苯溶液标准物质 | 北京曼哈格生物科技有限公司 |
| 116 117 118 119 120 121 122 123 124 | 国制标物 10001591 | 证字第 1656 | GBW（E）082904 GBW（E）082905 GBW（E）082906 GBW（E）082907 GBW（E）082908 GBW（E）082909 GBW（E）082910 GBW（E）082911 GBW（E）082912 | 甲醇中邻硝基氯苯溶液标准物质 甲醇中丙烯腈溶液标准物质 丙酮中苯线磷溶液标准物质 甲醇中乙硫磷溶液标准物质 甲醇中皮蝇磷溶液标准物质 甲醇中2,4-滴滴涕溶液标准物质 甲醇中丙环唑溶液标准物质 乙腈中脱叶灵溶液标准物质 乙腈中螺虫乙酯溶液标准物质 | 北京曼哈格生物科技有限公司 |
| 125 126 127 128 129 130 131 132 | 国制标物 10001592 | 证字第 1657 | GBW（E）082913 GBW（E）082914 GBW（E）082915 GBW（E）082916 GBW（E）082917 GBW（E）082918 GBW（E）082919 GBW（E）082920 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 氢氧化钠滴定溶液标准物质 氢氧化钠滴定溶液标准物质 氢氧化钠滴定溶液标准物质 氯化锌滴定溶液标准物质 氯化锌滴定溶液标准物质 高锰酸钾滴定溶液标准物质 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
| 133 134 135 136 137 138 139 140 141 | 国制标物 10001592 | 证字第 1657 | GBW（E）082921 GBW（E）082922 GBW（E）082923 GBW（E）082924 GBW（E）082925 GBW（E）082926 GBW（E）082927 GBW（E）082928 GBW（E）082929 | 硝酸银滴定溶液标准物质 硝酸银滴定溶液标准物质 氯化钠滴定溶液标准物质 氯化钠滴定溶液标准物质 碘酸钾滴定溶液标准物质 碘酸钾滴定溶液标准物质 重铬酸钾滴定溶液标准物质 重铬酸钾滴定溶液标准物质 草酸钠滴定溶液标准物质 | 上海安谱实验科技股份有限公司 |
| 142 143 | 国制标物 10001593 | 证字第 1658 | GBW（E）100387 GBW（E）100388 | 正己烷中α-亚麻酸甲酯溶液标准物质 甲醇中红景天甙溶液标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 144 145 146 147 148 149 150 151 | 国制标物 10001594 | 证字第 1659 | GBW（E）100389 GBW（E）100390 GBW（E）100391 GBW（E）100392 GBW（E）100393 GBW（E）100394 GBW（E）100395 GBW（E）100396 | 大田螺成分分析标准物质 大田螺成分分析标准物质 草鱼成分分析标准物质 银鱼成分分析标准物质 墨鱼成分分析标准物质 螺旋藻成分分析标准物质 裙带菜成分分析标准物质 小海带成分分析标准物质 | 福建省测试技术研究所 |
| 152 153 154 155 156 157 158 | 国制标物 10001595 | 证字第 1660 | GBW（E）100397 GBW（E）100398 GBW（E）100399 GBW（E）100400 GBW（E）100401 GBW（E）100402 GBW（E）100403 | 丙烯基乙基愈创木酚纯度标准物质 乙萘酚纯度标准物质 特丁基对苯二酚纯度标准物质 香兰素纯度标准物质 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛纯度标准物质 乙基麦芽酚纯度标准物质 对羟基苯丁酮纯度标准物质 | 中国标准化研究院 |
| 159 160 161 162 163 | 国制标物 10001596 | 证字第 1661 | GBW（E）110092 GBW（E）110093 GBW（E）110094 GBW（E）110095 GBW（E）110096 | 煤灰熔融性标准物质 煤灰熔融性标准物质 煤灰熔融性标准物质 煤灰熔融性标准物质 煤灰熔融性标准物质 | 秦皇岛出入境检验检疫局 煤炭检测技术中心 |
| 164 165 166 167 168 169 | 国制标物 10001597 | 证字第 1662 | GBW（E）120134 GBW（E）120135 GBW（E）120136 GBW（E）120137 GBW（E）120138 GBW（E）120139 | 颗粒粒径标准物质 颗粒粒径标准物质 颗粒粒径标准物质 颗粒粒径标准物质 颗粒粒径标准物质 颗粒粒径标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 有限责任公司 |
| 170 171 | 国制标物 10001598 | 证字第 1663 | GBW（E）130570 GBW（E）130571 | 二氧化钛带宽标准物质 二氧化钛带宽标准物质 | 国家纳米科学中心 |
| 172 173 | 国制标物 10001599 | 证字第 1664 | GBW（E）130572 GBW（E）130573 | 门尼粘度标准物质 门尼粘度标准物质 | 国家合成橡胶质量监督检验中心 |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国			北京

（2016年11月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| 中低合金钢成分分析标准物质 | GBW（E）010440 | 标准值 不确定度 | 0.228 0.005 | 0.480 0.006 | 0.817 0.006 | 0.010 0.001 | 0.034 0.001 | 0.515 0.004 | 0.142 0.002 | 3.47 0.03 |
|  | GBW（E）010441 | 标准值 不确定度 | 0.495 0.004 | 0.120 0.003 | 0.427 0.005 | 0.025 0.002 | 0.013 0.001 | 2.41 0.02 | 1.11 0.02 | 1.01 0.02 |
|  | GBW（E）010442 | 标准值 不确定度 | 0.339 0.005 | 0.375 0.003 | 0.319 0.005 | 0.020 0.001 | 0.0051 0.0004 | 1.03 0.02 | 0.291 0.004 | 3..98 0.03 |
|  | GBW（E）010443 | 标准值 不确定度 | 0.373 0.005 | 0.173 0.003 | 0.595 0.007 | 0.032 0.002 | 0.028 0.001 | 1.45 0.02 | 0.490 0.006 | 2.80 0.02 |
|  | GBW（E）010444 | 标准值 不确定度 | 0.145 0.004 | 0.302 0.005 | 0.176 0.003 | 0.012 0.001 | 0.020 0.001 | 2.20 0.02 | 1.49 0.02 | 1.92 0.02 |
|  | GBW（E）010445 | 标准值 不确定度 | 0.729 0.005 | 0.177 0.003 | 0.404 0.008 | 0.030 0.002 | 0.020 0.002 | 2.67 0.02 | 0.614 0.010 | 0.492 0.007 |
|  | GBW（E）010446 | 标准值 不确定度 | 0.305 0.005 | 0.272 0.005 | 0.608 0.008 | 0.013 0.001 | 0.060 0.002 | 1.83 0.02 | 1.79 0.02 | 0.196 0.003 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | Pb | Cu | Sn | As | Sb | Bi |
| 中低合金钢成分分析标准物质 | GBW（E）010440 | 标准值 不确定度 | 0.295 0.007 | 0.0080 0.0003 | 0.192 0.004 | 0.0011 0.0002 | 0.054 0.001 | 0.015 0.001 | 0.0060 0.0003 |
|  | GBW（E）010441 | 标准值 不确定度 | 0.377 0.008 | 0.0088 0.0003 | 0.292 0.005 | 0.015 0.001 | 0.021 0.001 | 0.017 0.001 | 0.0061 0.0003 |
|  | GBW（E）010442 | 标准值 不确定度 | 0.053 0.003 | 0.012 0.001 | 0.042 0.002 | 0.019 0.001 | 0.0072 0.0003 | 0.012 0.001 | 0.0010 0.0001 |
|  | GBW（E）010443 | 标准值 不确定度 | 0.166 0.005 | 0.0046 0.0003 | 0.145 0.004 | 0.0065 0.0004 | 0.013 0.001 | 0.013 0.001 | 0.0060 0.0003 |
|  | GBW（E）010444 | 标准值 不确定度 | 0.083 0.004 | 0.0012 0.0002 | 0.088 0.003 | 0.022 0.001 | 0.0032 0.0005 | 0.0033 0.0009 | 0.0041 0.0001 |
|  | GBW（E）010445 | 标准值 不确定度 | 0.115 0.004 | 0.0097 0.0006 | 0.038 0.003 | 0.042 0.001 | 0.026 0.001 | 0.012 0.001 | 0.0090 0.0002 |
|  | GBW（E）010446 | 标准值 不确定度 | 0.232 0.006 | 0.011 0.001 | 0.128 0.005 | 0.013 0.001 | 0.070 0.002 | 0.022 0.001 | 0.019 0.002 |

研制单位：国防科技工业5012二级计量站 （重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| 中低合金钢光谱分析用标准物质 | GBW（E）010447 | 标准值 不确定度 | 0.228 0.005 | 0.480 0.006 | 0.817 0.007 | 0.010 0.001 | 0.034 0.002 | 0.515 0.005 | 0.142 0.002 | 3.47 0.03 |
|  | GBW（E）010448 | 标准值 不确定度 | 0.495 0.004 | 0.120 0.003 | 0.427 0.005 | 0.025 0.002 | 0.013 0.001 | 2.41 0.02 | 1.11 0.02 | 1.01 0.02 |
|  | GBW（E）010449 | 标准值 不确定度 | 0.339 0.005 | 0.375 0.004 | 0.319 0.005 | 0.020 0.001 | 0.0051 0.0004 | 1.03 0.02 | 0.291 0.004 | 3..98 0.03 |
|  | GBW（E）010450 | 标准值 不确定度 | 0.373 0.006 | 0.173 0.003 | 0.595 0.007 | 0.032 0.002 | 0.028 0.001 | 1.45 0.02 | 0.490 0.006 | 2.80 0.02 |
|  | GBW（E）010451 | 标准值 不确定度 | 0.145 0.004 | 0.302 0.005 | 0.176 0.003 | 0.012 0.001 | 0.020 0.001 | 2.20 0.02 | 1.49 0.02 | 1.92 0.02 |
|  | GBW（E）010452 | 标准值 不确定度 | 0.729 0.006 | 0.177 0.003 | 0.404 0.008 | 0.030 0.002 | 0.020 0.002 | 2.67 0.02 | 0.614 0.010 | 0.492 0.007 |
|  | GBW（E）010453 | 标准值 不确定度 | 0.305 0.006 | 0.272 0.005 | 0.608 0.008 | 0.013 0.001 | 0.060 0.002 | 1.83 0.02 | 1.79 0.02 | 0.196 0.003 |

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | Pb | Cu | Sn | As | Sb | Bi |
| 中低合金钢光谱分析用标准物质 | GBW（E）010447 | 标准值 不确定度 | 0.295 0.006 | 0.0080 0.0002 | 0.192 0.004 | 0.0011 0.0002 | 0.054 0.001 | 0.015 0.001 | 0.0060 0.0003 |
|  | GBW（E）010448 | 标准值 不确定度 | 0.377 0.008 | 0.0088 0.0003 | 0.292 0.005 | 0.015 0.001 | 0.021 0.001 | 0.017 0.001 | 0.0061 0.0003 |
|  | GBW（E）010449 | 标准值 不确定度 | 0.053 0.003 | 0.012 0.001 | 0.042 0.002 | 0.019 0.001 | 0.0072 0.0003 | 0.012 0.001 | 0.0010 0.0002 |
|  | GBW（E）010450 | 标准值 不确定度 | 0.166 0.005 | 0.0046 0.0003 | 0.145 0.004 | 0.0065 0.0004 | 0.013 0.001 | 0.013 0.001 | 0.0060 0.0004 |
|  | GBW（E）010451 | 标准值 不确定度 | 0.083 0.004 | 0.0012 0.0002 | 0.088 0.003 | 0.022 0.001 | 0.0032 0.0005 | 0.0033 0.0009 | 0.0041 0.0002 |
|  | GBW（E）010452 | 标准值 不确定度 | 0.115 0.004 | 0.0097 0.0006 | 0.038 0.003 | 0.042 0.001 | 0.026 0.001 | 0.012 0.001 | 0.0090 0.0003 |
|  | GBW（E）010453 | 标准值 不确定度 | 0.232 0.006 | 0.011 0.001 | 0.128 0.005 | 0.013 0.001 | 0.070 0.002 | 0.022 0.001 | 0.019 0.002 |

研制单位：国防科技工业5012二级计量站 （重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中异丁烯气体标准物质 | GBW（E）062176 | 5～50 | 4 |
|  | GBW（E）062177 | 50～500 | 3.5 |
| 氮中氨气气体标准物质 | GBW（E）062178 | 50～100 | 3 |
|  | GBW（E）062179 | 100～500 | 3 |

研制单位：上海成功气体工业有限公司（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062180 | 1~10 | 2 |
|  |  | 10~5000 | 1 |
| 氮（空气）中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062181 | 1~10 | 2 |
|  |  | 10~3×104 | 1 |
| 氮（空气）中乙烷气体标准物质 | GBW（E）062182 | 1~10 | 2 |
|  |  | 10~1.8×104 | 1 |
| 氮（空气）中丙烷气体标准物质 | GBW（E）062183 | 1~10 | 2 |
|  |  | 10~1.3×104 | 1 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062184 | 1~10 | 2 |
|  |  | 10~10×104 | 1 |
| 空气中二氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062185 | 50-1000 | 2.5 |

研制单位：北京市华元气体化工有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062186 | 0.0100~0.150 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062187 | 0.0100~0.100 | 2 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062188 | 0.0100~0.150 | 2 |

研制单位：哈尔滨黎明气体有限公司（哈尔滨市）

| 名 称 | 编 号 | 结合苯乙烯含量（%） | 不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 结合苯乙烯标准物质 | GBW（E）062189 | 23.41 | 0.15 |

研制单位：国家合成橡胶质量监督检验中心（兰州市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zn | Pb | Fe | Cd | As | SiO2 | CaO | MgO |
| 锌精矿成分 分析标准物质 | GBW（E）070167 | 标准值 不确定度 | 46.93 0.14 | 1.69 0.06 | 0.432 0.008 | 0.199 0.006 | 0.0131 0.0010 | 6.65 0.12 | 2.65 0.14 | 1.46 0.04 |

研制单位：云南锡业集团（控股）有限责任公司研究设计院（个旧市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中氨氮溶液标准物质 | GBW（E）082818 | 1000 | 1 |
| 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | GBW（E）082819 | 1000 | 1 |
| 水中六价铬溶液标准物质 | GBW（E）082820 | 1000 | 1 |
| 水中钡溶液标准物质 | GBW（E）082821 | 1000 | 1 |
| 水中镉溶液标准物质 | GBW（E）082822 | 1000 | 1 |
| 水中钴溶液标准物质 | GBW（E）082823 | 1000 | 1 |
| 水中镍溶液标准物质 | GBW（E）082824 | 1000 | 1 |
| 水中铅溶液标准物质 | GBW（E）082825 | 1000 | 1 |
| 甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 | GBW（E）082826 | 100 | 3 |
| 甲醇中1,4-二氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082827 | 1000 | 1 |
| 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082828 | 1000 | 1 |
| 甲醇中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082829 | 1000 | 1 |
| 甲醇中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082830 | 1000 | 1 |
| 甲醇中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082831 | 100 | 3 |
| 甲醇中1,2-二硝基苯溶液标准物质 | GBW（E）082832 | 100 | 3 |
| 甲醇中1,3-二硝基苯溶液标准物质 | GBW（E）082833 | 1000 | 2 |
| 甲醇中1,4-二硝基苯溶液标准物质 | GBW（E）082834 | 100 | 3 |
| 甲醇中2,4-二硝基甲苯溶液标准物质 | GBW（E）082835 | 100 | 2 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中28种有机物 混合溶液标准物质 | GBW（E）082836 | 1，1-二氯乙烯 | 100.0 | 6 |
|  |  | 二氯甲烷 | 100.0 |  |
|  |  | 反式-1，2-二氯乙烯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，1-二氯乙烷 | 100.0 |  |
|  |  | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 100.0 |  |
|  |  | 三氯甲烷 | 100.0 |  |
|  |  | 四氯化碳 | 100.0 |  |
|  |  | 苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | 100.0 |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 100.0 |  |
|  |  | 一溴二氯甲烷 | 100.0 |  |
|  |  | 甲苯 | 100.0 |  |
|  |  | 四氯乙烯 | 100.0 |  |
|  |  | 二溴一氯甲烷 | 100.0 |  |
|  |  | 氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 乙苯 | 100.0 |  |
|  |  | 邻二甲苯 | 100.0 |  |
|  |  | 间二甲苯 | 100.0 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 100.0 |  |
|  |  | 三溴甲烷 | 100.0 |  |
|  |  | 异丙苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，3-二氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，4-二氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2-二氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，3，5-三氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2，4-三氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 六氯-1，3-丁二烯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2，3-三氯苯 | 100.0 |  |

研制单位：北京市大兴区疾病预防控制中心（北京市）

北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中10种卤代芳香烃类混合溶液标准物质 | GBW（E）082837 | 氯苯 | 100.0 | 6 |
|  |  | 1，3-二氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，4-二氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2-二氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，3，5-三氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2，4-三氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2，3-三氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2，4，5-四氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 1，2，3，4-四氯苯 | 100.0 |  |
|  |  | 五氯苯 | 100.0 |  |
| 甲醇中3种卤代不饱和烃混合溶液标准物质 | GBW（E）082838 | 1，1-二氯乙烯 | 100.0 | 5 |
|  |  | 反式-1，2-二氯乙烯 | 100.0 |  |
|  |  | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 100.0 |  |
| 甲醇中2种卤代烷烃混合溶液标准物质 | GBW（E）082839 | 1，1-二氯乙烷 | 100.0 | 5 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 | 100.0 |  |
| 甲醇中1，1-二氯乙烯溶液标准物质 | GBW（E）082840 | 1000 | 3 |
| 甲醇中反式-1，2-二氯乙烯溶液标准物质 | GBW（E）082841 | 1000 | 3 |
| 甲醇中顺式-1，2-二氯乙烯溶液标准物质 | GBW（E）082842 | 1000 | 3 |
| 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 | GBW（E）082843 | 1000 | 3 |
| 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | GBW（E）082844 | 1000 | 3 |
| 甲醇中四氯乙烯溶液标准物质 | GBW（E）082845 | 1000 | 3 |
| 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | GBW（E）082846 | 1000 | 3 |
| 甲醇中氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082847 | 1000 | 3 |
| 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | GBW（E）082848 | 1000 | 3 |
| 甲醇中异丙苯溶液标准物质 | GBW（E）082849 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，3-二氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082850 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，4-二氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082851 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，2-二氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082852 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，3，5-三氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082853 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，2，4-三氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082854 | 1000 | 3 |
| 甲醇中六氯-1，3-丁二烯溶液标准物质 | GBW（E）082855 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，2，3-三氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082856 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，2，4，5-四氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082857 | 1000 | 3 |
| 甲醇中1，2，3，4-四氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082858 | 1000 | 3 |
| 甲醇中五氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082859 | 1000 | 3 |
| 甲醇中间甲酚溶液标准物质 | GBW（E）082860 | 1000 | 3 |
| 甲醇中2，4-二氯酚溶液标准物质 | GBW（E）082861 | 1000 | 3 |
| 甲醇中2，4，6-三氯酚溶液标准物质 | GBW（E）082862 | 1000 | 3 |
| 甲醇中苯胺溶液标准物质 | GBW（E）082863 | 1000 | 3 |
| 甲醇中对硝基苯胺溶液标准物质 | GBW（E）082864 | 1000 | 3 |
| 甲醇中联苯胺溶液标准物质 | GBW（E）082865 | 1000 | 3 |
| 环己烷中2，4，5-三氯苯胺溶液标准物质 | GBW（E）082866 | 1000 | 3 |
| 环己烷中2，4，6-三氯苯胺溶液标准物质 | GBW（E）082867 | 1000 | 3 |
| 水中丙烯腈溶液标准物质 | GBW（E）082868 | 1000 | 3 |
| 正己烷中8种有机氯农药混合溶液标准物质 | GBW（E）082869 | α–666 | 50.0 | 2 |
|  |  | β–666 | 50.0 |  |
|  |  | γ–666 | 50.0 |  |
|  |  | δ–666 | 50.0 |  |
|  |  | p,p′–DDT | 50.0 |  |
|  |  | o,p′–DDT | 50.0 |  |
|  |  | p,p′–DDE | 50.0 |  |
|  |  | p,p′–DDD | 50.0 |  |
| 丙酮中苯菌灵溶液标准物质 | GBW（E）082870 | 100.0 | 3 |
| 甲醇中杀虫脒溶液标准物质 | GBW（E）082871 | 100.0 | 3 |
| 丙酮中醚磺隆溶液标准物质 | GBW（E）082872 | 100.0 | 3 |
| 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082873 | 100.0 | 3 |
| 丙酮中氯吡脲溶液标准物质 | GBW（E）082874 | 100.0 | 3 |
| 丙酮中嗪草酮溶液标准物质 | GBW（E）082875 | 100.0 | 3 |
| 正己烷中三氯杀螨砜溶液标准物质 | GBW（E）082876 | 100.0 | 3 |
| 正己烷中灭蚁灵溶液标准物质 | GBW（E）082877 | 100.0 | 3 |

研制单位：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（ng/μL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 | GBW（E）082878 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）082879 | 100* | 4 |
| 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082880 | 10.0 | 3 |
| 异辛烷中五氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082881 | 100 | 2 |
| 二氯甲烷中十氯酮溶液标准物质 | GBW（E）082882 | 100 | 2 |
| 异辛烷中甲基对硫磷溶液标准物质 | GBW（E）082883 | 10.0 | 3 |

（*单位：ng/mL）,   研制单位：广州计量检测技术研究院（广州市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | GBW（E）082884 | 100 | 3 |
| 甲醇中仲丁威溶液标准物质 | GBW（E）082885 | 100 | 3 |
| 乙腈中粉唑醇溶液标准物质 | GBW（E）082886 | 100 | 3 |
| 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 | GBW（E）082887 | 100 | 3 |
| 甲醇中西玛津溶液标准物质 | GBW（E）082888 | 100 | 3 |
| 甲醇中福美双溶液标准物质 | GBW（E）082889 | 100 | 3 |
| 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 | GBW（E）082890 | 100 | 3 |
| 乙腈中绿麦隆溶液标准物质 | GBW（E）082891 | 100 | 3 |
| 乙腈中2,4-滴丁酯溶液标准物质 | GBW（E）082892 | 100 | 3 |
| 甲醇中敌瘟磷溶液标准物质 | GBW（E）082893 | 100 | 3 |
| 甲醇中萎锈磷溶液标准物质 | GBW（E）082894 | 100 | 3 |
| 甲醇中恶草酮溶液标准物质 | GBW（E）082895 | 100 | 3 |
| 甲醇中丰索磷溶液标准物质 | GBW（E）082896 | 100 | 3 |
| 乙腈中精甲霜灵溶液标准物质 | GBW（E）082897 | 100 | 3 |
| 甲醇中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 | GBW（E）082898 | 100 | 3 |
| 甲醇中氟酰胺溶液标准物质 | GBW（E）082899 | 100 | 3 |
| 甲醇中氟草烟 1-甲基庚基酯溶液标准物质 | GBW（E）082900 | 100 | 3 |
| 乙腈中噻唑磷溶液标准物质 | GBW（E）082901 | 100 | 3 |
| 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质 | GBW（E）082902 | 100 | 3 |
| 甲醇中1-氯-2,4-二硝基苯溶液标准物质 | GBW（E）082903 | 100 | 3 |
| 甲醇中邻硝基氯苯溶液标准物质 | GBW（E）082904 | 100 | 3 |
| 甲醇中丙烯腈溶液标准物质 | GBW（E）082905 | 1000 | 2 |
| 丙酮中苯线磷溶液标准物质 | GBW（E）082906 | 100 | 3 |
| 甲醇中乙硫磷溶液标准物质 | GBW（E）082907 | 100 | 3 |
| 甲醇中皮蝇磷溶液标准物质 | GBW（E）082908 | 100 | 3 |
| 甲醇中2,4-滴滴涕溶液标准物质 | GBW（E）082909 | 100 | 3 |
| 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | GBW（E）082910 | 100 | 3 |
| 乙腈中脱叶灵溶液标准物质 | GBW（E）082911 | 100 | 3 |
| 乙腈中螺虫乙酯溶液标准物质 | GBW（E）082912 | 100 | 3 |

研制单位：北京曼哈格生物科技有限公司(北京市)

| 名称 | 编号 | 氢氧化钠的碱量浓度C（NaOH）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | GBW（E）082913 | 0.1024 | 0.15 |
|  | GBW（E）082914 | 0.2033 | 0.15 |
|  | GBW（E）082915 | 0.5028 | 0.10 |
|  | GBW（E）082916 | 1.018 | 0.10 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 以锌计氯化锌浓度C(ZnCl2）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化锌滴定溶液标准物质 | GBW（E）082917 | 0.05238 | 0.15 |
|  | GBW（E）082918 | 0.1010 | 0.15 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 高锰酸钾的氧化量浓度C（KMnO4）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | GBW（E）082919 | 0.1025 | 0.15 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 硫代硫酸钠的还原量浓度C（Na2S2O3）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫代硫酸钠滴定 溶液标准物质 | GBW（E）082920 | 0.1023 | 0.15 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 以银计硝酸银浓度C(AgNO3）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸银滴定溶液标准物质 | GBW（E）082921 | 0.05156 | 0.15 |
|  | GBW（E）082922 | 0.1019 | 0.15 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 以氯计氯化钠浓度C(NaCl）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠滴定溶液标准物质 | GBW（E）082923 | 0.04973 | 0.20 |
|  | GBW（E）082924 | 0.1028 | 0.20 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 碘酸钾的氧化量浓度C(KIO3）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘酸钾滴定溶液标准物质 | GBW（E）082925 | 0.09859 | 0.20 |
|  | GBW（E）082926 | 0.3106 | 0.20 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 重铬酸钾的氧化量浓度C(K2Cr2O7）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | GBW（E）082927 | 0.1017 | 0.20 |
|  | GBW（E）082928 | 0.2500 | 0.20 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 草酸钠的还原量浓度C（Na2C2O4）（mol/L）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草酸钠滴定溶液标准物质 | GBW（E）082929 | 0.1014 | 0.20 |

研制单位：上海安谱实验科技股份有限公司（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正己烷中α-亚麻酸甲酯溶液标准物质 | GBW（E）100387 | 0.500* | 3 |
| 甲醇中红景天甙溶液标准物质 | GBW（E）100388 | 100.0 | 2 |

*单位为：mg/mL

研制单位：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砷 | 铅 | 镉 |
| 大田螺成分分析标准物质 | GBW（E）100389 | 标准值 不确定度 | 5.28 0.27 | 3.35 0.22 | 5.20 0.26 |
|  | GBW（E）100390 | 标准值 不确定度 | 7.47 0.28 | 5.94 0.32 | 5.94 0.22 |
| 草鱼成分分析标准物质 | GBW（E）100391 | 标准值 不确定度 | 0.35 0.03 | 0.15 0.03 | 0.080 0.022 |
| 银鱼成分分析标准物质 | GBW（E）100392 | 标准值 不确定度 | 2.24 0.15 | 0.19 0.03 | 0.087 0.022 |
| 墨鱼成分分析标准物质 | GBW（E）100393 | 标准值 不确定度 | 6.15 0.27 | 0.12 0.03 | 3.51 0.17 |
| 螺旋藻成分分析标准物质 | GBW（E）100394 | 标准值 不确定度 | 0.24 0.04 | 1.55 0.18 | 0.12 0.03 |
| 裙带菜成分分析标准物质 | GBW（E）100395 | 标准值 不确定度 | 40.3 2.1 | 1.42 0.16 | 1.54 0.12 |
| 小海带成分分析标准物质 | GBW（E）100396 | 标准值 不确定度 | 36.5 2.4 | 1.00 0.16 | 0.56 0.06 |

研制单位：福建省测试技术研究所（福州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯基乙基愈创木酚纯度标准物质 | GBW（E）100397 | 99.4 | 0.3 |
| 乙萘酚纯度标准物质 | GBW（E）100398 | 99.7 | 0.4 |
| 特丁基对苯二酚纯度标准物质 | GBW（E）100399 | 99.4 | 0.3 |
| 香兰素纯度标准物质 | GBW（E）100400 | 99.6 | 0.4 |
| 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛纯度标准物质 | GBW（E）100401 | 99.5 | 0.4 |
| 乙基麦芽酚纯度标准物质 | GBW（E）100402 | 99.6 | 0.3 |
| 对羟基苯丁酮纯度标准物质 | GBW（E）100403 | 99.6 | 0.4 |

研制单位：中国标准化研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变形温度 | 软化温度 | 半球温度 | 流动温度 |
| 煤灰熔融性 标准物质 | GBW（E）110092 | 标准值 不确定度 | 1171 11 | 1198 11 | 1217 11 | 1265 15 |
|  | GBW（E）110093 | 标准值 不确定度 | 1148 11 | 1178 10 | 1196 10 | 1251 18 |
|  | GBW（E）110094 | 标准值 不确定度 | 1198 12 | 1236 9 | 1256 9 | 1291 18 |
|  | GBW（E）110095 | 标准值 不确定度 | 1164 10 | 1201 19 | 1245 13 | 1298 14 |
|  | GBW（E）110096 | 标准值 不确定度 | 1348 17 | 1392 16 | 1402 14 | 1430 16 |

研制单位：秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心（秦皇岛）

| 名 称 | 编 号 | 颗粒粒径（µm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量平均粒径 | 体积平均粒径 |  |
| 颗粒粒径标准物质 | GBW（E）120134 | 3.435 | 3.445 | 2.9 |
|  | GBW（E）120135 | 2.622 | 2.647 | 4.2 |
|  | GBW（E）120136 | 1.600 | 1.599 | 6.9 |
|  | GBW（E）120137 | 1.252 | 1.254 | 4.4 |
|  | GBW（E）120138 | 164.4 | 165.6 | 8.1 |
|  | GBW（E）120139 | 234.6 | 235.7 | 5.2 |

研制单位： 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 带宽标准值（eV） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化钛带宽标准物质 | GBW（E）130570 | 3.02 | 1 |
|  | GBW（E）130571 | 3.10 | 1 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 门尼粘度标准值（ML(1+4)100℃） | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门尼粘度标准物质 | GBW（E）130572 | 76.2 | 1.1 |
|  | GBW（E）130573 | 86.6 | 1.0 |

研制单位：国家合成橡胶质量监督检验中心（兰州市）